IMPERMEABILISATION EN FEUILLES AUTOCOLLANTES – FONDATIONS DE TYPE ICF

COLPHENE ICF

POUR UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRODUITS ET DES NORMES APPLICABLES, SE RÉFÉRER AUX FICHES TECHNIQUES (MANUEL TECHNIQUE OU SITE INTERNET WWW.SOPREMA.CA).

IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER UN REPRÉSENTANT DE LA COMPAGNIE SOPREMA QUI POURRA ASSISTER LE RÉDACTEUR, EN VUE D'ADAPTER OU DE COMPLÉTER  LES CLAUSES DU DEVIS EN FONCTION DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET SPÉCIFIQUES À CHAQUE PROJET.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE NOS DEVIS TECHNIQUES EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SOPREMA.CA.

# Généralités

## DESCRIPTION

### La présente section prescrit les exigences relatives à la fourniture et à la mise en place des éléments requis pour faire une étanchéité des structures enterrées.

### Système d'étanchéité : 	Membranes de bitume modifié SBS autocollantes.

### Pour des installations sur surfaces horizontales et sous le niveau hydrostatique, SOPREMA recommande d’utiliser un système de membranes SBS bicouche.

## OUVRAGES CONNEXES

### Section [02 40 00] [Demolition and Structure Moving]

### Concrete [Division 3]

### Masonry [Division 4]

### Exterior Improvements [Division 32]

### Section [07 21 00] [Thermal Insulation]

### Autres :[              ] [              ]

## [OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES À ÊTRE EXÉCUTÉS PAR LE SOUS-TRAITANT]

## DOCUMENTATION TECHNIQUE

### Soumettre en deux (2) exemplaires les fiches techniques les plus récentes. Ces fiches  devront  démontrer  les  propriétés  physiques  des  matériaux, [et contenir un explicatif de pose de la membrane précisant : la méthode de pose, les restrictions, les contraintes et autres recommandations du manufacturier].

## QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

### Seule une main-d’œuvre compétente et certifiée en travaux d'étanchéité, à l'emploi d'une entreprise possédant l'équipement adéquat et nécessaire à de tels travaux, pourra exécuter ceux-ci.

## REPRÉSENTANT DU MANUFACTURIER

### Au début des travaux d'étanchéité, un représentant du manufacturier des matériaux d'étanchéité pourra être présent sur le chantier.

### L'entrepreneur devra permettre et faciliter en tout temps l'accès au chantier à tout représentant du manufacturier précédemment mentionné.

## ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

### Manipuler les matériaux avec soin avec de l’équipement approprié.

### Les matériaux livrés en rouleaux seront soigneusement entreposés et protégés adéquatement selon les recommandations du fabricant.

## ASSURANCE QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

### Le manufacturier de produits de bitume élastomère fournira une preuve de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001.

## GARANTIES

### Le fabricant des produits d’étanchéité fournira un document écrit et signé, émis au nom du propriétaire, certifiant que les produits rencontreront les caractéristiques physiques publiées par le manufacturier pour une période de 5 ans à compter de la date de fin d’installation des membranes. Aucune lettre du manufacturier modifiant sa garantie standard ne sera acceptée; le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

Note : Lorsque la membrane est utilisée avec le panneau de drainage SOPRADRAIN 10-G de SOPREMA, la garantie peut être de 10 ans.

# PRODUITS

## MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

### Description : Membrane d'étanchéité autocollante composée de bitume modifié SBS et d'un film de polyéthylène trilaminé. La face inférieure autoadhésive est protégée par une feuille siliconée détachable.

### Caractéristiques

#### Épaisseur :	1,0 mm

#### Dimensions :	Largeur = 1 m   Longueur = 22,9 m

#### Allongement à la rupture (%) : 	Longitudinal = 52  Transversal = 24

#### Résistance au poinçonnement statique (N) : 	(  400

#### Résistance à la déchirure (N) : 	Longitudinal = 375 - Transversal = 400

#### Résistance à la traction (kN/m) :	Longitudinal = 11,3 - Transversal = 15,4

### Produit spécifié : COLPHÈNE ICF de SOPREMA.

## APPRÊT POUR MEMBRANES AUTOCOLLANTES

### Description:  Apprêt  polymérique à base d’eau et sans bitume,  destiné à améliorer le pouvoir d’adhésion des membranes d’étanchéité autocollantes sur la plupart des substrats.  Pour utilisation lorsque un apprêt à base de solvant n’est pas recommandé

### Produit spécifié : ÉLASTOCOL STICK H2O de SOPREMA.

## ACCESSOIRES

Note : Spécifier l’article ci-dessous lorsque les panneaux de polystyrène expansé ou extrudé sont spécifiés.

### ADHÉSIF POUR ISOLANTS

#### Description : Enduit monocomposante fait de caoutchoucs synthétiques, combinant les utilisations d’adhésif et de bouche-fissures. Pour des applications à la truelle à des températures au-dessus de 2 ºC.

#### Produit spécifié : SOPRASEAL LM 200 T de SOPREMA.

### PANNEAU DE DRAINAGE

#### Description : Panneau embossé fait de polyéthylène haute densité.

#### Caractéristiques :

##### Résistance à la compression (kPa) :	400 (8400 psf)

##### Dimensions du panneau :	Largeur : 2,00 m - Longueur: 12,5 m

#### Produit spécifié : SOPRADRAIN 10-G de SOPREMA.

[OU]

#### Description : [Isolant en polystyrène expansé.][Isolant en polystyrène extrudé.]

#### Produit spécifié :  [               ]

# EXÉCUTION DES TRAVAUX

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

### L'examen et la préparation des surfaces devront se faire selon les instructions contenues dans la documentation technique de SOPREMA.

### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en étanchéité auront la responsabilité d'inspecter et d'approuver la condition du support et s’assurer que les travaux connexes ont été dûment achevés. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis à l'entrepreneur pour qu'il procède aux corrections. Le commencement des travaux sera considéré comme une acceptation des conditions relatives à la réalisation de ces travaux.

### Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces ne soient lisses, sèches, exemptes de glace et de matériaux de rebuts, conformément aux prescriptions et recommandations du manufacturier.

### Ne pas poser de matériaux par temps pluvieux ou neigeux. L'usage de sels ou calcium est interdit pour enlever la glace ou la neige.

### S'assurer de la compatibilité des composantes des membranes avec les enduits, agents nettoyants ou autres produits déjà appliqués sur les surfaces à traiter.

## MODE D’EXÉCUTION

### Les travaux d'étanchéité doivent s'exécuter d'une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

### Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage découlant des travaux de pose.

## ÉQUIPEMENT POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

### Maintenir l'équipement et les outils destinés à exécuter les travaux d'étanchéité dans un bon état d'usage.

Note : Lorsque les surfaces ICF sont propres, sèches et uniformes, l’utilisation d’apprêt n’est pas requise. Si des conditions spécifiques requièrent un apprêt, telles qu’une forte concentration de poussière, Soprema recommande l’utilisation de l’apprêt à base d’eau ÉLASTOCOL 350.

## POSE DE L'APPRÊT

### Imprégner la surface avec l'apprêt à base de caoutchoucs synthétiques SBS à raison de : (supports poreux : 0,3 à 0,5 litre/m2, supports lisses : 0,1 à 0,25 litre/m2). Les surfaces préparées exposées plus de 24 heures doivent être apprêtées de nouveau.

## POSE DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

### S’assurer de sélectionner le bon produit en fonction de la température lors de l’application. Pour des applications à des températures inférieures à -10 (C, contacter votre représentant Soprema.

### Toutes les petites saillies (tuyaux, etc.) doivent être recouvertes au préalable d’une membrane de détail et scellées avec du mastic.

### Tracer à la craie une ligne pour aligner la première laize de membrane.

### Tous les angles intérieurs et extérieurs doivent être préalablement recouverts d’une bande de membrane de détail de 300 mm (12 po) de largeur centrée sur le coin. Cette bande doit être appliquée directement sur le support sans présence de vide entre le support et la membrane.

### Installer la membrane en retirant progressivement le papier siliconé tout en appuyant sur la membrane afin de favoriser l’adhérence.

### On devra procéder de la même façon pour installer les membranes suivantes, en veillant à les aligner avec le rouleau précédent. Chaque laize devra chevaucher la précédente de 75 mm  latéralement et de 150 mm transversalement.

### Les déchirures et trous devront être réparés avec la membrane appropriée.  La réparation devra excéder d’au moins 100 mm la surface affectée.  Le pourtour de la pièce de réparation sera scellé avec du mastic d’étanchéité.

### Terminer l’application en passant un rouleau maroufleur sur l’ensemble de la membrane pour obtenir une adhérence totale.

### L’entrepreneur vérifiera méticuleusement la membrane à la fin de chaque journée de travail et avant le remblayage.

### Toutes les jonctions de coins intérieurs doivent être scellées avec un cordon de mastic après la pose de la membrane.

### Toute membrane d'étanchéité visible après le remplissage devra être protégée contre les rayons U.V. et les dommages mécaniques.

Note : Avant le remblayage, il est recommandé de recouvrir la membrane d’étanchéité d’un panneau de protection à l’aide du mastic spécifié.  Le remblayage devrait se faire immédiatement après l’installation des panneaux de protection.

## POSE DES PANNEAUX DE PROTECTION [ISOLANTS] [DE DRAINAGE].

Note : Spécifier l’article ci-dessous lorsque les panneaux de polystyrène expansé ou extrudé sont spécifiés.

### Sur les panneaux d’isolant, appliquer des plots d’adhésif de 75 mm (3 po) à tous les 300 mm (12 po). Il peut être nécessaire d’utiliser plus d’adhésif selon le poids du panneau. Sur le dernier rang d’isolant, appliquer, sur la partie supérieure de l’endos des panneaux, une bande continue d’adhésif de 25 mm (1 po) de largeur. Cette bande permettra de protéger les plots d’adhésif en limitant l’écoulement d’eau derrière l’isolant en cas de pluie au début de la période de mûrissement.

[OU]

Note : Spécifier l’article ci-dessous lorsque les panneaux embossés de polyéthylène haute densité sont spécifiés.

### Adhérer le panneau de drainage à la membrane d’étanchéité ou le maintenir en place à l’aide de fixations temporaires sans percer la membrane d’étanchéité.

Note :	En fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.

-FIN DE LA SECTION-