DEVIS

ELASTOPHENE PS & 180 PS

SOPRALENE FLAM 180 GR

CE DEVIS-CADRE PRÉSENTE L’ENSEMBLE DES SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE SOPREMA.

ON RECOMMANDE AU RÉDACTEUR DE CONSULTER UN REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE SOPREMA AFIN QU’IL L’AIDE À ADAPTER OU À COMPLÉTER LES SPÉCIFICATIONS DU DEVIS EN FONCTION DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CHAQUE PROJET.

IMPORTANT : VEUILLEZ CONSULTER L’ÉNONCÉ DE POLITIQUES DE LA SECTION « NOTES IMPORTANTES », QUI SE TROUVE AU DÉBUT DE LA RELIURE À ANNEAUX DES TOITURES DE SOPREMA.

POUR UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRODUITS ET DES NORMES APPLICABLES, RÉFÉREZ-VOUS AUX FICHES TECHNIQUES SUR NOTRE SITE INTERNET À L’ADRESSE SUIVANTE : WWW.SOPREMA.CA.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE DES DEVIS TECHNIQUES EST AUSSI ACCESSIBLE SUR LE SITE INTERNET DE SOPREMA.

# Généralités

## NORME[S] DE RÉFÉRENCE

Note : Il est suggéré au concepteur du système d’étanchéité de s’informer auprès du maître d’ouvrage pour connaître les exigences applicables. Les obligations des règlements de construction concernées doivent être respectées. Consultez les associations provinciales de couvreurs puisqu’elles peuvent, dans certains cas, avoir des exigences particulières, notamment lorsqu’elles offrent des garanties.

Note : Le Code national du bâtiment exige que toute toiture, sauf où cela est permis (tentes, structures gonflables et certains petits bâtiments de type « lieu de réunion »), soit de classe A, B ou C, en fonction de la norme CAN/ULC-S107-03, Essai de résistance au feu des matériaux de construction.

#### [Remettre un document délivré par un laboratoire d’essais certifié, démontrant que le système de toiture spécifié a été testé selon la norme CSA A 123.21-10, Méthode d’essai normalisée de la résistance dynamique à l’arrachement sous l’action du vent des systèmes. Les résultats de test devront démontrer que le système de toiture possède une résistance dynamique d’arrachement (RDA) de [    ] kPa pour la surface courante, de [    ] kPa aux périmètres et de [    ] kPa aux coins de la toiture.]

#### [Remettre un document démontrant que le système de toiture spécifié a été testé pour la résistance au vent selon la norme FM 4470. Les résultats de test devront démontrer que le système de toiture possède une résistance de [    ] psf pour la surface courante. Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.]

#### [Les membranes d’étanchéité devront satisfaire les exigences de la norme ONGC 37.56–M (9e ébauche), Membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et renforcée pour le revêtement des toitures.]

#### [Les membranes d’étanchéité devront satisfaire les exigences de la norme ASTM D 6162, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using a Combination of Polyester and Glass Fiber Reinforcements.]

#### [Les membranes d’étanchéité devront satisfaire les exigences de la norme ASTM D 6163, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using Glass Fiber Reinforcements.]

#### [Les membranes d’étanchéité devront satisfaire les exigences de la norme ASTM D 6164, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using Polyester Reinforcements.]

#### [Les panneaux isolant de laine minérale devront satisfaire la norme ASTM C 726, Standard Specification for Mineral Wool Roof Insulation Board.]

#### [Les panneaux isolant thermiques en polyisocyanurate devront satisfaire la norme [CAN/ULC S-704-011, Isolant thermique en polyuréthanne et en polyisocyanurate : panneaux revêtus].

#### [Les panneaux isolant thermiques en mousse de polystyrène extrudé devront satisfaire la norme CAN/ULC-S701-11, Isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.]

#### [Le système de toiture devra satisfaire la norme CAN/ULC-S107-10, Essai de résistance au feu des matériaux de couverture, classe [A] [B] [C]. ]

## COMPATIBILITÉ

#### Tous les matériaux d’étanchéité seront fournis par le même fabricant.

## DOCUMENTATION TECHNIQUE

#### Soumettre en deux exemplaires les fiches techniques les plus récentes. Ces fiches devront démontrer les propriétés physiques des matériaux [et fournir des explications sur l’installation de la membrane, les restrictions, les contraintes et les autres recommandations du fabricant].

## ASSURANCE QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

Note : Des attestations de qualification peuvent faire partie des documents exigibles à la soumission. Le cas échéant, ces exigences devront faire partie du formulaire d’appel d’offres.

#### Le fabricant de produits de bitume élastomère fournira une preuve de ses attestations ISO 9001 et ISO 14001.

## QUALIFICATION DE L’ENTREPRENEUR

#### L’entrepreneur-couvreur et ses sous-traitants, au moment des soumissions et au cours des travaux, devront posséder un permis d’exploitation d’entrepreneur-couvreur.

#### [De plus, l’entrepreneur-couvreur et ses sous-traitants devront être membres du Programme Alliance Qualité + Sécurité de SOPREMA et remettre à l’architecte une attestation écrite délivrée par SOPREMA à cette fin avant le début des travaux de toiture.]

## LIVRAISON ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

#### Tous les matériaux seront livrés et entreposés dans leurs emballages d’origine conformément aux exigences décrites dans la documentation technique du fabricant.

#### Les matériaux seront protégés adéquatement, entreposés en permanence dans un abri sec, ventilé, à l’abri de flammes nues ou d’étincelles de soudure et protégés des intempéries et de toute substance nuisible.

#### Entreposer les adhésifs et les mastics d’étanchéité à base d’émulsion à une température d’au moins 5 °C (41 °F).

#### Les matériaux livrés en rouleaux seront soigneusement entreposés debout; les solins seront entreposés de façon à prévenir les plissages, les tordages, les égratignures et les autres dommages.

#### Éviter l’accumulation des matériaux sur les toits, ce qui pourrait, à des endroits précis, compromettre la solidité des structures en leur imposant des charges supérieures à ce qui est admissible.

## SÉCURITÉ INCENDIE

#### Avant le début des travaux, effectuer une vérification pour veiller à la sécurité du chantier afin de réduire au minimum les risques et les dangers d’incendie.

#### Respecter les consignes de sécurité recommandées par les autorités locales concernées.

#### À la fin de chaque journée de travail, utiliser un pistolet détecteur de chaleur afin de découvrir les feux couvants et les feux de cloisons. L’organisation du chantier doit permettre la présence des ouvriers au moins [    ] heure[s] après la fin des travaux de soudure. Une inspection doit être effectuée à la fin des travaux par un employé de l’entrepreneur-couvreur qui est spécialisé dans ce genre de travail et, au besoin, avec la collaboration d’un membre du service de protection incendie de la municipalité.

#### Ne jamais souder directement sur des matériaux combustibles.

#### Veiller très attentivement à la propreté du chantier en tout temps. Durant toute la mise en œuvre, s’assurer d’avoir un tuyau d’incendie (lorsque cela est possible) et au moins un extincteur d’incendie homologué ULC classes A, B et C, chargé et en parfait état de fonctionnement, à moins de 6 m (20 pi) de chaque chalumeau. Appliquer les directives de sécurité qui accompagnent les fiches techniques des produits d’étanchéité. S’assurer que le chalumeau n’est pas posé à proximité de produits inflammables ou combustibles. La flamme du chalumeau ne doit en aucun cas pénétrer dans un endroit où elle n’est pas visible ou ne peut être facilement contrôlée.

## GARANTIES

Note : Voir l’article du Devis directeur national (DDN) lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral. Dans les autres cas, utiliser la ou les clauses qui suivent. Pour plus de détails sur la garantie des membranes d’étanchéité, consulter le texte des garanties de SOPREMA (les termes de ces garanties ne doivent pas être modifiés).

Note : Retenir l’article ci-dessous lorsqu’une garantie matériaux et main-d’œuvre (PLATINUM de SOPREMA) est requise (garantie du fabricant de membranes).

#### Le fabricant des membranes d’étanchéité fournira un document écrit, délivré au nom du propriétaire et valide pour une période de [        ] ans, qui indique qu’il réparera toute fuite dans la membrane afin de restaurer le système de toiture à un état sec et étanche à l’eau, dans la mesure où des défauts de fabrication ou d’installation ont entraîné des infiltrations d’eau. La garantie devra couvrir les dépenses totales de réparation durant la période entière de la garantie. La garantie devra être transférable, sans aucuns frais supplémentaires, aux acquéreurs subséquents de l’immeuble. Le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

Note : Retenir l’article ci-dessous lorsqu’une garantie matériaux seulement est requise (garantie du fabricant de membranes).

#### Le fabricant des membranes d’étanchéité fournira un document écrit et signé, délivré au nom du propriétaire, garantissant que les membranes sont exemptes de tous défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à compter de la date de fin d’installation des membranes. Cette garantie couvrira l’enlèvement et le remplacement des produits défectueux servant de membrane de toiture, main-d’œuvre comprise. La garantie devra être pleine et entière pour toute la période de garantie spécifiée. Le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

Note : Retenir l’article ci-dessous lorsqu’une garantie main-d’œuvre seulement est requise (garantie de l’entrepreneur-couvreur).

#### L’entrepreneur fournira un document écrit et signé, délivré au nom du propriétaire, certifiant que l’ouvrage réalisé demeurera en place et libre de tout défaut d’étanchéité pour une période de [        ] ans à compter de la date d’acceptation des travaux.

Note : Certaines associations locales d’entrepreneurs-couvreurs prévoient des garanties d’étanchéité complémentaires aux garanties mentionnées précédemment; consulter ces associations pour connaître les modalités d’application de ces garanties.

#### [L’entrepreneur remettra un certificat de garantie de l’association [        ] pour ce projet, valide pour une période de [           ] ans.]

# Produits

## PANNEAUX DE SUPPORT DU PARE-VAPEUR

Note : Lorsque le panneau XPRESS VAP’R BOARD est utilisé comme support du pare-vapeur, se référer à la section « Pare-vapeur » du présent devis.

### Panneaux de revêtement en béton léger

#### Description : Panneau de béton léger incombustible qui rencontre les exigences de la norme CAN/ULC-S114-05 « Méthode D'essai Normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction ».

#### Produit spécifié : Perma Base Dek de Unifix

### Panneaux de revêtement en gypse

#### Description : Panneau de toiture revêtue de fibres de verre [, d’une épaisseur de [ ] mm].

#### Conformes aux normes : ASTM E 84 et ASTM C 1177

#### Produit spécifié :

## PARE-VAPEUR

Note : Choisir le pare-vapeur qui convient au support de couverture et qui satisfait aux exigences d’Underwriters’ Laboratories of Canada (ULC) ou de Factory Mutual (FM) si cela est requis. Tenir compte des conditions hygrométriques des locaux sous-jacents et des conditions d’installation.

### Panneau barrière thermique et pare-vapeur

#### Description : Panneau, d’un minimum de 15,8 mm (5/8 pouce), composé d’une membrane de bitume modifié au SBS et d’une armature de polyester, laminée en usine sur un panneau de laine de roche. La membrane mesure 1 m x 4,91 m (3,28 pi x 16,10 pi). La surface est sablée. La membrane est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.

#### Produit spécifié : XPRESS VAP’R BOARD de SOPREMA

Note : Le pare-vapeur présenté ci-après est autocollant et son installation ne requiert ni flamme ni bitume chaud. Il ne convient pas pour recevoir des isolants collés à l’aide de bitume chaud. Tenir compte des limites de température d’application.

### Pare-vapeur autocollant

#### Description : Membrane autocollante composée de bitume modifié au SBS. Elle possède en surface une grille de polyéthylène haute densité laminée entre deux couches de film polyéthylène. La largeur de la membrane (1,14 m (45 po)) a été spécialement choisie pour coïncider avec le dessus de la plupart des profilés de platelage métallique. La sous-face autocollante est protégée par un film plastique siliconé détachable.

#### Produit spécifié : SOPRAVAP’R de SOPREMA

### Pare-vapeur de bitume modifié

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS et d’une armature [en voile de verre] [en polyester] [composite]. [Les deux faces sont sablées.] [La surface est sablée et la sous-face est recouverte d’un film plastique thermosoudable.]

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Produits spécifiés : [COLPLY BASE 410] [SOPRALENE SP 3.5] [SOPRALENE 180 SABLÉ] [ELASTOPHENE SABLÉ)] [ELASTOPHENE SP] de SOPREMA

Note : On peut utiliser comme pare-vapeur une membrane constituée d’un voile de verre et d’asphalte oxydé posée dans de l’asphalte chaud, comme celle décrite ci-dessous. Ce type de pare-vapeur est plus économique et ne contient aucune matière organique susceptible d’être détériorée par l’eau qui pourrait à la longue s’infiltrer dans la toiture.

### Pare-vapeur de bitume oxydé

#### Description : [Membrane composée de bitume oxydé et d’une armature en voile de verre. Épaisseur nominale de [1,2 mm (0,04 po)] [1,5 mm (0,06 po)]. Les deux faces sont sablées.]

#### Produit spécifié : SOPRAGLASS [40] [100] de SOPREMA

Note : Le pare-vapeur présenté ci-après peut être utilisé dans le cas de bâtiments à faible teneur en humidité; ce type de pare-vapeur peut également être utilisé dans des assemblages conformes aux normes d’ULC et de FM, sans barrière coupe-feu (gypse ou autre) et avec certains isolants, directement déposé sur le platelage métallique. Cela permet des assemblages plus économiques.

### Pare-vapeur en papier kraft

#### Description : [Pare-vapeur composé de deux épaisseurs de papier kraft à haute résistance à l’humidité laminées à l’asphalte.]

#### Conforme à la norme : ASTM E96.

#### Produit spécifié : SOPRASTOP de SOPREMA

Note : Afin d’assurer la continuité du pare-vapeur sous les parapets et de permettre un raccordement avec la membrane pare-vapeur des murs, il est recommandé d’installer une membrane autocollante à ces endroits, comme on l’indique ci-après. Cette membrane devrait être fournie par le couvreur et installée par le menuisier afin de faciliter la coordination des travaux au chantier. Faire état de l’installation de cette bande dans la section « Menuiserie ».

### Bande de continuité du pare-vapeur

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS et d’une armature composite. La surface est sablée, la sous-face est autocollante et recouverte par un film siliconé détachable.

#### Produit spécifié : SOPRALENE STICK ADHESIVE de SOPREMA

## ISOLANTS

### Isolant en laine minérale à surface soudable

#### Description : Panneau isolant de fibre minérale possédant une surface rigide et fabriqué à partir de basalte et de scories d’acier. Sa surface est saturée d’une couche de bitume permettant la mise en œuvre des membranes installées à l’aide d’un chalumeau, au bitume chaud ou à l’adhésif.

#### Produit spécifié : SOPRAROCK DD PLUS de SOPREMA

### Isolant en laine minérale

#### Description : Panneau isolant de fibre minérale possédant une surface rigide et fabriqué à partir de basalte et de scories d’acier.

#### Produit spécifié : SOPRAROCK DD de SOPREMA

### Isolant en laine minérale

#### Description : Panneau de support rigide à base de laine minérale de densité homogène composé de fibre minérale et fait à partir de basalte et de scories d’acier.

#### Produit spécifié : SOPRAROCK MD de SOPREMA

### Isolant en polyisocyanurate

#### Description : Panneau isolant de polyisocyanurate, à structure alvéolaire fermée, recouvert des deux côtés de papier organique renforcé par des fils de fibre de verre.

#### Produit spécifié : SOPRA-ISO de SOPREMA

Note : L’isolant présenté ci-après doit être utilisé avec le système de membranes COLVENT pour adhérer la sous-couche lorsque cela est requis. D’autres types d’isolants peuvent être utilisés sous celui-ci.

#### Description : Panneau isolant de polyisocyanurate, à structure alvéolaire fermée, recouvert des deux côtés par un revêtement de fibre de verre.

#### Produit spécifié : SOPRA-ISO PLUS de SOPREMA

### Isolant de pente

#### Description : Panneau isolant fait de [laine minérale] [polyisocyanurate] conçu pour procurer au système de toiture un indice de pente de [  ] pourcent (%).

#### Produit spécifié : [             ]

### Panneau d’isolant en cuvette pour contour de drain

#### Description : Panneau d’isolant en cuvette fait de [laine minérale] [polyisocyanurate] conçu pour facilité l’écoulement de l’eau au pourtour des drains.

#### Produit spécifié : [             ]

## REVÊTEMENT DU SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ

Note : Le panneau ci-dessous peut être utilisé dans les cas de réfection de toiture comme panneau-substrat appliqué par-dessus les membranes d’étanchéité déjà installées, et convient très bien comme support de membranes thermosoudables, autocollantes ou installées avec un adhésif à froid et au bitume chaud.

### Panneau bitumineux

#### Description : Panneau de support de membranes de toiture semi-rigide, composé d’un noyau en asphalte renforcé de matières minérales entre deux épaisseurs de fibre de verre saturée d’asphalte. Longueur de 1,2 m (3,93 pi), largeur de [1,5 m (4,92 pi)] [2,43 m (7,97 pi)] [et épaisseur de [3,2 mm (0,12 po)] [4,8 mm (0,18 po)] [6,4 mm (0,25 po)].

#### Produit spécifié : SOPRABOARD de SOPREMA

### Panneau en laine minérale à surface soudable

#### Description : Panneau rigide de laine minérale fait à partir de basalte et de scories. Sa surface est saturée d’une couche de bitume permettant la mise en œuvre des membranes installées à l’aide d’un chalumeau, au bitume chaud, à l’adhésif.

#### Produit spécifié : SOPRAROCK MD Plus

### Panneaux de fibres de bois [ignifugé dans la masse]

#### Description : Panneaux de fibre de bois mesurant [         ] x [         ]  x [         ] d’épaisseur.

#### Conformes à la norme : [CAN/ULC S706-09] [CAN/CSA A247-M86]

#### Produit spécifié : [           ]

### Panneaux de perlite expansée

#### Description : Panneaux de perlite expansée  mesurant [         ] x [         ]  x [         ] d’épaisseur.

#### Conformes à la norme : ASTM C 728-13

#### Produit spécifié : [           ]

## MEMBRANES

Note : Choisir le système de membranes parmi la sélection offerte dans la reliure à anneaux des toitures de SOPREMA. Voir les fiches techniques des produits spécifiés pour une description des membranes.

### Membrane de sous-couche de la partie courante

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS et d’une armature en voile de verre. La surface est recouverte par un film plastique thermosoudable, la sous-face est sablée. La surface devra être marquée de trois (3) lignes pour faciliter l’alignement des rouleaux.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	1,3 		1,3

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		11 		8,5

##### Allongement à la rupture (%) 			4 		4

##### Résistance à la déchirure (N) 			30

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		160

##### Stabilité dimensionnelle 				0 		0

##### Résistance au fluage (°C)  			≥ 115

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	Réussi > 4 kN/m

#### Produit spécifié : ELASTOPHENE PS de SOPREMA

OU

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS et d’une armature en polyester non tissé. La surface est recouverte par un film plastique thermosoudable, la sous-face est sablée. La surface devra être marquée de trois (3) lignes pour faciliter l’alignement des rouleaux.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	9 		7

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		17 		12,5

##### Allongement à la rupture (%) 			60 		65

##### Résistance à la déchirure (N) 			60

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		400

##### Stabilité dimensionnelle 				-0,4 		0,3

##### Résistance au fluage (°C)  			≥ 115

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	Réussi > 4 kN/m

#### Produit spécifié : ELASTOPHENE 180 PS  de SOPREMA

Note : Inclure la spécification d’une sous-couche autocollante sur un support sensible à la flamme.

### Membrane de sous-couche pour les relevés et les parapets

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS et d’une armature [composite] [en polyester non tissé] [en voile de verre]. [Les deux faces sont] [La surface est] [sablée[s]] [recouverte[s] par un film plastique thermosoudable], la sous-face est [recouverte d’une feuille de protection détachable] [sablée] [recouverte par un film plastique thermosoudable]. La surface devra être marquée de trois (3) lignes pour faciliter l’alignement des rouleaux.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle 				[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [    ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Adhérence des joints (kN/m) 			[  ]

#### Produit spécifié : [SOPRAFLASH FLAM STICK] [SOPRAFLASH STICK] [SOPRALENE FLAM 180] [SOPRALENE FLAM STICK] [SOPRALENE STICK ADHESIVE] de SOPREMA

### Choix de couleurs pour les granules des membranes de finition

#### Pour les surfaces courantes : [brun] [sienne] [rouge] [noir] [vert] [bleu] [gris] [blanc]

#### Pour les trottoirs de circulation : [brun] [sienne] [rouge] [noir] [vert] [bleu] [gris] [blanc]

### Membrane de finition de la surface courante

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS [avec agent retardateur de flamme] et d’une armature en polyester non tissé. La surface est protégée par des granules colorés, la sous-face est recouverte par un film plastique thermosoudable.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	9 		7

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		17 		12,5

##### Allongement à la rupture (%) 			60 		65

##### Résistance à la déchirure (N) 			60

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		400

##### Stabilité dimensionnelle 				-0,4 		0,3

##### Résistance au fluage (°C)  			≥ 105

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	Réussi > 4 kN/m

#### Produit spécifié : SOPRALENE FLAM 180 GR [FR] de SOPREMA

### Membrane de finition pour les relevés et les parapets

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS [avec agent retardateur de flamme] et d’une armature en polyester non tissé. La surface est protégée par des granules colorés, la sous-face est recouverte par un film plastique thermosoudable.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	9 		7

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		17 		12,5

##### Allongement à la rupture (%) 			60 		65

##### Résistance à la déchirure (N) 			60

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		400

##### Stabilité dimensionnelle 				-0,4 		0,3

##### Résistance au fluage (°C)  			≥ 105

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	Réussi > 4 kN/m

#### Produit spécifié : SOPRALENE FLAM 180 GR [FR] de SOPREMA

Note : Les rouleaux de départ à double galon ont été conçus pour accélérer la mise en œuvre de la membrane de départ et assurer une installation généralement plus soignée puisqu’il n’est pas nécessaire d’enlever les granules de la membrane sur toute la longueur à recouvrir. Consulter un représentant de SOPREMA pour connaître les produits offerts.

### Rouleaux de départ

#### Description : Membranes d’étanchéité à base de bitume modifié au SBS dont la surface, recouverte de granules, possède un galon de 100 mm (4 po) de chaque côté. La sous-face est recouverte par un film plastique thermosoudable.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	13 		10

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		25 		21

##### Allongement à la rupture (%) 			66 		93

##### Résistance à la déchirure (N) 			118

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		432

##### Stabilité dimensionnelle 				-0,2 		0,2

##### Résistance au fluage (°C)  			≥ 110

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	Réussi > 4 kN/m

#### Produit spécifié : STARTER FLAM GR de SOPREMA

## APPRÊT

### Apprêt pour membrane thermosoudable

#### Description : Apprêt composé de bitume, de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhérence et de solvants volatils. Utilisé comme apprêt pour améliorer l’adhérence des membranes d’étanchéité thermosoudables.

#### Produit spécifié : ELASTOCOL 500 de SOPREMA

### Apprêt pour membrane autocollante

#### [Description : Apprêt composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhérence et de solvants volatils. Utilisé comme apprêt pour améliorer l’adhérence des membranes d’étanchéité autocollantes.]

#### Produit spécifié : ELASTOCOL STICK de SOPREMA

#### [Description : Apprêt composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhérence et de solvants sans COV. Utilisé comme apprêt pour améliorer l’adhérence des membranes d’étanchéité autocollantes.]

#### Produit spécifié : ELASTOCOL STICK ZERO de SOPREMA

#### [Description : Apprêt à base d’émulsion polymérique composé de caoutchoucs synthétiques SBS et de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhérence. Utilisé comme apprêt pour améliorer l’adhérence des membranes d’étanchéité autocollantes.]

#### Produit spécifié : ELASTOCOL STICK H20 de SOPREMA

## [BITUME] [ASPHALTE]

Note : Utiliser de l’asphalte oxydé ou du bitume SEBS pour adhérer les isolants et les supports de membrane. N’utiliser que le bitume SEBS pour adhérer une membrane de finition sur une sous-couche de bitume modifié.

### Asphalte oxydé

#### Description : Bitume utilisé pour l’imperméabilisation de revêtements multicouches pour toitures de type [2] [3].

#### Conforme à la norme : CAN/CSA-A123.4-F04 (C2008)

#### Produit spécifié : [             ]

## ADHÉSIFS

Note : DUOTACK est destiné au collage à froid des isolants tels que les polyisocyanurate et les isolants en polystyrène (expansé et extrudé). Il est également possible d’utiliser DUOTACK pour adhérer ces mêmes panneaux sur le bois, sur le béton ou sur les surfaces sablées des membranes de bitume élastomère. Il n’y a aucune limite de température d’application.

### Adhésif pour isolant

#### Description : Adhésif uréthane bi-composante à faible expansion, à mûrissement rapide et sans limite de température.

#### Produit spécifié : DUOTACK de SOPREMA

## MEMBRANE COUPE-FLAMME

#### Description : Membrane autocollante coupe-flamme composée d’une armature en voile de verre et de bitume modifié SBS. La membrane est destinée à empêcher la pénétration de la flamme dans les vides, les espaces et les ouvertures. Elle est appliquée avant l’installation d’une membrane applicable au chalumeau.

#### Produit spécifié : Ruban SOPRAGUARD de SOPREMA

#### Description : Membrane composée d’une armature en voile de verre enduite de bitume oxydé. Les deux faces sont sablées.

#### Produit spécifié : SOPRAGLASS [40] [100] de SOPREMA

## FIXATIONS

### Ancrages pour isolants

#### Description : [             ]

#### Produit spécifié : [             ]

## PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ COMPLÉMENTAIRES

Note : Utiliser ce produit pour tous les mastics qui sont directement en contact avec la membrane d’étanchéité. Lorsque le SOPRAMASTIC est exposé, il est recommandé de le recouvrir avec des granules en vrac. Le SOPRAMASTIC ALU contient une pigmentation aluminium qui confère une résistance aux éléments de la toiture. On peut le laisser exposé.

### Mastics d’étanchéité

#### Description : Mastic multiusage à base de bitume modifié au SBS, de fibres [, de pigment d’aluminium], matières minérales et de solvants.

#### Produit spécifié : SOPRAMASTIC [ALU] de SOPREMA

### Produit d’étanchéité pour remplissage de boîtes de mastic

#### Description : Système de blocs prémoulés de diverses tailles à base de résine de polyester ainsi que d’un mastic de scellement, fait à base de résine de polyéther mono-composant et d’un produit d’étanchéité et adhésif élastomère mono-composant à base de résine de polyéther, sans odeur et à faible teneur en COV.

#### Produit spécifié : SYSTÈME SOPRAMASTIC BLOCK de SOPREMA

### Produit de scellement

#### Description : Résine d’étanchéité bitume/polyuréthanne mono-composante et armature de polyester.

#### Produits spécifiés : ALSAN FLASHING et ARMATURE FLASHING de SOPREMA

## TROTTOIRS DE CIRCULATION

Note : Les trottoirs de circulation sont destinés à protéger la membrane contre les dommages et à donner un accès dirigé aux équipements de toiture. Ces trottoirs peuvent être constitués d’une couche de membrane additionnelle (trottoirs recouverts de membrane), de panneaux de caoutchouc (de type SOPRAMAT de SOPREMA), de dalles de pierre ou de béton, de pièces de bois ou de tout autre matériau suffisamment rigide qui est compatible avec les membranes. Une membrane intercalaire doit être installée sous le panneau SOPRAMAT.

### Trottoir membrané

#### Description : Membrane d’étanchéité composée de bitume modifié au SBS et d’une armature en polyester non tissé destiné à protéger les membranes de la circulation piétonnière. La surface est recouverte de granules noires et la sous-face est protégée par un film thermosoudable.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Produit spécifié : SOPRAWALK de SOPREMA

#### Description : Membrane d’étanchéité composée de bitume modifié au SBS et d’une armature en polyester non tissé destinée à protéger les membranes de la circulation piétonnière. La surface est recouverte de granules rouges et la sous-face est protégée par un film thermosoudable.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Produit spécifié : SOPRASAF’T de SOPREMA

# Exécution des travaux

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

#### L’examen et la préparation des surfaces devront se faire selon les instructions contenues dans la documentation technique du fabricant des membranes.

#### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en couverture auront la responsabilité d’inspecter et d’approuver notamment la condition du support (le cas échéant, les pentes et les fonds de clouage) ainsi que les relevés aux murs parapets, les drains de toit, les évents de plomberie, les sorties de ventilation et autres et les joints de construction. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis à l’entrepreneur pour qu’il procède aux corrections. Le commencement des travaux sera considéré comme une acceptation des conditions relatives à la réalisation de ces travaux.

#### Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces ne soient propres, lisses, sèches et exemptes de glace, de neige et de matériaux de rebuts. L’usage de sels et de calcium est interdit pour enlever la glace ou la neige.

#### S’assurer que les travaux de plomberie, de menuiserie et autres ont été dûment achevés.

#### Ne pas poser de matériaux par temps pluvieux ou neigeux.

## MODE D’EXÉCUTION

Note : Lorsque des travaux de démolition sont requis, ou que des interventions doivent être faites sur des matériaux existants, on doit s’assurer que les exigences du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) sont respectées. Se référer à la section 01545 « Mesures de sécurité » du DDN.

Note : Consulter le fabricant des membranes afin de connaître les directives applicables (selon les conditions du chantier) si des membranes de sous-couche doivent demeurer exposées sans couche de finition pendant plus de trois(3) mois.

#### Les travaux de couverture doivent s’exécuter d’une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

#### Sceller tous les joints des sous-couches qui ne sont pas recouvertes d’une membrane de finition la journée même. En aucun cas il ne doit y avoir de l’humidité emprisonnée dans les joints avant la pose d’une seconde membrane.

Note : Retenir cette clause dans les cas de réfection de toiture où les travaux sous-jacents doivent être protégés.

#### Maintenir en tout temps l’étanchéité des toitures, y compris durant l’exécution des travaux des autres corps de métier et au fur et à mesure que les travaux sont exécutés (notamment les drains et les évents).

## PROTECTION DES LIEUX

#### Lors du transport des matériaux sur les toits et de l’exécution des travaux de couverture, protéger les surfaces exposées des ouvrages finis afin d’éviter de les endommager. [Faire des trottoirs de circulation en panneaux rigides sur les toitures, par-dessus les matériaux mis en place, afin de permettre le va-et-vient des travailleurs et le transport du matériel.] Assumer l’entière responsabilité des dégâts éventuels.

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES – PLATELAGE MÉTALLIQUE

#### [Installer l’isolant acoustique dans les cannelures du platelage métallique.]

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES – DALLE DE BÉTON

#### Préparer les surfaces selon les recommandations [du fabricant] [des autorités locales]. Les surfaces de la structure devant être recouvertes avec la membrane de bitume élastomère doivent présenter un profil de surface de béton (CSP) de 3 à 6 (CSP selon le International Concrete Repair Institute).

## POSE DES PANNEAUX DE SUPPORT DU PARE-VAPEUR SUR UN PLATELAGE D’ACIER

#### Adhérer les panneaux de support avec l’adhésif spécifié appliqué en cordons espacés de [   ] sur la surface courante , de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins.

#### Ces panneaux seront vissés aux parties supérieures des cannelures du platelage métallique [à raison de [   ] fixations mécaniques par panneau] [et selon les exigences de Factory Mutual, notamment le PLPDS I-29 en ce qui a trait à la fixation des panneaux aux périmètres et aux coins des toitures].

#### Découper les panneaux afin que chaque rive repose sur le centre de la cannelure supérieure. Faire des coupes rectilignes avec un outil adéquat.

#### Aux changements de pente, les panneaux seront coupés (et non cassés) pour prendre la forme du platelage d’acier. Les panneaux seront posés perpendiculairement aux cannelures du platelage de façon à assurer un appui continu aux extrémités des panneaux.

#### Les joints de panneaux seront en quinconce, à demi-panneau et parfaitement aboutés. [Ces joints, dans les deux sens, seront fermés à l’aide d’un ruban résistant à la chaleur afin de prévenir tout écoulement d’asphalte à l’intérieur de locaux finis.]

## APPLICATION DE LA COUCHE D’APPRÊT

Note : Consulter les fiches techniques pour connaître les taux d’application des produits spécifiés.

#### Les surfaces de bois, de métal, de béton, de maçonnerie ou les supports d’étanchéité en gypse recevront une couche d’apprêt à raison de [     à     ] L/m2 (aucun apprêt n’est requis sur les métaux prépeints). Toutes les surfaces d’application devront être exemptes de rouille, de poussière et de résidus qui pourraient nuire à l’adhérence. La surface enduite d’apprêt doit être recouverte de la membrane le plus tôt possible (la journée même dans le cas de membranes autocollantes).

Note : Retenir l’article ci-après lorsqu’un pare-vapeur autocollant est utilisé. S’assurer que le support est apte à recevoir une membrane de ce type.

## POSE DU PARE-VAPEUR AUTOCOLLANT

#### La couche d’apprêt devra être sèche au moment de la pose du pare-vapeur.

#### En partant du bas de la pente, dérouler la membrane sur la surface sans la faire adhérer afin d’être en mesure de l’aligner. Ne pas retirer le film siliconé détachable immédiatement.

#### Aligner le rouleau parallèlement aux cannelures du platelage d’acier. Assurer un support continu à tous les chevauchements de membranes.

#### Dégager une extrémité du film plastique siliconé détachable afin d’adhérer à la surface cette partie de la membrane. Retirer ensuite ce film de protection dans un angle de 45 º, de façon à éviter de provoquer des plissements de la membrane.

#### Faire chevaucher les rouleaux adjacents de 75 mm (3 po) et 100 mm (4 po). Tous les joints transversaux seront de 150 mm (6 po). Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Lorsque le pare-vapeur est installé directement sur un platelage d’acier, prévoir une feuille de métal mince sous les chevauchements transversaux.

## POSE DU PARE-VAPEUR THERMOSOUDABLE

Note : S’assurer que les supports d’étanchéité et les ouvrages ou éléments de construction connexes ne présentent pas de risque d’incendie lors de l’usage du chalumeau. Ne pas souder sur du vieux bois ni aux endroits où des effets de cheminée ou d’appel d’air pourraient projeter la flamme jusqu’à des matériaux combustibles parfois dissimulés. Consulter le fabricant des membranes afin de connaître les méthodes de travail de substitution et suivre les consignes de sécurité appropriées.

#### La couche d’apprêt devra être sèche au moment de la pose du pare-vapeur.

#### En partant du bas de la pente, le pare-vapeur sera soudé au chalumeau sur le support selon les recommandations écrites du fabricant de membranes.

#### Faire chevaucher les rouleaux adjacents de 75 mm (3 po) et 100 mm (4 po). Tous les joints transversaux seront de 150 mm (6 po). Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Le pare-vapeur de la toiture devra joindre et chevaucher le pare-air/vapeur des murs afin d’assurer une parfaite continuité entre les deux.

#### Au pourtour de l’isolant et vis-à-vis chaque élément le traversant, remonter le pare-vapeur afin de permettre un raccordement étanche avec la sous-couche des relevés.

## POSE DU PARE-VAPEUR AU BITUME CHAUD

#### La couche d’apprêt devra être sèche au moment de la pose du pare-vapeur.

#### En partant du bas de la pente, dérouler le pare-vapeur dans un lit d’asphalte chaud à raison de 1 kg/m2 (2,20 lb/pi2 ) à 1,5 kg/m2 (3,30 lb/pi2 ).

#### L’asphalte sera appliqué sur la toiture à une température d’environ 230 °C (446 °F) et chauffé dans une bouilloire à environ 250 °C (482 °F) (ne jamais excéder la température de point d’éclair du bitume). Suivre les recommandations du fournisseur. Par temps froid (en dessous de 10 °C (50 °F)), réchauffer la sous-face de la membrane à l’aide d’un chalumeau en balayant la flamme sur toute la largeur du rouleau.

#### Faire chevaucher les rouleaux adjacents de 75 mm (3 po). Tous les joints transversaux seront de 150 mm (6 po). Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### [Le pare-vapeur devra joindre et chevaucher le pare-vapeur des murs afin d’assurer une parfaite continuité entre les deux. L’asphalte de collage et la membrane ne doivent pas excéder la sous-couche des parties courantes de plus de 25 mm (1 po).]

#### [Au pourtour de l’isolant et vis-à-vis de chaque élément le traversant, remonter le pare-vapeur afin de permettre un raccordement étanche avec la sous-couche des relevés.]

#### [L’asphalte de collage et la membrane ne doivent pas excéder la sous-couche des parties courantes de plus de 25 mm (1 po).]

## POSE DU PARE-VAPEUR KRAFT ASPHALTE

Note : Consulter le fabricant au besoin afin d’inclure les directives nécessaires et propres au type de pare-vapeur utilisé.

#### [Déposer le pare-vapeur sur le support et sceller les joints avec l’adhésif recommandé selon les directives du fabricant.] [Adhérer le pare-vapeur au support avec l’adhésif recommandé selon les directives du fabricant.]

## POSE DU PANNEAU DE SUPPORT ET PARE-VAPEUR

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être fixés mécaniquement au support de métal ou bois.

#### Fixer mécaniquement les panneaux à l’aide de vis et plaquettes pour membranes. [Les fixations mécaniques doivent être installées dans le centre des galons longitudinaux des membranes [et sur la surface des panneaux] à raison de [   ] fixations pour la surface courante, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins.] [Suivre les indications des rapports d’approbation pour l’emplacement précis des fixations. ]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être collé au support avec un adhésif. S’assurer que cet adhésif convient bien pour l’application visée.

#### Adhérer les panneaux de sous-couche avec l’adhésif spécifié appliqué en cordons espacés de [   ] sur la surface courante, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins]. [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.] ]

#### En raison des particularités de ce système, pour ce type de pare-vapeur, il est permis d’aligner tous les joints (pas de décalage) afin de faciliter la mise en œuvre de la bande de renfort.

#### Adhérer la première partie des chevauchements longitudinaux autocollants avec un rouleau à maroufler puis souder la dernière partie avec un chalumeau (joints longitudinaux autocollants et thermosoudés).

#### [Sceller les joints transversaux en soudant au chalumeau une bande de protection de 300 mm (12 po), centrée sur le joint.]

## POSE DES ISOLANTS

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où un isolant doit être collé au support avec un adhésif. S’assurer que cet adhésif convient bien pour l’application visée.

#### [Adhérer l’isolant l’adhésif spécifié appliqué en cordons espacés de [   ] sur la surface courante, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins]. [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.] ]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être fixés mécaniquement au support.

#### [Fixer mécaniquement l’isolant à raison de [   ] fixations par panneau pour la surface courante] [, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins]. [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.][Les vis devront être enfoncées dans la partie supérieure des cannelures du platelage.]]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les membranes e/ou les panneaux avec membrane laminés en usine doivent être fixés mécaniquement au support.

#### [Il n’est pas requis de fixer les panneaux isolants pour assurer les performances de résistance au vent lorsque les membranes de sous-couche sont fixées mécaniquement. Toutefois, afin de prévenir le mouvement des panneaux isolants, ceux-ci peuvent être fixés mécaniquement à raison d’une vis au 4 pi².]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être collés au support avec de l’asphalte chaud.

#### [Sur toute la surface du pare-vapeur correspondant à la surface du bloc d’isolant à poser, appliquer une couche d’asphalte chaud selon la méthode et les températures recommandées par le fabricant d’isolant, à raison de 1 kg/m2 (2,20 lb/ pi2 ).]

#### Tous les panneaux devront être parfaitement juxtaposés, ne devront pas présenter de dénivellement important entre eux et devront être parfaitement collés à la surface.

#### [Tous les joints entre [les panneaux plats et les modules de pentes] [les deux rangs d’isolant] seront décalés.]

#### [Exécuter une dépression en pente douce de 0 à 10 mm (0 à 0,4 po) sur une distance de 600 mm (24 po) tout autour du drain.]

#### Ne pas poser plus d’isolant qu’il sera possible d’en recouvrir dans la journée.

## POSE DES PANNEAUX D’ISOLANT EN CUVETTE

#### Les panneaux d’isolant en cuvette devront être installées conformément aux recommandations du fabricant.

## POSE DES PANNEAUX DE SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où un isolant doit être collé au support avec un adhésif. S’assurer que cet adhésif convient bien pour l’application visée.

#### Adhérer les panneaux de support avec l’adhésif spécifié appliqué en cordons espacés de [   ] sur la surface courante de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins. [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être fixés mécaniquement au support.

#### [Fixer mécaniquement les panneaux de support à raison de [   ] fixations par panneau pour la surface courante] [, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins]. [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.][Les vis devront être enfoncées dans la partie supérieure des cannelures du platelage.]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être collés au support avec de l’asphalte chaud.

#### [Sur toute la surface de l’isolant correspondant à la surface du panneau de support à poser, appliquer une couche d’asphalte chaud selon la méthode et les températures recommandées par le fabricant de panneaux de support, à raison de 1 kg/m2 (2,20 lb/ pi2).]

#### Tous les panneaux devront être parfaitement juxtaposés, ne devront pas présenter de dénivellement important entre eux et devront être parfaitement collés à la surface.

#### [Tous les joints entre [les panneaux plats et les modules de pentes] [les deux rangs d’isolant] seront décalés.]

#### Ne pas poser plus d’isolant qu’il sera possible d’en recouvrir dans la journée.

## POSE DE LA MEMBRANE COUPE-FLAMME

Note : S’assurer que les supports d’étanchéité, les ouvrages et les éléments de construction connexes ne présentent pas de risque d’incendie lors de l’usage du chalumeau. Ne pas souder sur du vieux bois ni aux endroits où des effets de cheminée ou d’appel d’air pourraient projeter la flamme jusqu’à des matériaux combustibles parfois dissimulés. Le cas échéant, consulter le fabricant des membranes afin de connaître les méthodes de travail de substitution.

#### [Adhérer la membrane directement sur une surface approuvée en retirant le film siliconé détachable. Le RUBAN SOPRAGUARD est conçu pour empêcher la pénétration de la flamme dans tout vide, espace ou ouverture avant la pose d’une membrane applicable au chalumeau.]

#### [Dérouler la membrane coupe-flamme à sec sur l’isolant en prenant soin de la faire chevaucher de façon que la flamme ne pénètre pas jusqu’à l’isolant.]

## POSE DE LA SOUS-COUCHE [AU BITUME SEBS] [À L’ASPHALTE CHAUD] SUR LA PARTIE COURANTE

#### Dérouler la sous-couche à sec sur le support, en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le centre du drain (parallèlement au bord du toit).

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Cette sous-couche sera enroulée de nouveau et déroulée dans un lit [de bitume SEBS] [d’asphalte chaud] appliqué avant le déroulage. La température minimale [du bitume SEBS] [de l’asphalte chaud] au point de contact devrait être de 220-230 °C (428-446 °F).

#### Ne pas étendre plus de 3 m (10 pi) [de bitume] [d’asphalte] devant le rouleau. En dessous de 10 °C (50 °F), ne pas étendre plus de 1 m (3,3 pi) [de bitume] [d’asphalte] devant le rouleau.

#### En aucun cas [le bitume] [l’asphalte chaud] ne devra être appliqué sur le film thermosoudable de la membrane ni excéder de plus de 25 mm (1 po) sur les parties verticales au-dessus de la membrane de sous-couche des parties courantes.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) aux extrémités. Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA SOUS-COUCHE AUTOCOLLANTE SUR LES RELEVÉS ET PARAPETS

#### La couche d’apprêt devra être sèche au moment de l’application de la sous-couche.

#### Avant l’application des membranes, toujours brûler la pellicule de plastique de la partie à recouvrir lorsqu’il y a chevauchement (coins intérieur et extérieur et surface courante). Dans le cas d’une sous-couche sablée, appliquer de l’apprêt pour membrane autocollante sur la zone à recouvrir au pied des parapets.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et de 150 mm (6 po) aux abouts.

#### Positionner la membrane préalablement coupée. Détacher 150 mm (6 po) du papier siliconé allant sur la partie supérieure du parapet afin de maintenir la membrane en place.

#### Retirer progressivement le reste du papier siliconé tout en appuyant sur la membrane avec un applicateur en aluminium pour favoriser l’adhérence. Utiliser ce même applicateur pour obtenir une transition parfaite entre le relevé et la surface courante. Passer un rouleau à maroufler sur l’ensemble de la membrane pour obtenir une adhérence totale.

#### Installer un gousset de renfort sur tous les angles intérieurs et extérieurs.

#### Toujours sceller les chevauchements avant la fin de la journée de travail.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA SOUS-COUCHE THERMOSOUDABLE SUR LES RELEVÉS ET PARAPETS

Note : S’assurer que les supports d’étanchéité, les ouvrages et les éléments de construction connexes ne présentent pas de risque d’incendie lors de l’usage du chalumeau. Ne pas souder sur du bois ni aux endroits où des effets de cheminée ou d’appel d’air pourraient projeter la flamme jusqu’à des matériaux combustibles parfois dissimulés. S’il y a lieu, consulter le fabricant des membranes afin de connaître les méthodes de travail de substitution.

#### La couche d’apprêt devra être sèche au moment de l’application de la sous-couche.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et de 150 mm (6 po) aux abouts.

#### La sous-couche sera soudée directement sur le support en procédant du bas vers le haut avec un chalumeau.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DES GOUSSETS DE RENFORT

#### Installer des goussets de renfort vis-à-vis de tous les angles intérieurs et extérieurs.

#### Installer les goussets par thermosoudage après la mise en œuvre de la sous-couche.

## POSE DES MEMBRANES DE RENFORT THERMOSOUDÉES

#### Installer les membranes de renfort selon les indications des détails types illustrés dans la documentation technique du fabricant de membranes.

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION THERMOSOUDABLE SUR LA PARTIE COURANTE

#### Utiliser les rouleaux de départ à double galon pour la première lisière. À défaut d’utiliser un rouleau de départ, le chevauchement longitudinal recouvert de granules devra être dégranulé en enfonçant les granules dans le bitume réchauffé au chalumeau, sur une largeur de 75 mm (3 po).

#### [À partir du drain,] Dérouler la membrane d’étanchéité à sec sur la sous-couche en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le bord du toit.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) aux extrémités. Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Souder la couche de finition avec un chalumeau sur la sous-couche de façon à créer un léger débordement de bitume (3 à 6 mm) (1/8 po à 1/4 po).

#### S’assurer de procéder sans surchauffer les membranes et leurs armatures.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

#### Éviter de circuler sur des surfaces finies; utiliser des protecteurs rigides au besoin.

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION THERMOSOUDABLE SUR LES RELEVÉS ET LES PARAPETS

#### Cette couche de finition sera disposée par éléments de 1 m (3,25 pi) de largeur.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) la surface courante. Les membranes de finition de relevé doivent être décalées d’au moins 100 mm (4 po) par rapport à celles de la couche de finition de la surface courante afin d’éviter toute surépaisseur.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Avec un cordeau, tirer une ligne droite sur la surface courante, à 150 mm (6 po) des relevés et des parapets.

#### Avec un chalumeau et une truelle à bout arrondi, enfoncer les granules de surface dans la couche de bitume chaud à partir de la ligne tirée au cordeau sur la surface courante et jusqu’au bord du relevé ou du parapet, ainsi que sur les parties verticales granulées à chevaucher.

#### Cette couche de finition sera soudée au chalumeau directement sur la sous-couche en procédant du bas vers le haut.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

#### S’assurer de procéder sans surchauffer les membranes et leurs armatures.

## POSE DES TROTTOIRS DE CIRCULATION

#### Installer les trottoirs de circulation en respectant les mêmes exigences que pour la couche de finition. Appliquer une couche d’apprêt sur la couche de finition avant la pose des trottoirs.

## EXÉCUTION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX DIVERS DÉTAILS

#### Installer les membranes d’étanchéité aux divers détails de toiture selon les indications des détails types illustrés dans la documentation technique du fabricant.

Note : En fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.

-FIN DE LA SECTION-