IMPERMÉABILISATION BITUMINEUSES EN FEUILLES - FONDATIONS

COLPHENE TORCH’N STICK

POUR UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRODUITS ET DES NORMES APPLICABLES, SE RÉFÉRER AUX FICHES TECHNIQUES (MANUEL TECHNIQUE OU SITE INTERNET WWW.SOPREMA.CA).

IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER UN REPRÉSENTANT DE LA COMPAGNIE SOPREMA QUI POURRA ASSISTER LE RÉDACTEUR, EN VUE D'ADAPTER OU DE COMPLÉTER  LES CLAUSES DU DEVIS EN FONCTION DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET SPÉCIFIQUES À CHAQUE PROJET.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE NOS DEVIS TECHNIQUES EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SOPREMA.CA.

# Généralités

## DESCRIPTION

### La présente section prescrit les exigences relatives à la fourniture et à la mise en place des éléments requis pour faire une étanchéité des structures enterrées.

### Système d'étanchéité : 	Membranes de bitume modifié SBS thermosoudées.

## OUVRAGES CONNEXES

### Division  [02 40 00] [Travaux de démolition et déplacement de structures]

### Division [03 00 00] [Béton]

### Division [04 00 00] [Maçonnerie]

### Division [07 10 00] [Revêtements hydrofuges et imperméabilisants]

### Division [07 21 00] [Isolation thermique]

### Others: [              ] [              ]

## OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES À ÊTRE EXÉCUTÉS PAR LE SOUS-TRAITANT

## DOCUMENTATION TECHNIQUE

### Soumettre en deux (2) exemplaires les fiches techniques les plus récentes. Ces fiches  devront  démontrer  les  propriétés  physiques  des  matériaux, [et contenir un explicatif de pose de la membrane précisant : la méthode de pose, les restrictions, les contraintes et autres recommandations du manufacturier].

## QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

### Seule une main-d’œuvre compétente et certifiée en travaux d'étanchéité, à l'emploi d'une entreprise possédant l'équipement adéquat et nécessaire à de tels travaux, pourra exécuter ceux-ci.

## REPRÉSENTANT DU MANUFACTURIER

### Au début des travaux d'étanchéité, un représentant du manufacturier des matériaux d'étanchéité pourra être présent sur le chantier.

### L'entrepreneur devra permettre et faciliter en tout temps l'accès au chantier à tout représentant du manufacturier précédemment mentionné.

## ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

### Manipuler les matériaux avec soin avec de l’équipement approprié.

### Les matériaux livrés en rouleaux seront soigneusement entreposés et protégés adéquatement selon les recommandations du fabricant.

## ASSURANCE QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

### Le manufacturier de produits de bitume élastomère fournira une preuve de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001.

## GARANTIES

Note : Lorsque la membrane est utilisée avec le panneau de drainage SOPRADRAIN 10-G de SOPREMA, la garantie peut être de 10 ans.

### Le fabricant des produits d’étanchéité fournira un document écrit et signé, émis au nom du propriétaire, certifiant que les produits rencontreront les caractéristiques physiques publiées par le manufacturier pour une période de 5 ans à compter de la date de fin d’installation des membranes. Aucune lettre du manufacturier modifiant sa garantie standard ne sera acceptée; le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

# PRODUITS

## MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

#### Description : Membrane constituée d'une armature en polyester non tissé et de bitume modifié avec des polymères SBS. Les deux faces sont recouvertes par un film plastique thermofusible.

### Caractéristiques :

#### Épaisseur :				2,7 mm

#### Résistance à la traction (L/T)  :			25,0 / 16,0 kN/m

#### Allongement à la rupture (L/T):			60,0 / 65,0 %

#### Souplesse à froid –initial :			-30 °C

#### Résistance au fluage :				70 °C

#### Résistance au poinçonnement statique :			( 470 N

#### Résistance à la déchirure :			80 N

#### Résistance à la pression hydrostatique :			> 114 m (> 374 pi)

### Produit spécifié : COLPHENE TORCH’N STICK de SOPREMA.

## APPRÊT POUR MEMBRANES THERMOFUSIBLES

### Description : Apprêt composé de bitume modifié avec des polymères SBS, de solvants volatils et d’additifs promoteurs d’adhésion, utilisé comme apprêt sur des surfaces de métal ou de béton pour améliorer l'adhérence des membranes d'étanchéité soudables.

### Produit spécifié : ELASTOCOL 500 de SOPREMA.

## ACCESSOIRES

Note : Spécifier l’article ci-dessous lorsque des panneaux asphaltiques sont spécifiés.

### MASTIC D’ÉTANCHÉITÉ

#### Description : Mastic à base de bitume modifié avec des polymères SBS, de fibres, de matières minérales et de solvant.

#### Produit spécifié : SOPRAMASTIC de SOPREMA.

### PANNEAUX PROTECTEURS

#### Description : Panneau semi-rigide, composé d’un noyau asphaltique renforcé de matières minérales entre deux couches de fibre de verre saturé d’asphalte.

#### Caractéristiques :

##### Épaisseur : 3 mm

##### Dimensions du panneau :	Largeur = 1,22 m  –  Longueur = 1,52 m

#### Produit spécifié : SOPRABOARD de SOPREMA.

### PANNEAUX ISOLANTS

#### Description : Panneaux isolants thermiques de polystyrène extrudé rigide avec des bords droits ou des bords à feuillure sur les quatre côtés. Il est composé de mousse à cellules fermées.

#### Caractéristiques :

##### Épaisseur : 		38 mm, 51mm ou 76mm

##### Dimensions du panneau :	 	2,44m x 0,61 m

##### Résistance thermique : 		RSI – 0,88 (R – 5,0)

#### Produit spécifié : SOPRA-XPS 30 de SOPREMA.

[OU]

#### Description : Panneau embossé de polyéthylène haute densité.

#### Caractéristiques :

##### Épaisseur : 		51mm ou 76mm

##### Dimensions du panneau :	 	2,44m x 0,61 m

##### Résistance thermique : 		RSI – 0,88 (R – 5,0)

#### Produit spécifié : SOPRA-XPS 40 de SOPREMA.

[OU]

#### Description : Panneau embossé de polyéthylène haute densité.

#### Caractéristiques :

##### Résistance à Épaisseur : 		51mm ou 76mm

##### Dimensions du panneau :	 	2,44m x 0,61 m

##### Résistance thermique : 		RSI – 0,88 (R – 5,0)

#### Produit spécifié : SOPRA-XPS 60 de SOPREMA.

### PANNEAU DE DRAINAGE

#### Description : Panneau de drainage composé d’un noyau en polypropylène et doté d’un géotextile laminé en usine.

#### Caractéristiques :

##### Résistance à la compression (kPa) :	550 (11 000 psf)

##### Dimensions du rouleau :	Largeur : 1,83 m  –  Longueur : 15,25 m

#### Produit spécifié : SOPRADRAIN 10G de SOPREMA.

### BAR DE TERMINAISON

#### Produit spécifié :  [               ]

# EXÉCUTION DES TRAVAUX

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

### L'examen et la préparation des surfaces devront se faire selon les instructions contenues dans la documentation technique de SOPREMA.

### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en étanchéité auront la responsabilité d'inspecter et d'approuver la condition du support et s’assurer que les travaux connexes ont été dûment achevés. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis à l'entrepreneur pour qu'il procède aux corrections. Le commencement des travaux sera considéré comme une acceptation des conditions relatives à la réalisation de ces travaux.

### Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces ne soient lisses, sèches, exemptes de glace et de matériaux de rebuts, conformément aux prescriptions et recommandations du manufacturier.

### Ne pas poser de matériaux par temps pluvieux ou neigeux.

### La période de mûrissement du béton doit être d’au moins quatorze (14) jours; il est recommandé de procéder à un test d'adhérence avant la pose de membranes.

### S'assurer de la compatibilité des composantes des membranes avec les enduits, agents nettoyants ou autres produits déjà appliqués sur les surfaces à traiter.

### Toute fissure de plus de 3 mm de largeur doit être rapportée. Après approbation de l’autorité compétente, remplir la fissure de mastic d’étanchéité. Appliquer une bande de membrane de détail de 150 mm (6 po) de largeur centrée sur la fissure.

## MODE D’EXÉCUTION

### Les travaux d'étanchéité doivent s'exécuter d'une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

### Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage découlant des travaux de pose.

## ÉQUIPEMENT POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

### Maintenir l'équipement et les outils destinés à exécuter les travaux d'étanchéité dans un bon état d'usage.

## POSE DE L’APPRÊT ASPHALTIQUE

### Imprégner la surface avec l'apprêt à raison de 0,15 à 0,20 litre/m2.

## POSE DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

### Tracer à la craie une ligne pour aligner la première laize de membrane.

### Tous les angles intérieurs et extérieurs doivent être préalablement recouverts d’une bande de membrane de détail de 300 mm (12 po) de largeur centrée sur le coin. Cette bande doit être appliquée directement sur le support sans présence de vide entre le support et la membrane.

### Souder la membrane à l’aide d’un chalumeau à gaz propane.

### On procédera de la même façon pour installer les membranes suivantes, en veillant à les aligner avec le rouleau précédent. Chaque laize devra chevaucher la précédente de 75 mm  latéralement et de 100 mm transversalement.

### Les déchirures et les trous devront être réparés avec la même membrane.  La bande devra excéder de 100 mm la surface perforée ou déchirée, le tout soudé en place au moyen d'un chalumeau à propane.

### Avant le remblayage, il est recommandé de recouvrir la membrane d’étanchéité d’un panneau de protection adhéré en brûlant le film plastique à la surface de la membrane afin d’exposer le bitume.

### Installer le panneau de protection contre la membrane d’étanchéité.

### Le remblayage devrait se faire immédiatement après l’installation des panneaux de protection.

### Le  haut de la membrane devra être fixé mécaniquement à la surface de béton au moyen de bordures métalliques. Les bordures métalliques doivent dépasser la bordure supérieure de la membrane.

### Appliquer le mastic spécifié sur la bordure supérieure pour prévenir les infiltrations et accumulations d’eau.

### Toute membrane d'étanchéité visible après le remplissage devra être protégée contre les rayons U.V. et les dommages mécaniques.

Note : Avant le remblayage, il est recommandé de recouvrir la membrane d’étanchéité d’un panneau de protection.  Le remblayage devrait se faire immédiatement après l’installation des panneaux de protection.

## POSE DES PANNEAUX [DE PROTECTION] [DE DRAINAGE] [ISOLANTS]

### À l’aide d’un chalumeau, faire fondre le film plastique sur toute la surface à couvrir.

### Adhérer les panneaux de [de protection] [de drainage] [isolant] directement sur la surface bitumineuse collante exposée en appliquant une pression uniforme sur toute la surface.

### Procéder au remblai dès que possible après la mise en place des panneaux dans un délai maximal de 72 heures.

Note :	En fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.

-FIN DE LA SECTION-