SYSTÈME DE REVÊTEMENT

DE PLANCHER ÉPOXY

ALSAN FLOOR EP

POUR UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRODUITS ET DES NORMES APPLICABLES, SE RÉFÉRER AUX FICHES TECHNIQUES (MANUEL TECHNIQUE OU SITE INTERNET WWW.SOPREMA.CA).

IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER UN REPRÉSENTANT DE LA COMPAGNIE SOPREMA QUI POURRA ASSISTER LE RÉDACTEUR, EN VUE D'ADAPTER OU DE COMPLÉTER  LES CLAUSES DU DEVIS EN FONCTION DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET SPÉCIFIQUES À CHAQUE PROJET.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE NOS DEVIS TECHNIQUES EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SOPREMA.CA.

# GÉNÉRALITÉS

## DESCRIPTION

### La présente section prescrit les exigences relatives à la fourniture et à la mise en place des éléments requis pour le revêtement d’aires de circulation, incluant la préparation des surfaces, l’apprêt, les couches autonivelantes et de finition.

### Système de revêtement de plancher de béton : ALSAN FLOOR EP de SOPREMA.

## SECTIONS CONNEXES

### Section [              ] [              ]

## OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES À ÊTRE EXÉCUTÉS PAR LE SOUS-TRAITANT

### [     ]

## DOCUMENTATION TECHNIQUE

### Soumettre en deux (2) exemplaires les fiches techniques les plus récentes. Ces fiches devront démontrer les propriétés physiques des matériaux, [et contenir un explicatif de pose de la membrane précisant : la méthode de pose, les restrictions, les contraintes et autres recommandations du manufacturier].

## QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

### Seule une main-d’œuvre compétente et certifiée en travaux de revêtement de plancher, à l'emploi d'une entreprise possédant l’expérience ainsi que l'équipement adéquat et nécessaire à de tels travaux, pourra exécuter ceux-ci.

## REPRÉSENTANT DU MANUFACTURIER

### Au début des travaux de revêtement, un représentant du manufacturier des matériaux pourra être présent sur le chantier.

### L'entrepreneur devra permettre et faciliter en tout temps l'accès au chantier à tout représentant du manufacturier précédemment mentionné.

## ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

### Les matériaux seront livrés au chantier dans les contenants d’origine scellés et non endommagés.

### Les contenants devront afficher le numéro de lot et la date de fabrication du produit.

### Les matériaux livrés seront soigneusement entreposés et protégés adéquatement selon les recommandations du fabricant.

## ASSURANCE QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

### Le manufacturier de produits de revêtement fournira une preuve de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001.

## ÉCHANTILLONS DE L’OUVRAGE

### Construire les échantillons de l’ouvrage requis conformément à la section [01 45 00 – Contrôle de la qualité].

### [Réaliser les dix premiers mètres carrés] [Exécuter l’équivalent d’une journée de travail] à l’endroit [indiqué] [déterminé par [l’ingénieur] [le consultant]].  Ne pas continuer les travaux sans avoir obtenu l’approbation [de l’ingénieur] [du consultant].

## GARANTIES

### Le fabricant des produits de revêtement fournira un document écrit, émis au nom du propriétaire, certifiant que les produits rencontreront les caractéristiques physiques publiées par le manufacturier pour une période de 5 ans à compter de la date de fin d’installation des membranes. Aucune lettre du manufacturier modifiant sa garantie standard ne sera acceptée.  Le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

# PRODUITS

## APPRÊTS

### Description : Résine époxydique à deux composants, utilisée comme apprêt sur béton.

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :			Transparent

##### Couleur partie B :			Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :			870

##### Viscosité partie B (cP) :			2150

##### Teneur en solides (%) :			100

##### Force d’adhésion (MPa) :			< 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 101 de SOPREMA.

## COUCHES AUTONIVELANTES

### Description : Résine époxydique à deux composantes utilisée comme couche autonivelante.

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :	Gris

##### Couleur partie B :	Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	1400

##### Viscosité partie B (cP) :	770

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :	> 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 801 de SOPREMA.

#### OU

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :	Gris foncé

##### Couleur partie B :	Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	1400

##### Viscosité partie B (cP) :	770

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :			< 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 802 de SOPREMA.

#### OU

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :	Gris silex

##### Couleur partie B :	Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	1400

##### Viscosité partie B (cP) :	770

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :			< 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 803 de SOPREMA.

#### OU

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :	Blanc

##### Couleur partie B :	Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	3000

##### Viscosité partie B (cP) :	770

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :			< 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 804 de SOPREMA.

#### OU

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :	Beige

##### Couleur partie B :	Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	3000

##### Viscosité partie B (cP) :	770

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :			< 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 805 de SOPREMA.

## COUCHES DE FINITION COLORÉES

### Description : Résine époxydique à deux composantes utilisée comme couche de finition colorée.

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :	Gris

##### Couleur partie B :	Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	2700

##### Viscosité partie B (cP) :	500

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :			< 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 901 de SOPREMA.

#### OU

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :	Gris foncé

##### Couleur partie B :	Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	2700

##### Viscosité partie B (cP) :	500

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :			< 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 902 de SOPREMA.

#### OU

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :	Gris silex

##### Couleur partie B :	Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	2700

##### Viscosité partie B (cP) :	500

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :			< 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 903 de SOPREMA.

#### OU

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :	Blanc

##### Couleur partie B :	Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	5000

##### Viscosité partie B (cP) :	500

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :			< 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 904 de SOPREMA.

#### OU

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :	Beige

##### Couleur partie B :	Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	5000

##### Viscosité partie B (cP) :	500

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :			< 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 905 de SOPREMA.

## COUCHES DE FINITION CLAIRE

### Description : Résine époxydique à deux composantes utilisée comme couche de finition claire.

#### Caractéristiques :

##### Couleur partie A :	Transparent

##### Couleur partie B :	Transparent

##### Viscosité partie A (cP) :	1600

##### Viscosité partie B (cP) :	85

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :			< 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 951 de SOPREMA.

## ACCESSOIRES

### GRANULATS (sable de silice) : Dureté minimale de 6 sur l’échelle de Moh.

#### Produit spécifié : [       ].

### BOUCHE-FISSURES : Scellant de polyéther hydro-réactif (STPE) sans solvant, à faible teneur en COV et sans isocyanates.

#### Produit spécifié : SCELLANT SOPRASEAL de SOPREMA.

# EXÉCUTION

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

### L'examen et la préparation des surfaces devront se faire selon les instructions contenues dans la documentation technique de SOPREMA.

### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en revêtement de plancher auront la responsabilité d'inspecter et d'approuver la condition du support et s’assurer que les travaux connexes ont été dûment achevés. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis à l'entrepreneur pour qu'il procède aux corrections.

### La décision de débuter l’application des matériaux constitue une acceptation implicite des conditions des surfaces.

### Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces ne soient sèches, exemptes de laitance, de produits de mûrissement ou d’autres particules non adhérées, conformément aux prescriptions et recommandations du manufacturier.

### Avant l’installation du système, le béton doit être mûri (minimum 28 jours) avec une dureté minimum de 24 MPa (3 500 psi).

### La surface du béton doit être préparée de sorte qu’elle respecte les profils CSP 3 ou 4 de l’International Concrete Repair Institute (ICRI). Afin d’obtenir ces profils, la méthode de grenaillage avec billes d’acier est recommandée (ICRI – Guide Technique –
310.2R-2013).

### Le substrat de béton doit avoir un contenu maximal d’humidité de 75% RH (ASTM F2170) et 1,5 kg/100m²/24h (ASTM F1869) et doit être préparé de façon à obtenir une adhésion du système minimale de 1,4MPa (200psi) selon la norme CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04 Section 6B.

### Les fissures de plus de 1,6 mm (1/16 po) doivent être réparées à l’aide du SCELLANT SOPRASEAL.

### Tous les détails de relevés (murs, colonnes, etc.) doivent également être préparés à l’aide du SCELLANT SOPRASEAL.

### S’il y a lieu, les réparations de béton doivent être effectuées avec un mélange d’ALSAN FLOOR EP 101 et sable de silice 70.

## M ODE D’EXÉCUTION

### Les travaux d'étanchéité doivent s'exécuter d'une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

### Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage découlant des travaux de pose.

### Le revêtement ne doit pas être installé lorsque la température de l’air ambiant ou de la surface à couvrir est inférieure à 10 ºC (50 °F). Les températures d’installation doivent être supérieures à 10 °C (50 °F)  pour les douze heures avant, pendant et après l’installation.

## ÉQUIPEMENT POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

### Maintenir l'équipement et les outils destinés à exécuter les travaux d'étanchéité dans un bon état d'usage.

## POSE DE L’ENDUIT BOUCHE-FISSURES

### Remplir les fissures à l’aide de l’enduit bouche-fissures spécifié.

## POSE DE L’APPRÊT (ALSAN FLOOR EP 101)

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes le contenu de la partie A et y ajouter le contenu de la partie B.

### Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
(300-450 tr/min) et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène et verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Appliquer à l’aide d’un rouleau ou d’un racloir plat afin d’obtenir une épaisseur de 254 micromètres (10 mil) à l’état humide.

### Le temps d’utilisation du mélange est de 20 minutes à 22°C (72°F).

### L’apprêt doit être sec au toucher avant l’application de la couche autonivelante (temps de recouvrement maximum 72 heures).

## POSE DE LA COUCHE AUTONIVELANTE (ALSAN FLOOR EP 801 à 805)

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes le contenu de la partie A et y ajouter le contenu de la partie B.

### Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
(300-450 tr/min) et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène et verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Appliquer à l’aide d’un racloir dentelé de 6 mm (3/16 po) afin d’obtenir une épaisseur de 635 micromètres (25 mil) à l’état humide.

### Le temps d’utilisation du mélange est de 65 à 85 minutes à 22°C (72°F).

### La couche autonivelante doit être sèche au toucher avant l’application de la couche de finition colorée (temps de recouvrement maximum 72 heures).

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION COLORÉE (ALSAN FLOOR EP 901 à 905)

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes le contenu de la partie A et y ajouter le contenu de la partie B.

### Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
(300-450 tr/min) et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène et verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Appliquer à l’aide d’un rouleau ou d’un racloir plat afin d’obtenir une épaisseur de 254 micromètres (10 mil) à l’état humide.

### Le temps d’utilisation du mélange est de 75 minutes à 2 heures à 22°C (72°F).

### La couche de finition colorée doit être sèche au toucher avant l’application de la couche de finition claire (temps de recouvrement maximum 72 heures).

### Étendre des agrégats (sable de silice) à la volée sur toute la surface afin d’obtenir un fini antidérapant à la fin des travaux.

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION CLAIRE (ALSAN FLOOR EP 951)

### NOTE : Il est possible d’ajouter des DECO FLAKES ou du COLOUR QUARTZ à la couche de finition colorée ALSAN FLOOR EP 900. Ces ajouts doivent être insérés à la volée sur de finition colorée encore humide. Si l’une de ces options est envisagée, une couche de finition claire ALSAN FLOOR EP 951 doit être appliquée lorsque la couche ALSAN FLOOR EP 900 est complètement sèche.

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes le contenu de la partie A et y ajouter le contenu de la partie B.

### Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
(300-450 tr/min) et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène et verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Appliquer à l’aide d’un rouleau ou d’un racloir plat afin d’obtenir une épaisseur de 300 micromètres (12 mil) à l’état humide.

### Le temps d’utilisation du mélange est de 2 heures à 22°C (72°F).

### La couche de finition colorée doit être sèche au toucher avant l’application de la couche de finition claire (temps de recouvrement maximum 72 heures).

Note :	En fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.

-FIN DE LA SECTION-