#### PARTIE 1 – GÉNÉRAL

#### 1.01	Sections incluses

- Isolation thermique cellulosique pulvérisée

- Isolation acoustique cellulosique pulvérisée

1.02	Travaux connexes

- Les attaches, les appuis, les supports, les couvercles et les autres accessoires de fixation dont la surface qui sera pulvérisée doivent être mis en place par les autres corps de métier avant l’application de l’isolation pulvérisée.

- Les conduits de ventilation, les tuyaux, les conduits pour les câbles et les autres éléments suspendus ne doivent pas être placés avant la fin de l’application de l’isolation pulvérisée.

- Les pénétrations de toit doivent être installées avant l’application.

1.03	Assurance de la qualité

- Le fabricant doit détenir une évaluation à jour d’Underwriters Laboratories (UL) Code Evaluation Report.

- Le fabricant doit être conforme aux versions 2009 et 2012 du Code international du bâtiment.

- Le fabricant doit détenir l’attestation ISO 9001:2015.

- L’applicateur doit être homologué par le fabricant.

- Le fabricant doit s’inscrire aux services d’inspection de suivi d’un laboratoire indépendant d’Underwriters Laboratories et de Factory Mutual. Tous les sacs doivent être étiquetés en conséquence.

- Échantillon : Pulvériser une surface représentative de 10 m²(100 pi²) qui sera examinée par l’architecte et/ou le propriétaire avant de réaliser les travaux.

1.04	Documents à soumettre

- Soumettre les données sur le produit qui montrent que celui-ci satisfait aux exigences spécifiées ou qu’il les dépasse.

- La résistance de la liaison doit être supérieure à 4,79 kPa (100 lb /pi²) conformément à la norme ASTM E736.

- Le produit doit avoir la Classe 1 – Classe A conformément à la norme ASTM E84/UL-723.

- Il doit être non corrosif en vertu de la norme ASTM C739.

- Déflexion conformément à la norme ASTM E759 : 150 mm (6 po) de déflexion dans une portée de 3 m (10 pi) – pas d’écaillage ou de délamination.

- La valeur RSI doit être de 0,66 / 25 mm (R-3,75 / pouce) conformément à la norme ASTM C518.

- Le produit doit être conforme aux exigences de stabilité pour les finis intérieurs de la section 803.10 du Code international du bâtiment de 2009.

- Il doit être conforme à la norme ASTM C1149.

- Le fabricant doit fournir une attestation écrite qui confirme que le produit ne contient pas d’amiante, de fibre de verre ou un autre type de fibre minérale synthétique.

- Fournir une copie de la certification ISO 9001:2015 du fabricant.

- Le contenu minimal de fibre recyclée est établi à 75 %.

- Le produit ne peut pas contenir de résines à base d’urée-formaldéhyde.

1.06	Livraison, entreposage et manutention

- Livrer le produit dans leurs contenants d’origine non ouverts qui portent le nom du fabricant, l’identification du produit et les références relatives aux essais d’UL.

- Entreposer les matériaux au-dessus du niveau du sol dans un endroit sec et couvert.

- Protéger les adhésifs liquides du gel.

- Utiliser de l’eau potable.

# PARTIE 2 – PRODUITS

2.01	Fabricants admissibles

- International Cellulose Corporation

12315 Robin Boulevard

Houston, Texas 77045

713-433-6701 ou 1-800-444-1252

Télécopieur : 713-433-2029

www.spray-on.com		icc@spray-on.com

Distributeur :

SOPREMA

1688, rue Jean-Berchmans-Michaud

Drummondville (Québec)  J2C 8E9

1-877-MAMMOUTH

- Pour obtenir les coordonnées des applicateurs approuvés, veuillez communiquer avec SOPREMA au numéro 1-877-MAMMOUTH.

2.02	Matériaux

- Systèmes pulvérisés K-13 :

- La couleur du produit doit faire partie de la charte de couleurs standards du fabricant.

- Le système doit être conforme aux exigences du code du bâtiment régional.

- Les matériaux doivent avoir été testés conformément à la norme ASTM E1042. Le laboratoire d’essai doit être agréé par le NVLAP.

##### PARTIE 3 – EXÉCUTION

3.01	Vérification

- Examiner les surfaces et signaler par écrit toutes conditions non satisfaisantes. Ne pas procéder aux travaux tant que les conditions non satisfaisantes aient été corrigées.

- Vérifier les surfaces qui recevront l’isolation pulvérisée pour déterminer s’il est nécessaire d’appliquer un apprêt ou un traitement d’étanchéité pour assurer l’adhérence et prévenir la décoloration causée par la migration de taches.

  - Préparation

- Fournir des toiles de protection ou d’autres revêtements de protection appropriés pour éviter que l’excès du produit pulvérisé entre en contact avec des matériaux et des surfaces qui ne sont pas destinés à la pulvérisation.

- Coordonner l’installation de la fibre cellulosique pulvérisée avec les travaux des autres corps de métier.

- Appliquer un apprêt sur les surfaces comme cela est requis par les directives du fabricant ou selon ce qui a été déterminé pendant la vérification.

  - Installation

- Installer l’isolation pulvérisée conformément aux recommandations du fabricant.

- Installer l’isolation pulvérisée de façon à obtenir une valeur RSI moyenne de ____ (R moyenne de ___).

- Installer l’isolation pulvérisée de façon à obtenir un coefficient de réduction du bruit (CRB) de ___.

| Isolation thermique et acoustique pulvérisée K-13 – ASTM C423 (sur un appui solide) |
| --- |
| mm (po) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz | CRB (ITS) |
| 25 (1) | 0,11 | 0,32 | 0,84 | 0,99 | 1,01 | 0,98 | 0,80 |
| 45 (1,75) | 0,30 | 0,74 | 1,14 | 1,06 | 0,99 | 0,98 | 1,00 |
| 51 (2) | 0,47 | 0,90 | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 1,00 |
| 76 (3) | 0,57 | 0,99 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 1,00 |
| 100 (4) | 0,84 | 1,06 | 1,01 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 1,05 |
| 127(5) | 0,99 | 0,89 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Isolation thermique et acoustique pulvérisée K-13 appliquée sur un platelage en métal de 38 mm (1,5 po) |
| --- |
| mm (po) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz | CRB (ITS) |
| 38 (1,5) | 0,36 | 0,89 | 1,26 | 1,07 | 1,01 | 1,00 | 1,05 |
| 76 (3) | 0,97 | 1,04 | 1,13 | 0,99 | 0,95 | 0,98 | 1,05 |

- Le mûrissement de l’isolant doit être effectué avec une ventilation continue naturelle ou mécanique

(minimum de 4 changements d’air par heure).

- Retirer ou éliminer l’excès du produit pulvérisé.

  - Protection

- Protéger l’installation achevée conformément aux dispositions de la division 1.

FIN DE LA SECTION