DEVIS-CADRE 
SOPREMA

CE DEVIS-CADRE PRÉSENTE L’ENSEMBLE DES SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE SOPREMA.

ON RECOMMANDE AU RÉDACTEUR DE CONSULTER UN REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE SOPREMA AFIN QU’IL L’AIDE À ADAPTER OU À COMPLÉTER LES SPÉCIFICATIONS DU DEVIS EN FONCTION DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CHAQUE PROJET.

IMPORTANT : VEUILLEZ CONSULTER L’ÉNONCÉ DE POLITIQUES DE LA SECTION « NOTES IMPORTANTES », QUI SE TROUVE AU DÉBUT DE LA RELIURE À ANNEAUX DES TOITURES DE SOPREMA.

POUR UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRODUITS ET DES NORMES APPLICABLES, RÉFÉREZ-VOUS AUX FICHES TECHNIQUES SUR NOTRE SITE INTERNET À L’ADRESSE SUIVANTE : WWW.SOPREMA.CA.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE DES DEVIS TECHNIQUES EST AUSSI ACCESSIBLE SUR LE SITE INTERNET DE SOPREMA.

# Généralités

## NORME[S] DE RÉFÉRENCE

Note : Il est suggéré au concepteur du système d’étanchéité de s’informer auprès du maître d’ouvrage pour connaître les exigences applicables. Les obligations des règlements de construction concernées doivent être respectées. Consultez les associations provinciales de couvreurs puisqu’elles peuvent, dans certains cas, avoir des exigences particulières, notamment lorsqu’elles offrent des garanties.

Note : Le Code national du bâtiment exige que toute toiture, sauf où cela est permis (tentes, structures gonflables et certains petits bâtiments de type « lieu de réunion »), soit de classe A, B ou C, en fonction de la norme CAN/ULC-S107-10, Essai de résistance au feu des matériaux de construction.

#### [Remettre un document délivré par un laboratoire d’essais certifié, démontrant que le système de toiture spécifié a été testé selon la norme CSA A 123.21-14, Méthode d’essai normalisée de la résistance dynamique à l’arrachement sous l’action du vent des systèmes. Les résultats de test devront démontrer que le système de toiture possède une résistance dynamique d’arrachement (RDA) de [    ] kPa pour la surface courante, de [    ] kPa aux périmètres et de [    ] kPa aux coins de la toiture.]

#### [Remettre un document démontrant que le système de toiture spécifié a été testé pour la résistance au vent selon la norme FM 4470. Les résultats de test devront démontrer que le système de toiture possède une résistance de [    ] psf pour la surface courante. Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.]

#### [Les membranes d’étanchéité devront satisfaire les exigences de la norme ONGC 37.56–M (9e ébauche), Membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et renforcée pour le revêtement des toitures.]

#### [Les membranes d’étanchéité devront satisfaire les exigences de la norme ASTM D 6162, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using a Combination of Polyester and Glass Fiber Reinforcements.]

#### [Les membranes d’étanchéité devront satisfaire les exigences de la norme ASTM D 6163, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using Glass Fiber Reinforcements.]

#### [Les membranes d’étanchéité devront satisfaire les exigences de la norme ASTM D 6164, Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified Bituminous Sheet Materials Using Polyester Reinforcements.]

#### [Les panneaux isolant de laine minérale devront satisfaire la norme ASTM C 726, Standard Specification for Mineral Wool Roof Insulation Board.]

#### [Les panneaux isolant thermiques en polyisocyanurate devront satisfaire la norme [CAN/ULC S-704-11, Isolant thermique en polyuréthanne et en polyisocyanurate : panneaux revêtus].

#### [Les panneaux isolant thermiques en mousse de polystyrène extrudé devront satisfaire la norme CAN/ULC-S701-11, Isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.]

#### [Le système de toiture devra satisfaire la norme CAN/ULC-S107-10, Essai de résistance au feu des matériaux de couverture, classe [A] [B] [C]. ]

## COMPATIBILITÉ

#### Tous les matériaux d’étanchéité seront fournis par le même fabricant.

## DOCUMENTATION TECHNIQUE

#### Soumettre en deux exemplaires les fiches techniques les plus récentes. Ces fiches devront démontrer les propriétés physiques des matériaux [et fournir des explications sur l’installation de la membrane, les restrictions, les contraintes et les autres recommandations du fabricant].

## ASSURANCE QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

Note : Des attestations de qualification peuvent faire partie des documents exigibles à la soumission. Le cas échéant, ces exigences devront faire partie du formulaire d’appel d’offres.

#### Le fabricant de produits de bitume élastomère fournira une preuve de ses attestations ISO 9001 et ISO 14001.

## QUALIFICATION DE L’ENTREPRENEUR

#### L’entrepreneur-couvreur et ses sous-traitants, au moment des soumissions et au cours des travaux, devront posséder un permis d’exploitation d’entrepreneur-couvreur.

#### [De plus, l’entrepreneur-couvreur et ses sous-traitants devront être membres du Programme Alliance Qualité + Sécurité de SOPREMA et remettre à l’architecte une attestation écrite délivrée par SOPREMA à cette fin avant le début des travaux de toiture.]

## LIVRAISON ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

#### Tous les matériaux seront livrés et entreposés dans leurs emballages d’origine conformément aux exigences décrites dans la documentation technique du fabricant.

#### Les matériaux seront protégés adéquatement, entreposés en permanence dans un abri sec, ventilé, à l’abri de flammes nues ou d’étincelles de soudure et protégés des intempéries et de toute substance nuisible.

#### Entreposer les adhésifs et les mastics d’étanchéité à base d’émulsion à une température d’au moins 5 °C (41 °F).

#### Les matériaux livrés en rouleaux seront soigneusement entreposés debout; les solins seront entreposés de façon à prévenir les plissages, les tordages, les égratignures et les autres dommages.

#### Éviter l’accumulation des matériaux sur les toits, ce qui pourrait, à des endroits précis, compromettre la solidité des structures en leur imposant des charges supérieures à ce qui est admissible.

## SÉCURITÉ INCENDIE

#### Avant le début des travaux, effectuer une vérification pour veiller à la sécurité du chantier afin de réduire au minimum les risques et les dangers d’incendie.

#### Respecter les consignes de sécurité recommandées par les autorités locales concernées.

#### À la fin de chaque journée de travail, utiliser un pistolet détecteur de chaleur afin de découvrir les feux couvants et les feux de cloisons. L’organisation du chantier doit permettre la présence des ouvriers au moins [    ] heure[s] après la fin des travaux de soudure. Une inspection doit être effectuée à la fin des travaux par un employé de l’entrepreneur-couvreur qui est spécialisé dans ce genre de travail et, au besoin, avec la collaboration d’un membre du service de protection incendie de la municipalité.

#### Ne jamais souder directement sur des matériaux combustibles.

#### Veiller très attentivement à la propreté du chantier en tout temps. Durant toute la mise en œuvre, s’assurer d’avoir un tuyau d’incendie (lorsque cela est possible) et au moins un extincteur d’incendie homologué ULC classes A, B et C, chargé et en parfait état de fonctionnement, à moins de 6 m (20 pi) de chaque chalumeau. Appliquer les directives de sécurité qui accompagnent les fiches techniques des produits d’étanchéité. S’assurer que le chalumeau n’est pas posé à proximité de produits inflammables ou combustibles. La flamme du chalumeau ne doit en aucun cas pénétrer dans un endroit où elle n’est pas visible ou ne peut être facilement contrôlée.

## GARANTIES

Note : Voir l’article du Devis directeur national (DDN) lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral. Dans les autres cas, utiliser la ou les clauses qui suivent. Pour plus de détails sur la garantie des membranes d’étanchéité, consulter le texte des garanties de SOPREMA (les termes de ces garanties ne doivent pas être modifiés).

Note : Retenir l’article ci-dessous lorsqu’une garantie système matériaux et main-d’œuvre (GARANTIE MAMMOUTH PLATINUM SBS de SOPREMA) est requise (garantie du fabricant de membranes).

#### Le fabricant des membranes d’étanchéité fournira un document écrit, délivré au nom du propriétaire et valide pour une période de [	] ans, qui indique qu’il réparera toute fuite dans la membrane afin de restaurer le système de toiture à un état sec et étanche à l’eau, dans la mesure où des défauts de fabrication ou d’installation d’une ou de plusieurs composantes entraîneraient des infiltrations d’eau. La garantie couvrira les dépenses totales de réparation durant la période entière de la garantie. La garantie devra être transférable, sans aucuns frais supplémentaires, aux acquéreurs subséquents de l’immeuble. Le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

Note : Retenir l’article ci-dessous lorsqu’une garantie système matériaux (GARANTIE MAMMOUTH PLUS SBS de SOPREMA) est requise (garantie du fabricant de membranes).

#### Le fabricant des membranes d’étanchéité fournira un document écrit, délivré au nom du propriétaire et valide pour une période de [	] ans, qui indique qu’il réparera toute fuite dans la membrane afin de restaurer le système de toiture à un état sec et étanche à l’eau, dans la mesure où des défauts de fabrication d’une ou de plusieurs composantes entraîneraient des infiltrations d’eau. La garantie couvrira l’enlèvement et le remplacement des produits défectueux servant de membrane de toiture, main-d’œuvre comprise. La garantie devra être pleine et entière pour toute la période de garantie spécifiée. Le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

Note : Retenir l’article ci-dessous lorsqu’une garantie matériaux membranes est requise (garantie du fabricant de membranes).

#### Le fabricant des membranes d’étanchéité fournira un document écrit et signé, délivré au nom du propriétaire, garantissant que les membranes sont exemptes de tous défauts de fabrication pour une période de dix (10) ans à compter de la date de fin d’installation des membranes. Cette garantie couvrira l’enlèvement et le remplacement des produits défectueux servant de membrane de toiture, main-d’œuvre comprise. La garantie devra être pleine et entière pour toute la période de garantie spécifiée. Le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

Note : Retenir l’article ci-dessous lorsqu’une garantie main-d’œuvre seulement est requise (garantie de l’entrepreneur-couvreur).

#### L’entrepreneur fournira un document écrit et signé, délivré au nom du propriétaire, certifiant que l’ouvrage réalisé demeurera en place et libre de tout défaut d’étanchéité pour une période de [        ] ans à compter de la date d’acceptation des travaux.

Note : Certaines associations provinciales d’entrepreneurs-couvreurs prévoient des garanties d’étanchéité complémentaires aux garanties mentionnées précédemment; consulter ces associations pour connaître les modalités d’application de ces garanties.

#### [L’entrepreneur remettra un certificat de garantie de l’association [     ] pour ce projet, valide pour une période de [     ] ans.]

# Produits

## PANNEAUX DE SUPPORT DU PARE-VAPEUR

Note : Lorsque le panneau XPRESS VAP’R BOARD est utilisé comme support du pare-vapeur, se référer à la section « Pare-vapeur » du présent devis.

### Panneaux de revêtement en béton léger

#### Description : Panneau de béton léger incombustible qui rencontre les exigences de la norme CAN/ULC-S114-05 « Méthode D'essai Normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction ».

#### Produit spécifié : PermaBase Dek de Unifix

### Panneaux de revêtement en gypse

#### Description : Panneau de toiture revêtue de fibres de verre [, d’une épaisseur de [ ] mm].

#### Conformes aux normes : ASTM E 84 et ASTM C 1177

#### Produit spécifié :

## PARE-VAPEUR

Note : Choisir le pare-vapeur qui convient au support de couverture et qui satisfait aux exigences d’Underwriters’ Laboratories of Canada (ULC) ou de Factory Mutual (FM) si cela est requis. Tenir compte des conditions hygrométriques des locaux sous-jacents et des conditions d’installation.

### Panneau barrière thermique et pare-vapeur

#### Description : Panneau, d’un minimum de 15,8 mm (5/8 pouce), composé d’une membrane de bitume modifié au SBS et d’une armature de polyester, laminée en usine sur un panneau de laine de roche. La membrane mesure 1 m x 4,91 m (3,28 pi x 16,10 pi). La surface est sablée. La membrane est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.

#### Produit spécifié : XPRESS VAP’R BOARD de SOPREMA

Note : Le pare-vapeur présenté ci-après est autocollant et son installation ne requiert ni flamme ni bitume chaud. Il ne convient pas pour recevoir des isolants collés à l’aide de bitume chaud. Tenir compte des limites de température d’application.

### Pare-vapeur autocollant

#### Description : Membrane autocollante composée de bitume modifié au SBS. Elle possède en surface une grille de polyéthylène haute densité laminée entre deux couches de film polyéthylène. La largeur de la membrane (1,14 m (45 po)) a été spécialement choisie pour coïncider avec le dessus de la plupart des profilés de platelage métallique. La sous-face autocollante est protégée par un film plastique siliconé détachable.

#### Produit spécifié : SOPRAVAP’R de SOPREMA

### Pare-vapeur de bitume modifié

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS et d’une armature [en voile de verre] [en polyester] [composite]. [Les deux faces sont sablées.] [La surface est sablée et la sous-face est recouverte d’un film plastique thermosoudable.]

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Produits spécifiés : [COLPLY BASE 410] [SOPRALENE SP 3.5] [SOPRALENE 180 SABLÉ] [ELASTOPHENE SABLÉ)] [ELASTOPHENE SP] de SOPREMA

Note : On peut utiliser comme pare-vapeur une membrane constituée d’un voile de verre et d’asphalte oxydé posée dans de l’asphalte chaud, comme celle décrite ci-dessous. Ce type de pare-vapeur est plus économique et ne contient aucune matière organique susceptible d’être détériorée par l’eau qui pourrait à la longue s’infiltrer dans la toiture.

### Pare-vapeur de bitume oxydé

#### Description : Membrane composée de bitume oxydé et d’une armature en voile de verre. Épaisseur nominale de 1,5 mm (0,06 po). Les deux faces sont sablées.

#### Produit spécifié : SOPRAGLASS 100 de SOPREMA

Note : Le pare-vapeur présenté ci-après peut être utilisé dans le cas de bâtiments à faible teneur en humidité; ce type de pare-vapeur peut également être utilisé dans des assemblages conformes aux normes d’ULC et de FM, sans barrière coupe-feu (gypse ou autre) et avec certains isolants, directement déposé sur le platelage métallique. Cela permet des assemblages plus économiques.

### Pare-vapeur en papier kraft

#### Description : Pare-vapeur composé de deux épaisseurs de papier kraft à haute résistance à l’humidité laminées à l’asphalte.

#### Conforme à la norme : ASTM E96.

#### Produit spécifié : SOPRASTOP de SOPREMA

Note : Afin d’assurer la continuité du pare-vapeur sous les parapets et de permettre un raccordement avec la membrane pare-vapeur des murs, il est recommandé d’installer une membrane autocollante à ces endroits, comme on l’indique ci-après. Cette membrane devrait être fournie par le couvreur et installée par le menuisier afin de faciliter la coordination des travaux au chantier. Faire état de l’installation de cette bande dans la section « Menuiserie ».

### Bande de continuité du pare-vapeur

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS et d’une armature composite. La surface est sablée, la sous-face est autocollante et recouverte par un film siliconé détachable.

#### Produit spécifié : SOPRALENE STICK HR 20 de SOPREMA

## ISOLANTS

### Isolant en polyisocyanurate

#### Description : Panneau isolant de polyisocyanurate, à structure alvéolaire fermée, recouvert des deux côtés de papier organique renforcé par des fils de fibre de verre [avec bords à feuillure sur les quatre côtés].

#### Produit spécifié : SOPRA-ISO de SOPREMA

Note : L’isolant présenté ci-après doit être utilisé avec le système de membranes COLVENT pour adhérer la sous-couche lorsque cela est requis. D’autres types d’isolants peuvent être utilisés sous celui-ci.

#### Description : Panneau isolant thermique de polyisocyanurate, à structure alvéolaire fermée, recouvert des deux côtés par un revêtement de fibre de verre enrobé [avec bords à feuillure sur les quatre côtés].

#### Produit spécifié : SOPRA-ISO PLUS de SOPREMA

### Isolant de pente en polyisocyanurate

#### Description : Panneau isolant fait de polyisocyanurate conçu pour procurer au système de toiture un indice de pente de [  ] pourcent (%).

#### Produit spécifié : [ARÊTES ET NOUES PRÉCOUPÉES] [CONTREPENTE] de SOPREMA

### Criquet en polyisocyanurate

#### Description : Panneau isolant fait de polyisocyanurate en pente pré coupé conçu pour empêcher l’eau de stagner sur la toiture..

#### Produit spécifié : [CRIQUET PRÉCOUPÉ ARTICULÉ] [CRIQUET PRÉCOUPÉ POUR UNITÉ MÉCANIQUE] de SOPREMA

### Panneau d’isolant en cuvette pour contour de drain

#### Description : Panneau d’isolant en cuvette fait de polyisocyanurate conçu pour faciliter l’écoulement de l’eau au pourtour des drains.

#### Produit spécifié : PUISARD ARTICULÉ de SOPREMA

### Isolant en laine minérale à surface soudable

#### Description : Panneau isolant de fibre minérale possédant une surface rigide et fabriqué à partir de basalte et de scories d’acier. Sa surface est saturée d’une couche de bitume permettant la mise en œuvre des membranes installées à l’aide d’un chalumeau, au bitume chaud ou à l’adhésif.

#### Produit spécifié : SOPRAROCK DD PLUS de SOPREMA

### Isolant en laine minérale

#### Description : Panneau isolant de fibre minérale possédant une surface rigide et fabriqué à partir de basalte et de scories d’acier.

#### Produit spécifié : SOPRAROCK DD de SOPREMA

### Isolant en laine minérale

#### Description : Panneau de support rigide à base de laine minérale de densité homogène composé de fibre minérale et fait à partir de basalte et de scories d’acier.

#### Produit spécifié : SOPRAROCK MD de SOPREMA

### Isolant en polystyrène extrudé

#### Description : Panneau isolant thermique de polystyrène extrudé rigide avec bords à feuillure sur les quatre côtés. Le panneau est composé de mousse à cellules fermées.

#### Conforme à la norme CAN/ULC-S701-11, Type 4.

#### Produit spécifié : [SOPRA-XPS 35 de SOPREMA] [   ]

### Isolant en polystyrène expansé

#### Description : Panneau isolant de mousse de polystyrène expansé.

#### Conforme à la norme CAN/ULC-S701-11, Type [ ].

#### Produit spécifié : [             ]

## REVÊTEMENT DU SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ

Note : Le panneau ci-dessous peut être utilisé dans les cas de réfection de toiture comme panneau-substrat appliqué par-dessus les membranes d’étanchéité déjà installées, et convient très bien comme support de membranes thermosoudables, autocollantes ou installées avec un adhésif à froid et au bitume chaud.

### Panneau bitumineux

#### Description : Panneau de support de membranes de toiture semi-rigide, composé d’un noyau en asphalte renforcé de matières minérales entre deux épaisseurs de fibre de verre saturée d’asphalte. Longueur de 1,2 m (3,93 pi), largeur de [1,5 m (4,92 pi)] [2,43 m (7,97 pi)] [et épaisseur de [3,2 mm (0,12 po)] [4,8 mm (0,18 po)] [6,4 mm (0,25 po)].

#### Produit spécifié : SOPRABOARD de SOPREMA

### Panneau en laine minérale à surface soudable

#### Description : Panneau rigide de laine minérale fait à partir de basalte et de scories. Sa surface est saturée d’une couche de bitume permettant la mise en œuvre des membranes installées à l’aide d’un chalumeau, au bitume chaud, à l’adhésif.

#### Produit spécifié : SOPRAROCK MD Plus

### Panneau de support de Haute Densité de fibres de bois ignifugés.

#### Description : Panneau de fibre de bois de Haute Densité mesurant 2,44 m x 1,22 m x 12,7 mm (8 pi x 4 pi x 1/2 po) d’épaisseur.

#### Conformes à la norme : [CAN/ULC-S107] [ANSI/UL 790]

#### Produit spécifié : SOPRAFIBRE

### Panneaux de perlite expansée

#### Description : Panneaux de perlite expansée  mesurant [         ] x [         ]  x [         ] d’épaisseur.

#### Conformes à la norme : ASTM C 728-13

#### Produit spécifié : [           ]

## MEMBRANES

Note : Choisir le système de membranes parmi la sélection offerte dans la reliure à anneaux des toitures de SOPREMA. Voir les fiches techniques des produits spécifiés pour une description des membranes.

### Membrane de sous-couche de la partie courante

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS et d’une armature [composite] [en polyester non tissé] [en voile de verre]. [Les deux faces sont] [La surface est] [sablée[s] [recouverte[s] par un film plastique thermosoudable], la sous-face est [recouverte par une feuille de protection détachable] [recouverte par un film plastique thermosoudable] [sablée]. La surface devra être marquée de trois (3) lignes pour faciliter l’alignement des rouleaux.

Note : Si le système SOPRAFIX Base 630 ou 640 est utilisé, il faut ajouter l’article suivant.

#### [La sous-couche est dotée de la technologie Gallon DUO]

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle 				[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [    ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Conforme à la norme : ASTM D6162.

#### Produit spécifié : [      ] de SOPREMA

### Panneau de polyisocyanurate haute densité et membrane de sous-couche

#### Description : Panneau composé d’une membrane de bitume modifié au SBS avec une armature en polyester, laminée en usine sur un panneau de polyisocyanurate haute densité. Le panneau mesure 0,91 m x 2,44 m (3 pi x 8 pi). La surface est recouverte d’un film plastique thermosoudable. La membrane est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.

#### Épaisseur : 15 mm (19/32 po)

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)   			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [   ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : SOPRASMART ISO HD 180 de SOPREMA

### Panneau de polyisocyanurate haute densité laminé en usine sur un panneau isolant de polyisocyanurate et membrane de sous-couche

#### Description : Panneau composé d’une membrane de bitume modifié au SBS avec une armature en polyester, laminée en usine sur un panneau de polyisocyanurate haute densité, lui-même laminé sur un panneau isolant de polyisocyanurate de 51mm (2po) d’épaisseur. Le panneau  mesure 0,91 m x 2,44 m (3 pi x 8 pi). La surface est recouverte d’un film plastique thermosoudable. La membrane est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.

#### Épaisseur : 65,9 mm (2-19/32 po)

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)   			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [   ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : SOPRASMART ISO HD 180 ISO de SOPREMA

### Panneau asphaltique et membrane de sous-couche

#### Description : Panneau composé d’une membrane de bitume modifié au SBS avec une armature en polyester, laminée en usine sur un panneau asphaltique semi-rigide. Le panneau mesure 0,91 m x 2,44 m (3 pi x 8 pi). La surface est recouverte d’un film plastique thermosoudable. La membrane est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.

#### Épaisseur : [3,2 mm (1/8 po)] [4,8 mm (3/16 po)]

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)   			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [   ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : SOPRASMART BOARD 180 SOPREMA

### Panneau asphaltique laminé en usine sur un panneau isolant de polyisocyanurate et membrane de sous-couche

#### Description : Panneau composé d’une membrane de bitume modifié au SBS avec une armature en polyester, laminée en usine sur un panneau asphaltique semi-rigide, lui-même laminé sur un panneau isolant de polyisocyanurate de 51mm (2po) d’épaisseur. Le panneau mesure 0,91 m x 2,44 m (3 pi x 8 pi). La surface est recouverte d’un film plastique thermosoudable. La membrane est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.

#### Épaisseur : 56,4 mm (2-7/32 po)

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)   			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [   ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : SOPRASMART BOARD 180 ISO de SOPREMA

### Panneau de laine minérale et membrane de sous-couche

#### Description : Panneau composé d’une membrane de bitume modifié au SBS avec une armature en polyester, laminée en usine sur un panneau de laine de roche. La membrane mesure 1 m x 4,91 m (3,28 pi x 16,10 pi). La surface est [sablée] [recouverte d’un film plastique thermosoudable]. La membrane est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.

#### Épaisseur : [    ]

#### Conforme à la norme ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)   			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [   ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : [XPRESS BOARD HD] [XPRESS BOARD HD SABLÉ]  de SOPREMA

### Panneau isolant composite et sous-couche

#### Description : Panneau composé d’une membrane de bitume modifié au SBS avec une armature en polyester, laminée en usine sur un panneau de laine de roche et un panneau de polyisocyanurate. La membrane mesure 1 m x 4,91 m (3,28 pi x 16,10 pi). La surface est recouverte d’un film plastique thermosoudable. La membrane est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.

#### Épaisseur : [    ]

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)   			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [   ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : XPRESS ISO de SOPREMA

### Panneau de fibres de bois haute densité ignifugé et membrane de sous-couche

#### Description : Panneau composée d’une membrane de bitume modifié au SBS avec une armature en polyester non tissé, laminée en usine par collage à froid sur un panneau de support de haute densité composé de fibres de bois ignifugées. La membrane mesure 0,91 m x 2,59 m (2,98 pi x 8,50 pi). La surface est [sablée] [recouverte d’un film plastique thermosoudable]. La membrane est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.

#### Épaisseur : 14,9 mm (19/32 po)

#### Conforme à la norme : CGSB 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)  			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [    ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : [SOPRABASE HD] [SOPRABASE HD SABLÉ] de SOPREMA

Note : Inclure la spécification d’une sous-couche autocollante sur un support sensible à la flamme.

### Panneau de fibres de bois haute densité ignifugé laminé en usine sur un panneau isolant de polyisocyanurate et membrane de sous-couche

#### Description : Panneau composée d’une membrane de bitume modifié au SBS avec une armature en polyester non tissé, laminée en usine sur un panneau de support de fibre de bois ignifugées de haute densité, lui-même laminé sur un panneau isolant de polyisocyanurate de 51 mm (2 po) d’épaisseur. Le panneau mesure 0,91 m x 2,44 m (3 pi x 8 pi). La surface de la membrane est recouverte d’un film plastique thermosoudable et est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.

#### Épaisseur : 65,9 mm (2-19/32 po)

#### Conforme à la norme : CGSB 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)  			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [    ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : SOPRABASE HD ISO de SOPREMA

Note : Inclure la spécification d’une sous-couche autocollante sur un support sensible à la flamme.

### Membrane de sous-couche pour les relevés et les parapets

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS et d’une armature [composite] [en polyester non tissé] [en voile de verre]. [Les deux faces sont] [La surface est] [sablée[s]] [recouverte[s] par un film plastique thermosoudable], la sous-face est [recouverte d’une feuille de protection détachable] [sablée] [recouverte par un film plastique thermosoudable]. La surface devra être marquée de trois (3) lignes pour faciliter l’alignement des rouleaux.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)   			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [   ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : [SOPRAFLASH FLAM STICK] [SOPRAFLASH STICK] [SOPRALENE FLAM 180] [SOPRALENE FLAM STICK] [SOPRALENE STICK HR 20] [SOPRALENE STICK HR 40] de SOPREMA

### Panneau et membrane de sous-couche pour les relevés

#### Description : Panneau composé d’une membrane de bitume modifié au SBS avec une armature en polyester, laminée en usine sur un panneau de laine de roche. La membrane mesure 1 m x 4,91 m (3,28 pi x 16,10 pi). La surface est [sablée] [recouverte d’un film plastique thermosoudable]. La membrane est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.

#### Épaisseur : 12,5 mm (1/2 po)

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)   			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [   ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : [XPRESS BOARD HD] [XPRESS BOARD HD SABLÉ]  de SOPREMA

### Choix de couleurs pour les granules des membranes de finition

#### Pour les surfaces courantes : [brun] [sienne] [rouge] [noir] [vert] [bleu] [gris] [blanc]

#### Pour les trottoirs de circulation : [brun] [sienne] [rouge] [noir] [vert] [bleu] [gris] [blanc]

### Membrane de finition de la surface courante

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS [avec agent retardateur de flamme] et d’une armature [composite] [en polyester non tissé] [en voile de verre]. La surface est protégée par [des granules colorés] [des granules à réflectance solaire (IRS) 84], la sous-face est [recouverte par un film plastique thermosoudable] [sablée] [recouverte par une feuille de protection détachable].

Note : Si la membrane de finition autocollante SOPRALENE STICK HR GR est utilisée, il faut ajouter l’article suivant.

#### [La membrane de finition est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.]

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)   			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [   ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Conforme à la norme : ASTM D6162.

#### Produit spécifié : [      ] [FR] de SOPREMA

Note : Ne choisir ce système que pour des toitures à pente extérieure d’un minimum de 3 %.

### Membrane de finition monocouche fixée mécaniquement

#### Description : Système d’étanchéité composé d’une membrane de bitume modifié au SBS avec une armature composite robuste dont le chevauchement de 200 mm (8 po) est soudé au chalumeau. La surface est protégée par des granules colorés.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)   			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [   ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : [UNILAY 750] [UNILAY FR-751] de SOPREMA

### Membrane de finition pour les relevés et les parapets

#### Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS [avec agent retardateur de flamme] et d’une armature [composite] [en polyester non tissé]. La surface est protégée par [des granules colorés] [des granules à réflectance solaire (IRS) de 84], la sous-face est [recouverte par un film plastique thermosoudable] [sablée] [recouverte par une feuille de protection détachable].

Note : Si la membrane de finition autocollante SOPRALENE STICK HR GR est utilisée, il faut ajouter l’article suivant.

#### [La membrane de finition est dotée de joints longitudinaux combinés autocollants et thermosoudables.]

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)   			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [   ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Conforme à la norme : ASTM D6162.

#### Produit spécifié : [      ] [FR] de SOPREMA

Note : Les rouleaux de départ à double galon ont été conçus pour accélérer la mise en œuvre de la membrane de départ et assurer une installation généralement plus soignée puisqu’il n’est pas nécessaire d’enlever les granules de la membrane sur toute la longueur à recouvrir. Consulter un représentant de SOPREMA pour connaître les produits offerts.

### Rouleaux de départ

#### Description : Membranes d’étanchéité à base de bitume modifié au SBS dont la surface, recouverte de granules, possède un galon de 100 mm (4 po) de chaque côté. La sous-face est recouverte par un film plastique thermosoudable.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Caractéristiques minimales :				Longitudinal 	Transversal

##### Résistance à la déformation (kN/m) 	 	[  ] 		[  ]

##### Résistance à la traction (kN/m) 	 		[  ] 		[  ]

##### Allongement à la rupture (%)   			[  ] 		[  ]

##### Résistance à la déchirure (N) 			[  ]

##### Résistance au poinçonnement statique (N) 		[  ]

##### Stabilité dimensionnelle (%)  			[  ] 		[  ]

##### Stabilité du composé (°C)			≥ [    ]

##### Souplesse à froid à -30 °C 	 		Pas de fissuration

##### Résistance du joint de recouvrement (kN/m) 	[  ]

#### Produit spécifié : STARTER FLAM GR de SOPREMA

## MEMBRANES ACCESSOIRES

### Membrane de périmètre

#### Description : Sous-couche robuste à base de bitume modifié au SBS. Membrane mise en œuvre à la base des relevés et des détails lorsqu’une membrane autocollante est utilisée comme sous-couche sur les relevés et les détails. Chaque côté de la membrane est doté d’un galon de 200 mm (8 po) de largeur, tous deux sont protégés par un film siliconé détachable. La membrane de périmètre doit être installée avant la sous-couche de la surface courante et des relevés.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Produit spécifié : PERIMET’R de SOPREMA

### Bande de recouvrement

#### Description : Bande de membrane [de 330 mm (13 po)] [de 240 mm (9,45 po)] composée de bitume modifié au SBS et d’une armature composite. [Les deux faces sont recouvertes d’un film plastique thermosoudable] [La sous-face autocollante est recouverte d’une feuille de protection détachable et la surface est sablée]. La bande est utilisée pour assurer l’étanchéité des chevauchements transversaux.

#### Conforme à la norme : ASTM D6162.

#### Produit spécifié : [SOPRALAP (pour les surfaces thermosoudables)] [SOPRALAP STICK (pour les surfaces sablées)] de SOPREMA

### Membrane flexible pour joints de dilatation

#### Description : Membrane d’étanchéité produite avec une combinaison de tricot de polyester et de bitume modifié par des polymères thermoplastiques. La sous-face est recouverte d’un film plastique thermosoudable. La surface est dotée d’un papier d’aluminium collé au centre de la membrane et recouvert d’une feuille de papier de protection siliconé et détachable. L’épaisseur nominale est de 4 mm (0,15 po) et la largeur est de 450 mm (17,72 po).

#### Produit spécifié : Membrane SOPRAJOINT de SOPREMA

#### Description : Joint de dilatation monolithique composé de caoutchouc synthétique à base d’EPDM (éthylène-propylène-diène-monomère) et constitué de deux manchons imprégnés, en surface et en sous-face, d’un tissé de polyacrylonitrile oxydé stabilisé et d’un noyau expansible.

#### Produit spécifié : SOPRAJOINT PLUS [20] [40] [75] [100] [125] de SOPREMA

## DRAIN DE TOITURE

### Drain

#### Description : Drain fait d’une platine souple (membrane autocollante composée de bitume modifié aux polymères SBS et muni d’une armature composite) assemblée par sertissage à un manchon en aluminium servant à collecter les eaux pluviales sur les toitures recouvertes de membranes composées de bitume modifié aux polymères SBS.

#### Produit spécifié : DRAIN EP [3] [4] [6] SOPREMA de SOPREMA

### Crapaudine

#### Description : dispositif en forme de panier inversé fait d’acier galvanisé conçu pour retenir les feuilles mortes et autres détritus susceptibles d’obturer les conduites d’évacuation d’eaux pluviales.

#### Conformes à la norme : CSA B79-08

#### Produit spécifié : CRAPAUDINE SOPREMA de SOPREMA

### Évent de toiture

#### Description : Évent fait d’une platine souple (membrane autocollante composée de bitume modifié aux polymères SBS et muni d’une armature composite) assemblée par sertissage à un manchon en aluminium de 145 mm (5,7po) de diamètre, conçu pour assurer l’étanchéité autour du tuyau de l’évent principal sur les toitures recouvertes de membranes composées de bitume modifié aux polymères SBS.

#### Produit spécifié : ÉVENT SOPREMA de SOPREMA

## APPRÊTS

### Apprêt pour membrane thermosoudable

#### Description : Apprêt composé de bitume, de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhérence et de solvants volatils. Utilisé comme apprêt pour améliorer l’adhérence des membranes d’étanchéité thermosoudables.

#### Produit spécifié : ELASTOCOL 500 de SOPREMA

#### Description : Émulsion surstabilisée de bitume (à base d’eau) utilisée comme apprêt pour améliorer l’adhérence des membranes d’étanchéité thermosoudables.

#### Produit spécifié : ELASTOCOL 350 de SOPREMA

### Apprêt pour membrane autocollante

#### Description : Apprêt composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhérence et de solvants volatils. Utilisé comme apprêt pour améliorer l’adhérence des membranes d’étanchéité autocollantes.

#### Produit spécifié : ELASTOCOL STICK de SOPREMA

#### Description : Apprêt composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhérence et de solvants sans COV. Utilisé comme apprêt pour améliorer l’adhérence des membranes d’étanchéité autocollantes.

#### Produit spécifié : ELASTOCOL STICK ZERO de SOPREMA

#### Description : Apprêt à base d’émulsion polymérique composé de caoutchoucs synthétiques SBS et de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhérence. Utilisé comme apprêt pour améliorer l’adhérence des membranes d’étanchéité autocollantes.

#### Produit spécifié : ELASTOCOL STICK H20 de SOPREMA

## [BITUME] [ASPHALTE]

Note : Utiliser de l’asphalte oxydé ou du bitume SEBS pour adhérer les isolants et les supports de membrane. N’utiliser que le bitume SEBS pour adhérer une membrane de finition sur une sous-couche de bitume modifié.

### Asphalte oxydé

#### Description : Bitume utilisé pour l’imperméabilisation de revêtements multicouches pour toitures de type [2] [3].

#### Conforme à la norme : CAN/CSA-A123.4-F04 (C2008)

#### Produit spécifié : [             ]

### Bitume SEBS

#### Description : Bitume modifié à base de SEBS utilisé comme bitume de collage.

#### Produit spécifié : SOPRASPHALTE M de SOPREMA

## ADHÉSIFS

Note : DUOTACK est destiné au collage à froid des isolants tels que les polyisocyanurate et les isolants en polystyrène (expansé et extrudé). Il est également possible d’utiliser DUOTACK pour adhérer ces mêmes panneaux sur le bois, sur le béton ou sur les surfaces sablées des membranes de bitume élastomère. Il n’y a aucune limite de température d’application.

### Adhésif pour isolant

#### Description : Adhésif uréthane bi-composante à faible expansion, à mûrissement rapide et sans limite de température.

#### Produit spécifié : DUOTACK [365] de SOPREMA

Note : COLPLY GRADE BROSSE, COLPLY EF et SOPRATACK sont destinés au collage à froid des membranes de bitume élastomère COLPLY sur des surfaces horizontales (seulement) telles que les panneaux SOPRABOARD, les panneaux de gypse et les surfaces de bois et de béton. Il sert aussi à adhérer la couche de finition sur la sous-couche.

### Adhésif pour membrane de surface courante

#### Description : Adhésif à froid à base de bitume modifié aux polymères SBS pour les membranes à base de bitume modifié aux polymères SBS.

#### Produit spécifié : COLPLY GRADE BROSSE de SOPREMA

#### Description : Adhésif à froid à base de polyéther, sans odeur, 100% solide, à faible teneur en COV pour les membranes à base de bitume modifié aux polymères SBS.

#### Produit spécifié : COLPLY EF de SOPREMA

#### Description : Adhésif à froid à deux composants à base de polyuréthanne sans odeur pour les membranes à base de bitume modifié aux polymères SBS.

#### Produit spécifié : SOPRATACK de SOPREMA

Note : COLPLY GRADE TRUELLE s’utilise en complément de COLPLY GRADE BROSSE, COLPLY EF FLASHING en complément de COLPLY EF et SOPRATACK FLASHING en complément de SOPRATACK sur les surfaces verticales et les chevauchements des membranes.

### Adhésif pour membrane de relevés

#### Description : Adhésif à froid à base de bitume modifié aux polymères SBS et de fibres pour les membranes à base de bitume modifié aux polymères SBS..

#### Produit spécifié : COLPLY GRADE TRUELLE de SOPREMA

#### Description : Adhésif à froid à base de polyéther, sans odeur, 100% solide, à faible teneur en COV pour les membranes à base de bitume modifié aux polymères SBS..

#### Produit spécifié : COLPLY EF FLASHING de SOPREMA

#### Description : Adhésif à base de polyuréthane à deux composants, sans odeur, 100% solide, à faible teneur en COV pour les membranes à base de bitume modifié aux polymères SBS.

#### Produit spécifié : SOPRATACK FLASHING de SOPREMA

## MEMBRANE COUPE-FLAMME

#### Description : Membrane autocollante coupe-flamme composée d’une armature en voile de verre et de bitume modifié SBS. La membrane est destinée à empêcher la pénétration de la flamme dans les vides, les espaces et les ouvertures. Elle est appliquée avant l’installation d’une membrane applicable au chalumeau.

#### Produit spécifié : Ruban SOPRAGUARD de SOPREMA

#### Description : Membrane composée d’une armature en voile de verre enduite de bitume oxydé. Les deux faces sont sablées.

#### Produit spécifié : SOPRAGLASS 100 de SOPREMA

## FIXATIONS

### Ancrages pour membranes

#### Description : Ancrages [préassemblés] à vis autotaraudeuses nº 14, avec rondelles de 50 mm (2 po) de diamètre.

#### Conforme aux normes :  FM 4470 de Factory Mutual

#### Produit spécifié : VIS ET PLAQUETTES SOPREMA de SOPREMA

### Ancrages pour isolants

#### Description : [             ]

#### Produit spécifié : [             ]

### Clous de toiture

#### Description : Clous torsadés avec une tête dotée d’une rondelle d’acier de 25 mm (0,98 po) de diamètre et d’une tige de 3 mm (0,12 po) de diamètre. Les clous fournis par SOPREMA sont suffisamment longs pour s’enfoncer d’au moins 38 mm (1,50 po) dans les supports de bois massif, et d’au moins 20 mm (0,78 po) dans les panneaux de contre-plaqué.

#### Produit spécifié : [    ] de SOPREMA

## PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ COMPLÉMENTAIRES

Note : Utiliser ce produit pour tous les mastics qui sont directement en contact avec la membrane d’étanchéité. Lorsque le SOPRAMASTIC est exposé, il est recommandé de le recouvrir avec des granules en vrac. Le SOPRAMASTIC ALU contient une pigmentation aluminium qui confère une résistance aux éléments de la toiture. On peut le laisser exposé.

### Mastics d’étanchéité

#### Description : Mastic multiusage à base de bitume modifié au SBS, de fibres, [de pigment d’aluminium] matières minérales et de solvants.

#### Produit spécifié : SOPRAMASTIC [ALU] de SOPREMA

### Produit d’étanchéité pour boîtes à mastic

#### Description : Système de blocs prémoulés de diverses tailles à base de résine de polyester ainsi que d’un mastic de scellement, fait à base de résine de polyéther mono-composant et d’un produit d’étanchéité et adhésif élastomère mono-composant à base de résine de polyéther, sans odeur et à faible teneur en COV.

#### Produit spécifié : SYSTÈME SOPRAMASTIC BLOCK de SOPREMA

### Produit de scellement

#### Description : Résine d’étanchéité bitume/polyuréthanne mono-composante et armature de polyester.

#### Produits spécifiés : ALSAN FLASHING et ARMATURE FLASHING de SOPREMA

## MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

#### Description : Membrane d’étanchéité liquide à un composant à base de polyuréthanne et d’acrylique.

#### Caractéristiques :

##### Couleur couche de base: Bleue

##### Couleur couche de finition: [Blanche]   [Couleur]

##### IRS (ASTM E 1980): [111]   [	]

#### Produit spécifié : R NOVA PLUS de SOPREMA

## TROTTOIRS DE CIRCULATION

Note : Les trottoirs de circulation sont destinés à protéger la membrane contre les dommages et à donner un accès dirigé aux équipements de toiture. Ces trottoirs peuvent être constitués d’une couche de membrane additionnelle (trottoirs recouverts de membrane), de panneaux de caoutchouc (de type SOPRAMAT de SOPREMA), de dalles de pierre ou de béton, de pièces de bois ou de tout autre matériau suffisamment rigide qui est compatible avec les membranes. Une membrane intercalaire doit être installée sous le panneau SOPRAMAT.

### Trottoir membrané

#### Description : Membrane d’étanchéité composée de bitume modifié au SBS et d’une armature en polyester non tissé destiné à protéger les membranes de la circulation piétonnière. La surface est recouverte de granules noires et la sous-face est protégée par un film thermosoudable.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Produit spécifié : SOPRAWALK de SOPREMA

#### Description : Membrane d’étanchéité composée de bitume modifié au SBS et d’une armature en voile de verre destinée à protéger les membranes de la circulation piétonnière. La surface est recouverte de granules rouges et la sous-face est protégée par un film thermosoudable.

#### Conforme à la norme : ONGC 37.56-M (9e ébauche).

#### Produit spécifié : SOPRASAF’T de SOPREMA

### Panneau de caoutchouc

#### Description : Panneau de caoutchouc destiné à protéger les membranes de la chute d’objets ou de glace.

#### Produit spécifié : SOPRAMAT de SOPREMA

## COUCHE FILTRANTE

Note : Retenir cet article dans le cas de toitures inversées.

#### Description : Couche filtrante composée d’un non-tissé de fibres synthétiques continues et uniformément réparties.

#### Produit spécifié : SOPRAFILTRE de SOPREMA

## BALLAST

### Gravier de rivière

#### Description : Le gravier doit être rond, lavé et exempt de poussière, d’humidité, de glace, de neige et de corps étrangers. Le diamètre nominal est de 38 mm (1,5 po).

### Dalles

#### Description : Dalles préfabriquées en béton [de [      ] mm x [      ] mm x [      ] mm d’épaisseur ([    ] po x [    ] po x [    ] po d’épaisseur)].

### Gravier (pierres concassées)

#### Description : Agrégats durs, lavés, nets, non poreux et exempts de fragments longs, de poussière, d’humidité, de glace, de neige et de corps étrangers. Ils doivent provenir d’une carrière reconnue et être destinés à la confection du béton. La granulométrie doit correspondre à ce qui est spécifié ci-après (toute variation doit être approuvée préalablement par [le maître d’ouvrage] [l’architecte]).

#### Granulométrie : [              ]

## PLOTS POUR DALLES

Note : Retenir cet article lorsque le ballast doit être constitué de dalles ou quand des dallages sur plots sont utilisés.

### Plots pour dalles

#### Matériau : Polypropylène

#### Caractéristiques :

##### Résistance à la rupture : ( 1 t chargée sur toute la surface, ( 500 kg (1102 lb) chargés sur un quart de la surface

##### Hauteur [s] : [35 mm (1,37 po)] [60-90 mm (2,36-3,54 po)] [90-150 mm (3,54-5,90 po)]

#### Produit spécifié : PLOTS À VÉRIN de SOPREMA

# Exécution des travaux

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

#### L’examen et la préparation des surfaces devront se faire selon les instructions contenues dans la documentation technique du fabricant des membranes.

#### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en couverture auront la responsabilité d’inspecter et d’approuver notamment la condition du support (le cas échéant, les pentes et les fonds de clouage) ainsi que les relevés aux murs parapets, les drains de toit, les évents de plomberie, les sorties de ventilation et autres et les joints de construction. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis à l’entrepreneur pour qu’il procède aux corrections. Le commencement des travaux sera considéré comme une acceptation des conditions relatives à la réalisation de ces travaux.

#### Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces ne soient propres, lisses, sèches et exemptes de glace, de neige et de matériaux de rebuts. L’usage de sels et de calcium est interdit pour enlever la glace ou la neige.

#### S’assurer que les travaux de plomberie, de menuiserie et autres ont été dûment achevés.

#### Ne pas poser de matériaux par temps pluvieux ou neigeux.

## MODE D’EXÉCUTION

Note : Lorsque des travaux de démolition sont requis, ou que des interventions doivent être faites sur des matériaux existants, on doit s’assurer que les exigences du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) sont respectées. Se référer à la section 01545 « Mesures de sécurité » du DDN.

Note : Consulter le fabricant des membranes afin de connaître les directives applicables (selon les conditions du chantier) si des membranes de sous-couche doivent demeurer exposées sans couche de finition pendant plus de trois(3) mois.

#### Les travaux de couverture doivent s’exécuter d’une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

#### Sceller tous les joints des sous-couches qui ne sont pas recouvertes d’une membrane de finition la journée même. En aucun cas il ne doit y avoir de l’humidité emprisonnée dans les joints avant la pose d’une seconde membrane.

Note : Retenir cette clause dans les cas de réfection de toiture où les travaux sous-jacents doivent être protégés.

#### Maintenir en tout temps l’étanchéité des toitures, y compris durant l’exécution des travaux des autres corps de métier et au fur et à mesure que les travaux sont exécutés (notamment les drains et les évents).

## PROTECTION DES LIEUX

#### Lors du transport des matériaux sur les toits et de l’exécution des travaux de couverture, protéger les surfaces exposées des ouvrages finis afin d’éviter de les endommager. [Faire des trottoirs de circulation en panneaux rigides sur les toitures, par-dessus les matériaux mis en place, afin de permettre le va-et-vient des travailleurs et le transport du matériel.] Assumer l’entière responsabilité des dégâts éventuels.

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES – PLATELAGE MÉTALLIQUE

#### [Installer l’isolant acoustique dans les cannelures du platelage métallique.]

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES – DALLE DE BÉTON

#### Préparer les surfaces selon les recommandations [du fabricant] [des autorités locales]. Les surfaces de la structure devant être recouvertes avec la membrane de bitume élastomère doivent présenter un profil de surface de béton (CSP) de 1 à 5 (CSP selon le International Concrete Repair Institute).

## POSE DES PANNEAUX DE SUPPORT DU PARE-VAPEUR SUR UN PLATELAGE D’ACIER

#### Adhérer les panneaux de support avec l’adhésif spécifié appliqué en cordons espacés de [   ] sur la surface courante , de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins.

#### Ces panneaux seront vissés aux parties supérieures des cannelures du platelage métallique [à raison de [   ] fixations mécaniques par panneau] [et selon les exigences de Factory Mutual, notamment le PLPDS I-29 en ce qui a trait à la fixation des panneaux aux périmètres et aux coins des toitures].

#### Découper les panneaux afin que chaque rive repose sur le centre de la cannelure supérieure. Faire des coupes rectilignes avec un outil adéquat.

#### Aux changements de pente, les panneaux seront coupés (et non cassés) pour prendre la forme du platelage d’acier. Les panneaux seront posés perpendiculairement aux cannelures du platelage de façon à assurer un appui continu aux extrémités des panneaux.

#### Les joints de panneaux seront en quinconce, à demi-panneau et parfaitement aboutés. [Ces joints, dans les deux sens, seront fermés à l’aide d’un ruban résistant à la chaleur afin de prévenir tout écoulement d’asphalte à l’intérieur de locaux finis.]

## APPLICATION DE LA COUCHE D’APPRÊT

Note : Consulter les fiches techniques pour connaître les taux d’application des produits spécifiés.

#### Les surfaces de bois, de métal, de béton, de maçonnerie ou les supports d’étanchéité en gypse recevront une couche d’apprêt à raison de [     à     ] L/m2 (aucun apprêt n’est requis sur les métaux prépeints). Toutes les surfaces d’application devront être exemptes de rouille, de poussière et de résidus qui pourraient nuire à l’adhérence. La surface enduite d’apprêt doit être recouverte de la membrane le plus tôt possible (la journée même dans le cas de membranes autocollantes).

Note : Retenir l’article ci-après lorsqu’un pare-vapeur autocollant est utilisé. S’assurer que le support est apte à recevoir une membrane de ce type.

## POSE DU PARE-VAPEUR AUTOCOLLANT

#### La couche d’apprêt devra être sèche au moment de la pose du pare-vapeur.

#### En partant du bas de la pente, dérouler la membrane sur la surface sans la faire adhérer afin d’être en mesure de l’aligner. Ne pas retirer le film siliconé détachable immédiatement.

#### Aligner le rouleau parallèlement aux cannelures du platelage d’acier. Assurer un support continu à tous les chevauchements de membranes.

#### Dégager une extrémité du film plastique siliconé détachable afin d’adhérer à la surface cette partie de la membrane. Retirer ensuite ce film de protection dans un angle de 45 º, de façon à éviter de provoquer des plissements de la membrane.

#### Faire chevaucher les rouleaux adjacents de 75 mm (3 po) et 100 mm (4 po). Tous les joints transversaux seront de 150 mm (6 po). Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Lorsque le pare-vapeur est installé directement sur un platelage d’acier, prévoir une feuille de métal mince sous les chevauchements transversaux.

## POSE DU PARE-VAPEUR THERMOSOUDABLE

Note : S’assurer que les supports d’étanchéité et les ouvrages ou éléments de construction connexes ne présentent pas de risque d’incendie lors de l’usage du chalumeau. Ne pas souder sur du vieux bois ni aux endroits où des effets de cheminée ou d’appel d’air pourraient projeter la flamme jusqu’à des matériaux combustibles parfois dissimulés. Consulter le fabricant des membranes afin de connaître les méthodes de travail de substitution et suivre les consignes de sécurité appropriées.

#### La couche d’apprêt devra être sèche au moment de la pose du pare-vapeur.

#### En partant du bas de la pente, le pare-vapeur sera soudé au chalumeau sur le support selon les recommandations écrites du fabricant de membranes.

#### Faire chevaucher les rouleaux adjacents de 75 mm (3 po) et 100 mm (4 po). Tous les joints transversaux seront de 150 mm (6 po). Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Le pare-vapeur de la toiture devra joindre et chevaucher le pare-air/vapeur des murs afin d’assurer une parfaite continuité entre les deux.

#### Au pourtour de l’isolant et vis-à-vis chaque élément le traversant, remonter le pare-vapeur afin de permettre un raccordement étanche avec la sous-couche des relevés.

## POSE DU PARE-VAPEUR AU BITUME CHAUD

#### La couche d’apprêt devra être sèche au moment de la pose du pare-vapeur.

#### En partant du bas de la pente, dérouler le pare-vapeur dans un lit d’asphalte chaud à raison de 1 kg/m2 (2,20 lb/pi2 ) à 1,5 kg/m2 (3,30 lb/pi2 ).

#### L’asphalte sera appliqué sur la toiture à une température d’environ 230 °C (446 °F) et chauffé dans une bouilloire à environ 250 °C (482 °F) (ne jamais excéder la température de point d’éclair du bitume). Suivre les recommandations du fournisseur. Par temps froid (en dessous de 10 °C (50 °F)), réchauffer la sous-face de la membrane à l’aide d’un chalumeau en balayant la flamme sur toute la largeur du rouleau.

#### Faire chevaucher les rouleaux adjacents de 75 mm (3 po). Tous les joints transversaux seront de 150 mm (6 po). Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### [Le pare-vapeur devra joindre et chevaucher le pare-vapeur des murs afin d’assurer une parfaite continuité entre les deux. L’asphalte de collage et la membrane ne doivent pas excéder la sous-couche des parties courantes de plus de 25 mm (1 po).]

#### [Au pourtour de l’isolant et vis-à-vis de chaque élément le traversant, remonter le pare-vapeur afin de permettre un raccordement étanche avec la sous-couche des relevés.]

#### [L’asphalte de collage et la membrane ne doivent pas excéder la sous-couche des parties courantes de plus de 25 mm (1 po).]

## POSE DU PARE-VAPEUR KRAFT ASPHALTE

Note : Consulter le fabricant au besoin afin d’inclure les directives nécessaires et propres au type de pare-vapeur utilisé.

#### [Déposer le pare-vapeur sur le support et sceller les joints avec l’adhésif recommandé selon les directives du fabricant.] [Adhérer le pare-vapeur au support avec l’adhésif recommandé selon les directives du fabricant.]

## POSE DU PANNEAU DE SUPPORT ET PARE-VAPEUR

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être fixés mécaniquement au support de métal ou bois.

#### Fixer mécaniquement les panneaux à l’aide de vis et plaquettes pour membranes. [Les fixations mécaniques doivent être installées dans le centre des galons longitudinaux des membranes [et sur la surface des panneaux] à raison de [   ] fixations pour la surface courante, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins.] [Suivre les indications des rapports d’approbation pour l’emplacement précis des fixations. ]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être collé au support avec un adhésif. S’assurer que cet adhésif convient bien pour l’application visée.

#### Adhérer les panneaux de sous-couche avec l’adhésif spécifié appliqué en cordons espacés de [   ] sur la surface courante, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins]. [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.] ]

#### En raison des particularités de ce système, pour ce type de pare-vapeur, il est permis d’aligner tous les joints (pas de décalage) afin de faciliter la mise en œuvre de la bande de renfort.

#### Adhérer la première partie des chevauchements longitudinaux autocollants avec un rouleau à maroufler puis souder la dernière partie avec un chalumeau (joints longitudinaux autocollants et thermosoudés).

#### [Sceller les joints transversaux en soudant au chalumeau une bande de protection de 300 mm (12 po), centrée sur le joint.]

## POSE DES ISOLANTS

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où un isolant doit être collé au support avec l’adhésif DUOTACK.

#### [Adhérer l’isolant l’adhésif spécifié appliqué en cordons espacés de [   ] sur la surface courante, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins]. [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.] ]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être fixés mécaniquement au support.

#### [Fixer mécaniquement l’isolant à raison de [   ] fixations par panneau pour la surface courante] [, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins]. [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.][Les vis devront être enfoncées dans la partie supérieure des cannelures du platelage.]]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les membranes et/ou  les panneaux avec membrane laminés en usine doivent être fixés mécaniquement au support.

#### [Il n’est pas requis de fixer les panneaux isolants pour assurer les performances de résistance au vent lorsque les membranes de sous-couche sont fixées mécaniquement. Toutefois, afin de prévenir le mouvement des panneaux isolants, ceux-ci peuvent être fixés mécaniquement à raison d’une vis au 4 pi².]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être collés au support avec de l’asphalte chaud.

#### [Sur toute la surface du pare-vapeur correspondant à la surface du bloc d’isolant à poser, appliquer une couche d’asphalte chaud selon la méthode et les températures recommandées par le fabricant d’isolant, à raison de 1 kg/m2 (2,20 lb/ pi2 ).]

#### Tous les panneaux devront être parfaitement juxtaposés, ne devront pas présenter de dénivellement important entre eux et devront être parfaitement collés à la surface.

#### [Tous les joints entre [les panneaux plats et les modules de pentes] [les deux rangs d’isolant] seront décalés.]

#### [Exécuter une dépression en pente douce de 0 à 10 mm (0 à 0,4 po) sur une distance de 600 mm (24 po) tout autour du drain.]

#### Ne pas poser plus d’isolant qu’il sera possible d’en recouvrir dans la journée.

## POSE DES PANNEAUX D’ISOLANT DE PENTE

#### Les panneaux d’isolant de pente devront être installés conformément aux [dessins d’atelier fournis par SOPREMA] [recommandations du fabricant].

## POSE DES PANNEAUX DE SUPPORT D’ÉTANCHÉITÉ

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où un isolant doit être collé au support avec l’adhésif DUOTACK.

#### Adhérer les panneaux de support avec l’adhésif spécifié appliqué en cordons espacés de [   ] sur la surface courante de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins. [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être fixés mécaniquement au support.

#### [Fixer mécaniquement les panneaux de support à raison de [   ] fixations par panneau pour la surface courante] [, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins]. [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.][Les vis devront être enfoncées dans la partie supérieure des cannelures du platelage.]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être collés au support avec de l’asphalte chaud.

#### [Sur toute la surface de l’isolant correspondant à la surface du panneau de support à poser, appliquer une couche d’asphalte chaud selon la méthode et les températures recommandées par le fabricant de panneaux de support, à raison de 1 kg/m2 (2,20 lb/ pi2).]

#### Tous les panneaux devront être parfaitement juxtaposés, ne devront pas présenter de dénivellement important entre eux et devront être parfaitement collés à la surface.

#### [Tous les joints entre [les panneaux plats et les modules de pentes] [les deux rangs d’isolant] seront décalés.]

#### Ne pas poser plus d’isolant qu’il sera possible d’en recouvrir dans la journée.

## POSE DE LA MEMBRANE COUPE-FLAMME

Note : S’assurer que les supports d’étanchéité, les ouvrages et les éléments de construction connexes ne présentent pas de risque d’incendie lors de l’usage du chalumeau. Ne pas souder sur du vieux bois ni aux endroits où des effets de cheminée ou d’appel d’air pourraient projeter la flamme jusqu’à des matériaux combustibles parfois dissimulés. Le cas échéant, consulter le fabricant des membranes afin de connaître les méthodes de travail de substitution.

#### [Adhérer la membrane directement sur une surface approuvée en retirant le film siliconé détachable. Le RUBAN SOPRAGUARD est conçu pour empêcher la pénétration de la flamme dans tout vide, espace ou ouverture avant la pose d’une membrane applicable au chalumeau.]

#### [Dérouler la membrane coupe-flamme à sec sur l’isolant en prenant soin de la faire chevaucher de façon que la flamme ne pénètre pas jusqu’à l’isolant.]

## POSE DES PANNEAUX et SOUS-COUCHE LAMINÉE EN USINE

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où un panneau doit être adhéré au support avec l’adhésif DUOTACK.

#### Adhérer les panneaux de sous-couche avec l’adhésif spécifié appliqué en cordons espacés de [   ] sur la surface courante, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins]. [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.] ]

Note : Retenir l’article suivant dans les cas où les panneaux doivent être fixés mécaniquement au support.

#### Fixer mécaniquement les panneaux à l’aide de vis et plaquettes pour membranes. [Les fixations mécaniques doivent être installées dans le centre des galons longitudinaux des membranes [et sur la surface des panneaux] à raison de [   ] fixations pour la surface courante, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins.] [Suivre les indications des rapports d’approbation pour l’emplacement précis des fixations. ]

Note : Retenir les articles suivants dans les cas où les panneaux doivent être collés au support avec de l’asphalte chaud.

#### [Sur toute la surface du panneau d’isolant correspondant à la surface des panneaux de sous-couche à poser, appliquer une couche d’asphalte chaud selon la méthode et les températures recommandées par le fabricant de panneaux de sous-couche, à raison de 1 kg/m2 (2,20 lb/ pi2).]

#### Tous les panneaux devront être parfaitement juxtaposés, ne devront pas présenter de dénivellement important entre eux et devront être parfaitement collés à la surface.

#### [Adhérer la première partie des chevauchements longitudinaux autocollants avec un rouleau à maroufler la dernière partie avec un chalumeau (joints longitudinaux autocollants et thermosoudés).]

#### [Sceller les joints transversaux avec une bande de recouvrement de [330 mm (13 po)] [240 mm (9,45 po)] centrée sur le joint.]

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA SOUS-COUCHE THERMOSOUDÉE SUR LA PARTIE COURANTE

#### Dérouler la sous-couche à sec sur le support en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le centre du drain (parallèlement au bord du toit).

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Souder la membrane de sous-couche avec un chalumeau sur le support préparé à cet effet.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) aux extrémités. Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA SOUS-COUCHE [AU BITUME SEBS] [À L’ASPHALTE CHAUD] SUR LA PARTIE COURANTE

#### Dérouler la sous-couche à sec sur le support, en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le centre du drain (parallèlement au bord du toit).

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Cette sous-couche sera enroulée de nouveau et déroulée dans un lit [de bitume SEBS] [d’asphalte chaud] appliqué avant le déroulage. La température minimale [du bitume SEBS] [de l’asphalte chaud] au point de contact devrait être de 220-230 °C (428-446 °F).

#### Ne pas étendre plus de 3 m (10 pi) [de bitume] [d’asphalte] devant le rouleau. En dessous de 10 °C (50 °F), ne pas étendre plus de 1 m (3,3 pi) [de bitume] [d’asphalte] devant le rouleau.

#### En aucun cas [le bitume] [l’asphalte chaud] ne devra être appliqué sur le film thermosoudable de la membrane ni excéder de plus de 25 mm (1 po) sur les parties verticales au-dessus de la membrane de sous-couche des parties courantes.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) aux extrémités. Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA SOUS-COUCHE AUTOCOLLANTE SUR LA PARTIE COURANTE

#### Dérouler la sous-couche à sec sur le support, en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le centre du drain (parallèlement au bord du toit).

#### Enlever le papier siliconé détachable pour faire adhérer la membrane à la surface du substrat. Retirer le papier de protection de la bande de chevauchement latérale.

Note : Retenir les articles ci-dessous lorsqu’une sous-couche COLVENT Base 830 ou 840 est utilisée.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente en suivant le lignage prévu à cet effet, et de 25 mm (1 po) aux abouts. En raison des particularités de ce système, pour ce type de sous-couche, il est permis d’aligner tous les joints (sans décalage) afin de faciliter la mise en œuvre de la bande de renfort.

#### Adhérer les premiers 60 mm (2,5 po) des chevauchements longitudinaux autocollants avec un rouleau à maroufler puis souder les derniers 40 mm (1,5 po) avec un chalumeau (joints longitudinaux autocollants et thermosoudables).

#### Sceller les joints transversaux avec une bande de recouvrement de [330 mm (13 po)] [240 mm (9,45 po)] centrée sur le joint.

Note : Retenir les articles ci-dessous lorsqu’une sous-couche autocollante en pleine adhérence est utilisée.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) aux extrémités. Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Appliquer une pression avec un rouleau à maroufler pour assurer l’adhérence et l’étanchéité des chevauchements

Note : Retenir les articles ci-dessous lorsqu’une sous-couche autocollante à surface thermosoudable est utilisée.

#### Sceller tous les chevauchements longitudinaux à l’aide d’une truelle à bout arrondie et d’un chalumeau.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA SOUS-COUCHE FIXÉE MÉCANIQUEMENT

#### [Dérouler la membrane coupe-flamme à sec sur l’isolant en prenant soin de la faire chevaucher de façon que la flamme ne pénètre pas jusqu’à l’isolant.]

#### Dérouler la sous-couche à sec sur le support en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le centre du drain (parallèlement au bord du toit).

#### [Fixer mécaniquement les membranes à l’aide de vis et plaquettes pour membranes. Les fixations mécaniques doivent être installées dans le centre des galons longitudinaux des membranes à raison de [   ] fixations pour la surface courante, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins.] [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.]

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement suivant le lignage prévu à cet effet.

Note : Retenir les articles ci-dessous lorsqu’une sous-couche SOPRAFIX 610 est utilisée.

#### [Les chevauchements seront soudés avec un chalumeau afin d’éviter toute infiltration. Utiliser un dispositif empêchant la flamme de pénétrer au-delà du chevauchement des membranes et de façon à concentrer la flamme vis-à-vis du galon de recouvrement à souder avec un chalumeau. Appliquer une pression avec un rouleau pour assurer l’adhérence et l’étanchéité des chevauchements.]

#### [Sceller les joints transversaux avec une bande de recouvrement  thermosoudable de [330 mm (13 po)] [240 mm (9,45 po)] centrée sur le joint.]

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

Note : Retenir les articles ci-dessous lorsqu’une sous-couche SOPRAFIX 620 est utilisée.

#### [Adhérer les chevauchements avec l’adhésif à froid COLPLY, à l’aide d’une raclette dentelée de 5 mm (3/16 po) en néoprène. Appliquer une pression avec un rouleau pour assurer l’adhérence et l’étanchéité des chevauchements.]

#### [Sceller les joints transversaux, préalablement enduit d’un apprêt, avec une bande de recouvrement autocollante de [330 mm (13 po)] [240 mm (9,45 po)] centrée sur le joint.]

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

Note : Retenir les articles ci-dessous lorsqu’une sous-couche SOPRAFIX Base 630  est utilisée.

#### [Adhérer la première partie des chevauchements longitudinaux autocollants avec un rouleau à maroufler puis souder la dernière partie avec un chalumeau (joints longitudinaux autocollants et thermosoudés).]

#### [Sceller les joints transversaux avec une bande de recouvrement thermosoudable de [330 mm (13 po)] [240 mm (9,45 po)] centrée sur le joint.]

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

Note : Retenir les articles ci-dessous lorsqu’une sous-couche SOPRAFIX Base 640 est utilisée.

#### [Adhérer la première partie des chevauchements longitudinaux autocollants avec un rouleau à maroufler puis souder la dernière partie avec un chalumeau (joints longitudinaux autocollants et thermosoudés).]

#### [Sceller les joints transversaux, préalablement enduit d’un apprêt, avec une bande de recouvrement autocollante de [330 mm (13 po)] [240 mm (9,45 po)] centrée sur le joint.]

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA SOUS-COUCHE AVEC ADHÉSIF À FROID SUR LA PARTIE COURANTE

Note : Retenir ce type de système lorsque les ouvrages ou les éléments de construction connexes présentent un risque d’incendie lors de l’usage du chalumeau. Les températures d’application sont de 5 à 40 °C (41 à 104 °F).

#### Dérouler la sous-couche à sec sur le support, en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le centre du drain (parallèlement au bord du toit).

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et de 150 mm (6 po) aux abouts. Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

Note : Se référer à la fiche technique de COLPLY GRADE BROSSE, de COLPLY EF et de SOPRATACK quant à la quantité d’adhésif à appliquer et le profil des outils à utiliser.

#### Installer la membrane de sous-couche sur une surface enduite d’adhésif appliqué à raison de   [		]. Utiliser une raclette dentelée de [		] en néoprène.

#### Enduire d’adhésif les premiers 125 mm (5 po) des chevauchements transversaux avec une truelle d’acier dont les crans mesurent [		]. Terminer l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po) du chevauchement transversal au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique et d’un rouleau à maroufler.

#### Après avoir placé la sous-couche sur l’adhésif, appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau à maroufler pour obtenir une adhérence complète et uniforme.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA SOUS-COUCHE [(EN INDÉPENDANCE)] SUR LA PARTIE COURANTE

#### La sous-couche sera déroulée à sec sur l’isolant. Bien aligner le bord de la première lisière avec le centre du drain (parallèlement au bord du toit).

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### [Les abouts et chevauchements seront soudés au chalumeau afin d’éviter toute infiltration. Chaque lisière chevauchera la précédente de 75 mm (3 po) latéralement, et de 150 mm (6 po) aux abouts.]

### [OU]

Note : Retenir les articles ci-dessous lorsqu’une sous-couche munie d’un Galon Duo est utilisée.

#### [Adhérer les premiers 60 mm (2,5 po) des chevauchements longitudinaux autocollants avec un rouleau à maroufler puis souder les derniers 40 mm (1,5 po) avec un chalumeau (joints longitudinaux autocollants et thermosoudables).]

#### [Sceller les joints transversaux avec une bande de recouvrement de [330 mm (13 po)] [240 mm (9,45 po)] centrée sur le joint.]

#### [Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.]

## POSE DE LA SOUS-COUCHE THERMOSOUDABLE SUR LES RELEVÉS ET PARAPETS

Note : S’assurer que les supports d’étanchéité, les ouvrages et les éléments de construction connexes ne présentent pas de risque d’incendie lors de l’usage du chalumeau. Ne pas souder sur du bois ni aux endroits où des effets de cheminée ou d’appel d’air pourraient projeter la flamme jusqu’à des matériaux combustibles parfois dissimulés. S’il y a lieu, consulter le fabricant des membranes afin de connaître les méthodes de travail de substitution.

#### La couche d’apprêt devra être sèche au moment de l’application de la sous-couche.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et de 150 mm (6 po) aux abouts.

#### La sous-couche sera soudée directement sur le support en procédant du bas vers le haut avec un chalumeau.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA SOUS-COUCHE AU BITUME SEBS SUR LES RELEVÉS ET PARAPETS

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et de 150 mm (6 po) aux abouts.

#### Étendre du bitume SEBS sur la surface des parapets et autres relevés avec un rouleau de type TARZAN. Dans le cas des angles intérieurs et extérieurs, utiliser un pinceau à poils durs pour étendre le bitume sur les joints de recouvrement. Ne pas en étendre plus de 1 m (3,3 pi) à la fois. Effectuer les opérations qui suivent immédiatement après l’application du bitume afin d’éviter son refroidissement.

#### Positionner la membrane préalablement coupée sur la partie supérieure du parapet. Appuyer progressivement sur la membrane du haut vers le bas à l’aide de l’applicateur en aluminium afin de favoriser l’adhérence. Utiliser ce même applicateur pour obtenir une transition parfaite entre le relevé et la surface courante.

#### Installer un gousset de renfort sur tous les angles intérieurs et extérieurs.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA SOUS-COUCHE AUTOCOLLANTE SUR LES RELEVÉS ET PARAPETS

#### La couche d’apprêt devra être sèche au moment de l’application de la sous-couche.

#### Avant l’application des membranes, toujours brûler la pellicule de plastique de la partie à recouvrir lorsqu’il y a chevauchement (coins intérieur et extérieur et surface courante). Dans le cas d’une sous-couche sablée, appliquer de l’apprêt pour membrane autocollante sur la zone à recouvrir au pied des parapets.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et de 150 mm (6 po) aux abouts.

#### Positionner la membrane préalablement coupée. Détacher 150 mm (6 po) du papier siliconé allant sur la partie supérieure du parapet afin de maintenir la membrane en place.

#### Retirer progressivement le reste du papier siliconé tout en appuyant sur la membrane avec un applicateur en aluminium pour favoriser l’adhérence. Utiliser ce même applicateur pour obtenir une transition parfaite entre le relevé et la surface courante. Passer un rouleau à maroufler sur l’ensemble de la membrane pour obtenir une adhérence totale.

#### Installer un gousset de renfort sur tous les angles intérieurs et extérieurs.

#### Toujours sceller les chevauchements avant la fin de la journée de travail.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA SOUS-COUCHE COLLÉE À L’ADHÉSIF SUR LES RELEVÉS ET LES PARAPETS

#### Cette sous-couche sera disposée par éléments de 1 m (3,25 pi) de largeur.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) la surface courante. Les membranes de finition de relevé doivent être décalées d’au moins 100 mm (4 po) par rapport à celles de la couche de finition de la surface courante afin d’éviter toute surépaisseur.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Avec un cordeau, tirer une ligne droite sur la surface courante, à 150 mm (6 po) des relevés et des parapets.

#### Adhérer la première partie des chevauchements longitudinaux puis souder la dernière partie au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique.

Note : Se référer à la fiche technique de COLPLY GRADE TRUELLE, de COLPLY EF FLASHING et de SOPRATACK FLASHING quant à la quantité d’adhésif à appliquer.

Note : Lorsque COLPLY EF FLASHING et SOPRATACK FLASHING sont utilisés, appliquer la même quantité d’adhésif à l’endos de la membrane ainsi que sur le substrat.

#### Installer la membrane de sous-couche sur une surface enduite d’adhésif appliqué à raison de   [		]. Utiliser une raclette dentelée de 4.8 mm (3/16 po) en néoprène.

#### Enduire d’adhésif les premiers 125 mm (5 po) des chevauchements transversaux avec une truelle d’acier dont les crans mesurent 4.8 mm (3/16 po). Terminer l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po) du chevauchement transversal au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique et d’un rouleau à maroufler.

#### Après avoir placé la sous-couche sur l’adhésif, appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau à maroufler pour obtenir une adhérence complète et uniforme.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DES GOUSSETS DE RENFORT

#### Installer des goussets de renfort vis-à-vis de tous les angles intérieurs et extérieurs.

#### Installer les goussets par thermosoudage après la mise en œuvre de la sous-couche.

## POSE DES MEMBRANES DE RENFORT [THERMOSOUDÉES] [AUTOCOLLANTES] [avec un ADHÉSIF]

#### Installer les membranes de renfort selon les indications des détails types illustrés dans la documentation technique du fabricant de membranes.

## INSTALLATION DES DRAINS DE TOITURE

#### Brûler la pellicule de plastique de la membrane de sous-couche de la partie à recouvrir

#### Insérer le manchon dans l’ouverture de l’évacuation des eaux pluviales située sur la toiture.

#### Retirer la feuille de protection détachable et adhérer la platine souple sur la membrane de sous-couche de la partie courante.

#### Appliquer une pression sur toute sa surface à l’aide d’un rouleau maroufleur.

#### Sceller le contour de la platine souple à l’aide d’un chalumeau et d’une truelle à bout arrondi.

#### Thermosouder la membrane de finition sur la platine souple du drain. Ensuite, laisser refroidir et découper le trou du drain de toit.

#### Positionner et centrer la crapaudine sur l’orifice supérieur de l’entrée d’eaux pluviales du drain de toiture.

#### Insérer et glisser les pattes de la crapaudine à l’intérieur du manchon du drain de toiture. Ajuster les pattes en fonction du diamètre. Serrer les deux vis du haut pour bloquer les pattes, puis serrer les deux vis de côté pour retenir la crapaudine en place.

## INSTALLATION DES SORTIES POUR FILS ET CÂBLES

#### Brûler la pellicule de plastique de la membrane de sous-couche de la partie à recouvrir

#### Positionner et visser la contre-platine de fixation en acier galvanisé sur ou sous le support structural afin de stabiliser le manchon en aluminium.

#### Retirer la feuille de protection détachable et adhérer la platine souple sur la membrane de sous-couche de la partie courante.

#### Appliquer une pression sur toute sa surface à l’aide d’un rouleau maroufleur.

#### Sceller le contour de la platine souple à l’aide d’un chalumeau et d’une truelle à bout arrondi.

#### Thermosouder la membrane de finition sur la platine souple du dispositif de sortie de toiture.

#### Insérer, positionner et verrouiller le « col de cygne » sur le manchon en aluminium.

## INSTALLATION DES ÉVENTS DE TOITURE

#### Brûler la pellicule de plastique de la membrane de sous-couche de la partie à recouvrir

#### Positionner le manchon en aluminium de l’évent, sur l’évent principal du système de plomberie de la toiture

#### Retirer la feuille de protection détachable et adhérer la platine souple sur la membrane de sous-couche de la partie courante.

#### Appliquer une pression sur toute sa surface à l’aide d’un rouleau maroufleur.

#### Sceller le contour de la platine souple à l’aide d’un chalumeau et d’une truelle à bout arrondi.

#### Isoler l’espace entre le tuyau de l’évent principal du système de plomberie et le manchon en aluminium de l’évent.

#### Insérer et positionner le solin réglable dans le manchon en aluminium de l’évent et s’assurer que le solin réglable est appuyé sur le tuyau de l’évent principal du système de plomberie.

#### Thermosouder la membrane de finition sur la platine souple du dispositif de sortie de toiture.

#### Installer et fixer le chapeau chinois en aluminium sur le manchon en aluminium de l’évent.

Note : Utiliser l’article suivant lorsque la membrane flexible pour joint de dilatation à base de EPDM est choisie. Puisque le joint de dilatation est préfabriqué sur mesure, il est impératif de remplir le formulaire de conception  et de préparation du joint de dilatation afin de permettre une livraison du produit final avant le début des travaux.

## POSE DES JOINTS DE DILATATION

#### Identifier le point de départ pour l’installation du joint de dilatation.

#### Dérouler le rouleau en entier avant l’installation afin de s’assurer que le positionnement et les mesures soient exactes.

#### Chauffer à l’aide d’un chalumeau au propane la sous-couche qui recevra le joint de dilatation.

#### Déposer ou dérouler le joint de dilatation sur le bitume liquéfié de la membrane de sous-couche et appliquer une pression en surface.

#### Souder une bande de renfort d’un minimum de 150 mm (6 po) centrée sur la bordure du manchon et appliquer une pression en surface.

#### Recouvrir avec une membrane de finition les manchons, jusqu’à la bordure du noyau et appliquer une pression en surface.

#### Selon les exigences de contraintes de surface et lorsqu’il est requis de protéger le noyau du joint de dilatation, recouvrir d’une membrane de finition d’un minimum de 330 mm (13 po) centrée sur le joint et fixée sur un seul côté pour permettre les mouvements de dilatation, ou  d’une plaque d’acier, de béton ou d’une autre protection mécanique.

## POSE DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ MONOCOUCHE FIXÉE MÉCANIQUEMENT

#### Installer la membrane de renfort le long de tous les périmètres et autour de toutes les projections (par exemple les noues, le faîtage et les relevés). Aux périmètres, étendre 950 mm (37 po) de la membrane sur la surface courante et rabattre l’excédent de 50 mm (2 po) sur la façade.

#### Dérouler la membrane d’étanchéité à sec sur la sous-couche en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le bord du toit.

#### Couper les rouleaux en deux lorsque la pente excède 60 %.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente de 200 mm (8 po) latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet et aux abouts. Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po). Tous les chevauchements devront être faits sur des surfaces sans granules ou préalablement dégranulés.

#### Fixer mécaniquement les membranes à l’aide de vis et plaquettes pour membranes. [Les fixations mécaniques doivent être installées dans le centre des galons longitudinaux des membranes à raison de [   ] fixations pour la surface courante, de [   ] sur les périmètres et de [   ] dans les coins.] [Les zones de périmètres et de coins devront être installées conformément aux exigences de FM comme indiqué dans le PLPDS 1-29.]

#### Souder les chevauchements avec un chalumeau au propane.

#### S’assurer de procéder sans surchauffer les membranes et leurs armatures.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

#### Lors de la pose, une attention particulière sera portée à éviter de créer des bavures excessives [de bitume] aux joints.

#### Éviter de circuler sur des surfaces finies; utiliser des protecteurs rigides au besoin.

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION THERMOSOUDABLE SUR LA PARTIE COURANTE

#### Utiliser les rouleaux de départ à double galon pour la première lisière. À défaut d’utiliser un rouleau de départ, le chevauchement longitudinal recouvert de granules devra être dégranulé en enfonçant les granules dans le bitume réchauffé au chalumeau, sur une largeur de 75 mm (3 po).

#### [À partir du drain,] Dérouler la membrane d’étanchéité à sec sur la sous-couche en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le bord du toit.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) aux extrémités. Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Souder la couche de finition avec un chalumeau sur la sous-couche de façon à créer un léger débordement de bitume (3 à 6 mm) (1/8 po à 1/4 po).

#### S’assurer de procéder sans surchauffer les membranes et leurs armatures.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

#### Éviter de circuler sur des surfaces finies; utiliser des protecteurs rigides au besoin.

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION AU BITUME SEBS SUR LA PARTIE COURANTE.

#### [À partir du drain,] Dérouler la membrane d’étanchéité à sec sur la sous-couche en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le bord du toit.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) aux extrémités. Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### La membrane de finition sera enroulée de nouveau et déroulée dans un lit de bitume SEBS appliqué avant le déroulage. La température minimale du bitume SEBS au point de contact devrait être de 220-230 °C (428-446 °F).

#### Ne pas étendre plus de 3 m (10 pi) de bitume] devant le rouleau. En dessous de 10 °C (50 °F), ne pas étendre plus de 1 m (3,3 pi) de bitume devant le rouleau.

#### Chauffer le bitume SEBS dans une bouilloire à environ 250 °C (482 °F). Le verser devant le rouleau à raison de 1 à 1,5 kg/m2 (0,20 à 0,31 lb/pi2) La température minimale au point de contact devrait être de 220-230 °C (428-446 °F).

#### Éviter de circuler sur des surfaces finies; utiliser des protecteurs rigides au besoin.

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION AUTOCOLLANTE SUR LA PARTIE COURANTE

#### Enduire la sous-couche d’apprêt pour membranes autocollantes.

#### [À partir du drain,] Dérouler la membrane d’étanchéité à sec sur la sous-couche en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le bord du toit.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) aux extrémités. Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Enlever le papier siliconé détachable pour adhérer la membrane à la surface. Appliquer une pression avec un rouleau à maroufler pour assurer une bonne adhérence.

#### Adhérer la première partie des chevauchements longitudinaux autocollants avec un rouleau à maroufler puis souder la dernière partie avec un chalumeau (joints longitudinaux autocollants et thermosoudés).]

#### Enduire d’adhésif les premiers 125 mm (5 po) des chevauchements transversaux avec une truelle d’acier et des crans de 5 mm (3/16 po).

#### Terminer l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po) du chevauchement avec la surface courante au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique et d’un rouleau à maroufler.

#### Après avoir placé la couche de finition sur l’adhésif, appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau à maroufler pour obtenir une adhérence complète et uniforme.

#### Poursuivre l’installation des autres membranes en répétant les étapes précédentes.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION AVEC UN ADHÉSIF À FROID SUR LA PARTIE COURANTE

#### [À partir du drain,] Dérouler la membrane d’étanchéité à sec sur la sous-couche en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le bord du toit.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) aux extrémités. Espacer les joints transversaux d’au moins 300 mm (12 po).

#### Adhérer les premiers 50 mm (2 po) des chevauchements longitudinaux puis souder les derniers 50 mm (2 po) au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique.

Note : Se référer à la fiche technique de COLPLY GRADE BROSSE, de COLPLY EF et de SOPRATACK quant à la quantité d’adhésif à appliquer.

#### Installer la membrane de finition sur une surface enduite d’adhésif appliqué à raison de           [		]. Utiliser une raclette dentelée de [] en néoprène.

#### Enduire d’adhésif les premiers 125 mm (5 po) des chevauchements transversaux avec une truelle d’acier dont les crans mesurent [		]. Terminer l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po) du chevauchement transversal au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique et d’un rouleau à maroufler.

#### Après avoir placé la couche de finition sur l’adhésif, appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau à maroufler pour obtenir une adhérence complète et uniforme.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

#### Éviter de circuler sur des surfaces finies; utiliser des protecteurs rigides au besoin.

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION THERMOSOUDABLE SUR LES RELEVÉS ET LES PARAPETS

#### Cette couche de finition sera disposée par éléments de 1 m (3,25 pi) de largeur.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) la surface courante. Les membranes de finition de relevé doivent être décalées d’au moins 100 mm (4 po) par rapport à celles de la couche de finition de la surface courante afin d’éviter toute surépaisseur.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Avec un cordeau, tirer une ligne droite sur la surface courante, à 150 mm (6 po) des relevés et des parapets.

#### Avec un chalumeau et une truelle à bout arrondi, enfoncer les granules de surface dans la couche de bitume chaud à partir de la ligne tirée au cordeau sur la surface courante et jusqu’au bord du relevé ou du parapet, ainsi que sur les parties verticales granulées à chevaucher.

#### Cette couche de finition sera soudée au chalumeau directement sur la sous-couche en procédant du bas vers le haut.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

#### S’assurer de procéder sans surchauffer les membranes et leurs armatures.

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION AU BITUME SEBS SUR LES RELEVÉS ET LES PARAPETS

#### Cette couche de finition sera disposée par éléments de 1 m (3,25 pi) de largeur.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) la surface courante. Les membranes de finition de relevé doivent être décalées d’au moins 100 mm (4 po) par rapport à celles de la couche de finition de la surface courante afin d’éviter toute surépaisseur.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Avec un cordeau, tirer une ligne droite sur la surface courante, à 150 mm (6 po) des relevés et des parapets.

#### Étendre du bitume SEBS sur la surface du relevé avec un rouleau de type TARZAN. Dans le cas des angles intérieurs et extérieurs, utiliser un pinceau à poils durs pour étendre du bitume dans les joints de recouvrement. Ne pas en étendre plus de 1 m (3,28 pi) à la fois. Effectuer les opérations qui suivent immédiatement après l’application du bitume afin d’éviter son refroidissement.

#### Positionner la membrane préalablement coupée sur la partie supérieure du parapet. Appuyer progressivement sur la membrane du haut vers le bas avec un applicateur en aluminium afin de favoriser l’adhérence. Utiliser ce même applicateur pour obtenir une transition parfaite entre le relevé et la surface courante.

#### Lors de la pose, une attention particulière sera portée à éviter de créer des bavures de bitume excessives aux joints.

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION AUTOCOLLANTE SUR LES RELEVÉS ET LES PARAPETS

#### Cette couche de finition sera disposée par éléments de 1 m (3,25 pi) de largeur.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) la surface courante. Les membranes de finition de relevé doivent être décalées d’au moins 100 mm (4 po) par rapport à celles de la couche de finition de la surface courante afin d’éviter toute surépaisseur.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Avec un cordeau, tirer une ligne droite sur la surface courante, à 150 mm (6 po) des relevés et des parapets.

#### Imprégner la surface du relevé d’une couche d’apprêt pour membranes autocollantes et laisser sécher.

#### Positionner la membrane préalablement coupée. Détacher 150 mm (6 po) du papier siliconé allant sur la partie supérieure du parapet afin de maintenir la membrane en place.

#### Retirer progressivement le reste du papier siliconé tout en appuyant sur la membrane avec un applicateur en aluminium pour favoriser l’adhérence. Utiliser ce même applicateur pour obtenir une transition parfaite entre le relevé et la surface courante. Passer un rouleau à maroufler sur l’ensemble de la membrane pour obtenir une adhérence totale.

#### Adhérer la première partie des chevauchements longitudinaux autocollants avec un rouleau à maroufler puis souder la dernière partie avec un chalumeau (joints longitudinaux autocollants et thermosoudés).]

#### En utilisant une truelle d’acier avec des crans de 5 mm (3/16 po), enduire d’adhésif les premiers 125 mm (5 po) du chevauchement avec la surface courante.

#### Terminer l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po) du chevauchement avec la surface courante au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique et d’un rouleau à maroufler.

#### Appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau à maroufler pour obtenir une adhérence complète et uniforme.

## POSE DE LA COUCHE DE FINITION COLLÉE À L’ADHÉSIF SUR LES RELEVÉS ET LES PARAPETS

#### Cette couche de finition sera disposée par éléments de 1 m (3,25 pi) de largeur.

#### Chaque lisière chevauchera la précédente latéralement en suivant le lignage prévu à cet effet, et chevauchera de 150 mm (6 po) la surface courante. Les membranes de finition de relevé doivent être décalées d’au moins 100 mm (4 po) par rapport à celles de la couche de finition de la surface courante afin d’éviter toute surépaisseur.

#### Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la zone qui sera recouverte par le rouleau de membrane suivant.

#### Avec un cordeau, tirer une ligne droite sur la surface courante, à 150 mm (6 po) des relevés et des parapets.

#### Adhérer la première partie des chevauchements longitudinaux puis souder la dernière partie au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique.

Note : Se référer à la fiche technique de COLPLY GRADE TRUELLE, de COLPLY EF FLASHING et de SOPRATACK FLASHING quant à la quantité d’adhésif à appliquer.

Note : Lorsque COLPLY EF FLASHING et SOPRATACK FLASHING sont utilisés, appliquer la même quantité d’adhésif à l’endos de la membrane AINSI que sur le substrat.

#### Installer la membrane de sous-couche sur une surface enduite d’adhésif appliqué à raison de   [		]. Utiliser une raclette dentelée de 4.8 mm (3/16 po).

#### Enduire d’adhésif les premiers 125 mm (5 po) des chevauchements transversaux avec une truelle d’acier dont les crans mesurent 4.8 mm (3/16 po). Terminer l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po) du chevauchement transversal au moyen d’un chalumeau à air chaud électrique et d’un rouleau à maroufler.

#### Après avoir placé la sous-couche sur l’adhésif, appliquer une pression sur toute la surface avec un rouleau à maroufler pour obtenir une adhérence complète et uniforme.

#### Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson.

## POSE DU SYSTÈME DE BOÎTES À MASTIC

#### Nettoyer les surfaces de manière à ce que les surfaces soient propres, sèches et exemptes de tout débris, de poussière, de particules non adhérées, d’huiles, de corrosion, de rouille de condensation ou autres contaminant.

#### Nettoyer à l’aide de solvants non graisseux, tels que l’acétone ou le méthyléthylcétone (MEK) les surfaces de métal et les tuyaux de PVC.

#### Positionner les blocs prémoulés de façon à assurer un espace de minimum 25 mm (1 po) entre la paroi intérieure des blocs et les pénétrations. Tracer ensuite le contour pour référence.

#### À l’aide d’une extrudeuse à cartouche standard, sceller la base de chaque pénétration avec le produit d’étanchéité et adhésif. Recouvrir les pénétrations de produit d’étanchéité d’au moins 25 mm (1 po) au-dessus de la hauteur des blocs prémoulés.

#### Étaler en dessous et aux extrémités des blocs prémoulés, sur la surface plane, un cordon de 6 mm (1/4 po) au périmètre et au centre de la surface.

#### Déposer et aligner un à un les blocs prémoulés sur le tracé de la toiture. Appliquer une pression sur les blocs prémoulés jusqu’à ce qu’il y ait un débordement de chaque côté des blocs prémoulés.

#### Appliquer un cordon d’adhésif d’étanchéité aux joints des blocs et au périmètre extérieur de la forme composée de blocs prémoulés. Utiliser le bout d’une truelle pour faire adhérer le produit d’étanchéité et adhésif à la membrane.

#### Pour les surfaces horizontales, remplir entièrement le configuration de blocs prémoulés avec le mastic de scellement.

#### Pour les surfaces verticales, remplir entièrement la configuration de blocs prémoulés avec le produit d’étanchéité et adhésif.

Note : Puisque les joints de dilation sont préfabriqués et faits sur mesure, il est impératif de remplir le formulaire de conception et de préparation du joint de dilatation pour en assurer la livraison  avant le commencement des travaux.

## POSE DES JOINTS DE DILATATION À BASE DE CAOUTCHOUC EPDM

#### Identifier le point de départ pour l’installation du joint de dilatation.

#### Dérouler le rouleau en entier avant l’installation afin de s’assurer que le positionnement et les mesures soient exacts.

#### Chauffer à l’aide d’un chalumeau au propane la sous-couche qui recevra le joint de dilatation.

#### Déposer ou dérouler le joint de dilatation sur le bitume liquéfié de la membrane de sous-couche et appliquer une pression en surface.

#### Souder une bande de renfort d’un minimum de 150 mm (6 po) centrée sur la bordure du manchon et appliquer une pression en surface.

#### Recouvrir avec une membrane de finition les manchons, jusqu’à la bordure du noyau et appliquer une pression en surface.

#### Selon les exigences de contraintes de surface et lorsqu’il est requis de protéger le noyau du joint de dilatation, recouvrir d’une membrane de finition (d’un minimum de 330 mm [13 po]) centrée sur le joint et fixée sur un seul côté pour permettre les mouvements de dilatation, ou  d’une plaque d’acier, de béton ou d’une autre protection mécanique.

#### Installer la membrane de base et la membrane de finition dans la même journée que le joint de dilatation afin de prévenir les risques d’absorption d’humidité dans le tissé.

## POSE DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

#### [Voir devis R NOVA PLUS]

## POSE DES TROTTOIRS DE CIRCULATION

#### Installer les trottoirs de circulation en respectant les mêmes exigences que pour la couche de finition. Appliquer une couche d’apprêt sur la couche de finition avant la pose des trottoirs.

## POSE DES PANNEAUX DE CAOUTCHOUC

#### Membrane intercalaire : Installer en pleine adhérence une membrane de finition additionnelle en respectant les mêmes exigences que pour la couche de finition.

#### Adhérer les panneaux de caoutchouc, surfaces rainurées en dessous, avec un adhésif selon les recommandations du fabricant des panneaux.

## INSTALLATION DES TROTTOIRS SUR PLOTS

#### Installer le trottoir [en dalles de béton] [en bois] sur plots comme il est illustré dans les détails. [Toutes les dalles ébréchées, fissurées ou autrement abîmées devront être remplacées.]

## POSE DE LA FEUILLE DE SÉPARATION

#### Étendre sur l’isolant la feuille de séparation en faisant chevaucher les joints de 300 mm (12 po).

## POSE DU BALLAST

#### Après avoir installé la feuille de séparation, étendre uniformément [le gravier de rivière] [les dalles] conformément aux exigences de Factory Mutual comme indiqué dans le PLPDS 1-29.

## POSE DU BITUME ET GRAVIER (PIERRES CONCASSÉES)

#### Étendre uniformément le bitume sur la couche de finition à raison de 3 kg/m2 (60 lb/100 pi2). Étendre immédiatement le gravier sur le bitume chaud à raison de 27 kg/m2 (500 lb/100 pi2).

## EXÉCUTION DE L’ÉTANCHÉITÉ AUX DIVERS DÉTAILS

#### Installer les membranes d’étanchéité aux divers détails de toiture selon les indications des détails types illustrés dans la documentation technique du fabricant.

Note : En fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.

-FIN DE LA SECTION-