IMPERMÉABILISATION EN FEUILLES AUTOCOLLANTES - FONDATIONS

COLPHENE 3000

POUR UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRODUITS ET DES NORMES APPLICABLES, SE RÉFÉRER AUX FICHES TECHNIQUES (MANUEL TECHNIQUE OU SITE INTERNET WWW.SOPREMA.CA).

IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER UN REPRÉSENTANT DE LA COMPAGNIE SOPREMA QUI POURRA ASSISTER LE RÉDACTEUR, EN VUE D'ADAPTER OU DE COMPLÉTER  LES CLAUSES DU DEVIS EN FONCTION DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET SPÉCIFIQUES À CHAQUE PROJET.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE NOS DEVIS TECHNIQUES EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SOPREMA.CA.

# Généralités

## DESCRIPTION

### La présente section prescrit les exigences relatives à la fourniture et à la mise en place des éléments requis pour faire une étanchéité des structures enterrées.

### Système d'étanchéité : Membranes de bitume modifié SBS autocollantes.

## OUVRAGES CONNEXES

### Division [02 40 00] [Demolition and Structure Moving]

### Division [03 00 00] [Concrete]

### Division [04 00 00] [Masonry]

### Division [07 10 00] [Dampproofing and Waterproofing]

### Division  [07 21 00] [Thermal Insulation]

### Others: [              ] [              ]

## OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES À ÊTRE EXÉCUTÉS PAR LE SOUS-TRAITANT

## DOCUMENTATION TECHNIQUE

### Soumettre en deux (2) exemplaires les fiches techniques les plus récentes. Ces fiches  devront  démontrer  les  propriétés  physiques  des  matériaux, [et contenir un explicatif de pose de la membrane précisant : la méthode de pose, les restrictions, les contraintes et autres recommandations du manufacturier].

## QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

### Seule une main-d’œuvre compétente et certifiée en travaux d'étanchéité, à l'emploi d'une entreprise possédant l'équipement adéquat et nécessaire à de tels travaux, pourra exécuter ceux-ci.

## REPRÉSENTANT DU MANUFACTURIER

### Au début des travaux d'étanchéité, un représentant du manufacturier des matériaux d'étanchéité pourra être présent sur le chantier.

### L'entrepreneur devra permettre et faciliter en tout temps l'accès au chantier à tout représentant du manufacturier précédemment mentionné.

## ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

### Manipuler les matériaux avec soin avec de l’équipement approprié.

### Les matériaux livrés en rouleaux seront soigneusement entreposés et protégés adéquatement selon les recommandations du fabricant.

## ASSURANCE QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

### Le manufacturier de produits de bitume élastomère fournira une preuve de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001.

## GARANTIES

Note : Lorsque la membrane est utilisée avec le panneau de drainage SOPRADRAIN 10-G de SOPREMA, la garantie peut être de 10 ans.

### Le fabricant des produits d’étanchéité fournira un document écrit et signé, émis au nom du propriétaire, certifiant que les produits rencontreront les caractéristiques physiques publiées par le manufacturier pour une période de 5 ans à compter de la date de fin d’installation des membranes. Aucune lettre du manufacturier modifiant sa garantie standard ne sera acceptée; le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

# PRODUITS

## MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

### Description :  Membrane composée de bitume modifié SBS et d’un tissé de polyéthylène trilaminaire  sur la face supérieure. La sous-face adhésive est protégée par une feuille siliconée détachable. Disponible en grade été, pour applications à des températures supérieures à 10 ºC et en grade hiver pour des applications entre -10 ºC et +10 ºC.

### Constituants :

#### Bitume élastomère :	Mélange de bitume sélectionné et de polymère SBS

#### Face supérieure :	Tissé de polyéthylène trilaminaire

#### Sous-face :	Film siliconé détachable

### Caractéristiques

#### Épaisseur :	1,5 mm

#### Dimensions :	Largeur  =  1 m  – Longueur = 18,7 m

#### Allongement à la rupture (L/T) : 	40,0 / 25,0 %

#### Résistance au poinçonnement statique :  	400 N

#### Résistance à la déchirure (L/T) : 	375 / 400 N

#### Résistance à la traction (LT) :	11,3 / 15,4 kN/m

### Produit spécifié : COLPHENE 3000 de SOPREMA.

## APPRÊT POUR MEMBRANES AUTOCOLLANTES

### Description : Apprêt composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur pouvoir d’adhésion et de solvants volatils. Il est utilisé sur des supports poreux tels que gypse avec revêtement de fibre de verre; il peut aussi être utilisé comme apprêt sur des surfaces de bois, de métal ou de béton, dans le but d’améliorer l'adhésion des membranes d'étanchéité autocollantes à des températures supérieures à -10 ºC.

### Produit spécifié : APPRÊT SOPRASEAL STICK de SOPREMA.

[OU]

### Description:  Apprêt  polymérique à base d’eau et sans bitume,  destiné à améliorer le pouvoir d’adhésion des membranes d’étanchéité autocollantes sur la plupart des substrats.  Pour utilisation lorsque un apprêt à base de solvant n’est pas recommandé

### Produit spécifié : ELASTOCOL STICK H2O de SOPREMA.

## ACCESSOIRES

Note : Spécifier l’article ci-dessous lorsque des panneaux asphaltiques sont spécifiés.

### MASTIC D’ÉTANCHÉITÉ

#### Description : Mastic à base de bitume modifié au SBS, de fibres, de matières minérales et de solvant.

#### Produit spécifié : SOPRAMASTIC de SOPREMA.

Note : Spécifier l’article ci-dessous lorsque les panneaux de polystyrène expansé ou extrudé sont spécifiés.

### ADHÉSIF POUR ISOLANTS ET BOUCHE-FISSURES

#### Description : Enduit monocomposante fait de caoutchoucs synthétiques, combinant les utilisations d’adhésif et de bouche-fissures. Pour des applications à la truelle à des températures au-dessus de 2 ºC.

#### Produit spécifié : SOPRASEAL LM 200 T de SOPREMA.

### PANNEAUX PROTECTEURS

#### Description : Panneau semi-rigide, composé d’un noyau asphaltique renforcé de matières minérales entre deux couches de fibre de verre saturé d’asphalte.

#### Caractéristiques :

##### Épaisseur : 3 mm

##### Dimensions du panneau :	Largeur = 1,22 m  –  Longueur = 1,52 m

#### Produit spécifié : SOPRABOARD de SOPREMA.

[OU]

### PANNEAUX ISOLANTS

#### Description : Panneaux isolants thermiques de polystyrène extrudé rigide avec des bords droits ou des bords à feuillure sur les quatre côtés. Il est composé de mousse à cellules fermées.

#### Caractéristiques :

##### Épaisseur : 		38 mm, 51mm ou 76mm

##### Dimensions du panneau :	 	2,44m x 0,61 m

##### Résistance thermique : 		RSI – 0,88 (R – 5,0)

#### Produit spécifié : SOPRA-XPS 30 de SOPREMA.

[OU]

#### Description : Panneaux isolants thermiques de polystyrène extrudé rigide avec des bords droits. Il est composé de mousse à cellules fermées.

#### Caractéristiques :

##### Épaisseur : 		51mm ou 76mm

##### Dimensions du panneau :	 	2,44m x 0,61 m

##### Résistance thermique : 		RSI – 0,88 (R – 5,0)

#### Produit spécifié : SOPRA-XPS 40 de SOPREMA.

[OU]

#### Description : Panneaux isolants thermiques de polystyrène extrudé rigide avec des bords droits. Il est composé de mousse à cellules fermées.

#### Caractéristiques :

##### Résistance à Épaisseur : 		51mm ou 76mm

##### Dimensions du panneau :	 	2,44m x 0,61 m

##### Résistance thermique : 		RSI – 0,88 (R – 5,0)

#### Produit spécifié : SOPRA-XPS 60 de SOPREMA.

[OU]

### PANNEAU DE DRAINAGE

#### Description : Panneau embossé de polyéthylène haute densité.

#### Caractéristiques :

##### Résistance à la compression (kPa) :	550 (11000 psf)

##### Dimensions du rouleau (m) :		1,83 x 15,25

##### Produit spécifié : SOPRADRAIN 10-G de SOPREMA.

[OU]

#### Description : Panneau embossé de polystyrène haute densité combinant un profil mince et épais dans un même panneau.

#### Caractéristiques :

##### Résistance à la compression (kPa) :	431 (9000 psf)

##### Dimensions du rouleau (m) :		0,61 x 15,25

#### Produit spécifié : SOPRADRAIN HF de SOPREMA.

### BARRE DE TERMINAISON

#### Produit spécifié :  [               ]

# EXÉCUTION DES TRAVAUX

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

### L'examen et la préparation des surfaces devront se faire selon les instructions contenues dans la documentation technique de SOPREMA.

### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en étanchéité auront la responsabilité d'inspecter et d'approuver la condition du support et s’assurer que les travaux connexes ont été dûment achevés. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis à l'entrepreneur pour qu'il procède aux corrections. Le commencement des travaux sera considéré comme une acceptation des conditions relatives à la réalisation de ces travaux.

### Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces ne soient lisses, sèches, exemptes de glace et de matériaux de rebuts, conformément aux prescriptions et recommandations du manufacturier.

### Ne pas poser de matériaux par temps pluvieux ou neigeux.

### La période de mûrissement du béton doit être d’au moins quatorze (14) jours; il est recommandé de procéder à un test d'adhérence avant la pose de membranes.

### S'assurer de la compatibilité des composantes des membranes avec les enduits, agents nettoyants ou autres produits déjà appliqués sur les surfaces à traiter.

### Toute fissure de plus de 3 mm de largeur doit être rapportée. Après approbation de l’autorité compétente, remplir la fissure de mastic d’étanchéité. Appliquer une bande de membrane de détail de 150 mm (6 po) de largeur centrée sur la fissure.

## MODE D’EXÉCUTION

### Les travaux d'étanchéité doivent s'exécuter d'une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

### Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage découlant des travaux de pose.

## ÉQUIPEMENT POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

### Maintenir l'équipement et les outils destinés à exécuter les travaux d'étanchéité dans un bon état d'usage.

## POSE DE L'APPRÊT

### Imprégner la surface avec l'apprêt à base de caoutchoucs synthétiques SBS à raison de : (supports poreux : 0,3 à 0,5 litre/m2, supports lisses : 0,1 à 0,25 litre/m2). Les surfaces préparées doivent être recouvertes par les membranes la même journée. Si ce n’est pas le cas, les surfaces apprêtées doivent être apprêtées de à nouveau.

## POSE DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

### S’assurer de sélectionner le bon produit en fonction de la température lors de l’application. Pour des applications à des températures inférieures à -10 (C, contacter votre représentant SOPREMA.

### Toutes les petites saillies (tuyaux, etc.) doivent être recouvertes au préalable d’une membrane de détail et scellées avec du mastic d’étanchéité.

### Tracer à la craie une ligne pour aligner la première laize de membrane.

### Tous les angles intérieurs et extérieurs doivent être préalablement recouverts d’une bande de membrane de détail de 150 mm (6 po) de largeur centrée sur le coin. Cette bande doit être appliquée directement sur le support sans présence de vide entre le support et la membrane.

### Installer la membrane en retirant progressivement le papier siliconé tout en appuyant sur la membrane afin de favoriser l’adhérence.

### On procédera de la même façon pour installer les membranes suivantes, en veillant à les aligner avec le rouleau précédent. Chaque laize devra chevaucher la précédente de 75 mm latéralement et de 150 mm transversalement.

### Les déchirures et trous devront être réparés avec la membrane appropriée.  La réparation devra excéder d’au moins 75 mm la surface affectée.  Le pourtour de la pièce de réparation sera scellé avec du mastic d’étanchéité.

### Terminer l’application en passant un rouleau maroufleur approuvé par le manufacturier sur l’ensemble de la membrane pour obtenir une adhérence totale.

### Le  haut de la membrane devra être fixé mécaniquement à la surface du béton au moyen de bordures métalliques.

### Appliquer le mastic spécifié sur la bordure supérieure pour prévenir les infiltrations et accumulations d’eau.

### Toute membrane d'étanchéité visible après le remplissage devra être protégée contre les rayons U.V. et les dommages mécaniques.

Note : Avant le remblayage, il est recommandé de recouvrir la membrane d’étanchéité d’un panneau de protection à l’aide du mastic spécifié.  Le remblayage devrait se faire immédiatement après l’installation des panneaux de protection.

## POSE DES PANNEAUX [DE DRAINAGE] [ISOLANTS]

Note : Spécifier l’article ci-dessous lorsque les panneaux embossés de polyéthylène haute densité sont spécifiés.

### Adhérer le panneau de drainage à la membrane d’étanchéité ou le maintenir en place à l’aide de fixations temporaires sans percer la membrane d’étanchéité.

### Le panneau de drainage doit être installé de façon à ce que le géotextile soit orienté vers le sol remblayé.

[OU]

Note : Spécifier l’article ci-dessous lorsque les panneaux de polystyrène extrudé sont spécifiés.

### Sur les panneaux d’isolant, appliquer des plots d’adhésif de 75 mm (3 po) à tous les 300 mm (12 po). Il peut être nécessaire d’utiliser plus d’adhésif selon le poids du panneau. Sur le dernier rang d’isolant, appliquer sur la partie supérieure de l’endos des panneaux une bande continue d’adhésif de 25 mm (1 po) de largeur. Cette bande permettra de protéger les plots d’adhésif en limitant l’écoulement d’eau derrière l’isolant en cas de pluie au début de la période de mûrissement.

Note :	En fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.

-FIN DE LA SECTION-