REVÊTEMENTS D’ÉTANCHÉITÉ 
EN FEUILLES DE BITUME MODIFIÉ ET APPLIQUÉS À L’ÉTAT LIQUIDE – PONTS

ALSAN CIVIL

ALSAN CIVIL SBS 1

ALSAN CIVIL SBS 2

CE DOCUMENT FOURNIT DES INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LES MÉTHODES D’INSTALLATION POUR LA GAMME DE PRODUITS ALSAN CIVIL, DES REVÊTEMENTS D’ÉTANCHÉITÉ EN FEUILLES DE BITUME MODIFIÉ ET APPLIQUÉS À L’ÉTAT LIQUIDE POUR L’ÉTANCHÉITÉ DES PONTS OU DE TOUS AUTRES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL AINSI QUE SES ACCESSOIRES.

VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB WWW.SOPREMA.CA POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FICHES TECHNIQUES, DES DEVIS ET DES DÉTAILS.

# GÉNÉRALITÉS

## DESCRIPTION

### Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et l'équipement requis pour compléter l'installation du système d’étanchéité en feuilles de bitume modifié et appliqué à l’état liquide pour les ouvrages de ponts et de génie civil, y compris la préparation de la surface et les accessoires.

### Il est recommandé que les lignes directrices de ce document soient lues conjointement avec les fiches techniques du produit.

### Système de revêtements d’imperméabilisation en feuilles de bitume modifié et appliqué à l’état liquide: [ALSAN CIVIL SBS 1] [ALSAN CIVIL SBS 2] de SOPREMA.

## EXIGENCES DE PERFORMANCE

### Installer le système d’étanchéité de manière à ce qu’il s’adapte aux mouvements des matériaux et des éléments structurels mis en place.

### Assurer la continuité des matériaux et des assemblages d’étanchéité en complémentarité avec les matériaux décrits dans les sections connexes.

## RÉFÉRENCES

### ASTM C501 : Méthode d'essai standard pour la résistance relative à l'abrasion des carreaux de céramique non émaillés par Taber Abraser.

### ASTM C794 : Méthode d'essai standard pour l'adhérence dans le pelage des mastics élastomères pour joints

### ASTM C957 : Spécification standard pour une teneur élevée en solides, membrane d’étanchéité en élastomère appliquée à l’état liquide à froid avec surface d’usure intégrée.

### ASTM C1202 : Méthode d’essai standard pour l’indication électrique de la capacité du béton à résister à la pénétration des ions chlorure.

### ASTM C1305 : Méthode d'essai standard pour la capacité de pontage des fissures de la membrane d'étanchéité à application liquide

### ASTM C1522 : Méthode d'essai standard pour l'extensibilité après vieillissement thermique des membranes d'étanchéité en élastomère à application liquide froide

### ASTM D257 : Méthodes d’essai standard pour la résistance CC ou la conductance des matériaux isolants.

### ASTM D412 : Méthodes d’essai normalisées pour le caoutchouc vulcanisé et les élastomères thermoplastiques – Tension.

### ASTM D471 : Méthode de test standard pour les propriétés du caoutchouc - Effet des liquides

### ASTM D2240 : Méthode d’essai standard pour la propriété du caoutchouc – Dureté du duromètre.

### ASTM D4541 : Méthode d’essai standard pour la résistance à l’arrachement des revêtements à l’aide de testeurs d’adhérence portatifs.

### ASTM D5147 :Méthodes d'essai standard pour l'échantillonnage et le test des matériaux en feuille bitumineux modifiés

### ASTM D5451 : Pratique standard pour l'échantillonnage à l'aide d'un échantillonneur de Trier

### ASTM D5602 : Méthode d'essai standard pour la résistance à la perforation statique des échantillons de membrane de toiture

### ASTM E96 : Méthodes d’essai standard pour la transmission de la vapeur d’eau des matériaux.

### CAN-CGSB-37.56-M 9ième ébauche : Membrane, Modified, Bituminous, Prefabricated, and Reinforced for Roofing

## OUVRAGES CONNEXES

### Division [03 00 00] [Béton]

### Division [05 0 00] [Métaux]

### Division [07 00 00] [Isolation thermique et étanchéité]

## DOCUMENTS À SOUMETTRE

### Soumettre les fiches techniques les plus récentes du fabricant ainsi que pour chacune des composantes spécifiées du système d’étanchéité appliqué à l’état liquide et en feuilles de bitume modifié.

### Soumettre des échantillons sur substrat rigide pour qu’ils soient approuvés par le propriétaire, l’architecte ou l’ingénieur précisé dans la Section 01 33 00- Documents/ Échantillons à soumettre.

### Soumettre les dessins d’atelier conformément à la Section 01 33 00- Documents/ Échantillons, pour qu’ils soient approuvés par le propriétaire, l’architecte ou l’ingénieur

## QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

### Les travaux décrits dans cette section doivent être exécutés par un sous-traitant compétent et certifié en travaux d’étanchéité, à l’emploi d’une entreprise possédant l’expérience et l’équipement adéquats et nécessaires à ces travaux décrits dans ce document.

## REPRÉSENTANT DU FABRICANT

### Au début des travaux d’étanchéité, un représentant du manufacturier des matériaux devra être présent sur le chantier.

### L’entrepreneur doit, en tout temps, permettre et faciliter l’accès au chantier à tout représentant du fabricant de matériaux d’étanchéité.

## ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

### Manipuler les matériaux avec un équipement approprié.

### Les matériaux seront livrés au chantier dans les contenants d’origine scellés et non endommagés.

### Les contenants devront afficher clairement le nom du fabricant et du produit, le numéro de lot et la date de fabrication du produit.

### Les matériaux livrés seront soigneusement entreposés et protégés adéquatement selon les recommandations du fabricant afin de prévenir la détérioration causée par l'humidité, la chaleur, les rayons directs du soleil ou par toute autre cause.

### Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut.

### Conditionner les produits d’étanchéité à des températures supérieures à 0 °C (32 °F) avant et pendant l’application. Le cas échéant, le conditionnement doit se faire 48 heures avant l’application. Les produits doivent être loin de la lumière directe du soleil et d’une source de chaleur.

## ASSURANCE DE LA QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

### Obtenir la membrane d’étanchéité (y compris les composants et les accessoires connexes) auprès d’un seul fabricant de membranes afin d’assurer la compatibilité et l’intégrité complète du système.

### Le manufacturier de produits de revêtement fournira une preuve de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001.

## GARANTIES

### Le fabricant des produits doit fournir un document écrit et signé, émis au nom du propriétaire, certifiant que le produit respecte toutes les caractéristiques physiques publiées par le fabricant pour une période de cinq ans à compter de la date de fin d’application des membranes liquides et en feuilles. Aucune lettre du fabricant modifiant sa garantie standard n’est acceptée; le certificat de garantie doit refléter les présentes exigences.

# PRODUITS

## FABRICANT DE LA MEMBRANE :

### SOPREMA CANADA INC.

### 1688, rue Jean-Berchmans-Michaud

### Drummondville, QC  J2C 8E9

### Site web : www.soprema.ca

## MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ EN FEUILLES AU BITUME MODIFIÉ

### Membrane constituée d'une armature en polyester non tissé et de bitume modifié SBS. La face supérieure est protégée par des granules et la sous-face est recouverte par un film plastique thermofusible.

### Propriétés :

#### Épaisseur :				4,5 mm

Note : Choisir les dimensions du rouleau de 1 m x 200 m quand vous spécifiez une installation avec l’équipement automatisé de grande taille et de 1 m x 8 m avec l’équipement automatisé de petite taille.

#### Dimensions :				1 m x 200 m [et/ou] 1 m x 8 m

#### Résistance à la déformation (kN/m) (CAN-CSGB-37.56-M 9e ébauche ):						Longitud. =   9,0 – Transv. =   7,0

#### Résistance à la traction (kN/m) (CAN-CSGB-37.56-M 9e ébauche):						Longitud. = 17,0 – Transv. = 12,5

#### Résistance à la traction (kN/m) (ASTM D5147):Longitud. = 17,0 – Transv. = 12,5

#### Allongement à la rupture (%) (CAN-CSGB-37.56-M 9e ébauche):

#### Longitud. = 60,0 – Transv. = 65,0

#### Allongement à la force maximale (ASTM D5147) : Longitud. = 50,0 – Transv. = 65,0

#### Souplesse à froid à -30°C (CAN-CSGB-37.56-M 9e ébauche):pas de fissuration

#### Flexibilité à basse température (ASTM D5147) : -20 °C

#### Résistance au poinçonnement statique (N) (CAN-CSGB-37.56-M 9e ébauche) : 						400

#### Résistance au poinçonnement statique (N) (ASTM D5602 modifié) : 215

### Produits spécifiés : ANTIROCK et ANTIROCK STARTER de SOPREMA.

  - MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉE À L’ÉTAT LIQUIDE AUX DÉTAILS ET RELEVÉS

### Membrane d’étanchéité liquide à deux composants à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) flexible à basse température et permet de réaliser des systèmes d’étanchéité sans voile de renfort. Elle est conçue pour l’étanchéité des ponts, stationnements et tout autre ouvrage de génie civil.

### Caractéristiques :

        - Dureté Shore D (ASTM D2240): 				>40

        - Contrainte max. (ASTM D412) :				>10,0 MPa

        - Allongement à la rupture (ASTM D412) :			180 %

        - Résistance à l’arrachement sur béton (ASTM D4541) : 		> 2 MPa

        - Résistance à l’arrachement sur acier (ASTM D4541) : 		> 2 MPa

##### Pontage de fissure dynamique

##### (-26°C, 3,2mm [-15°F, 1/8”]) (ASTM C1305) :			Aucune fissure

        - Résistance à la pénétration des ions chlorure (ASTM C1202) : 	Pénétration négligeable

        - Résistance au pelage :						6 000 N/m

        - Extensibilité après vieillissement thermique (ASTM C1522); 1/4”, pas de fissure

        - Résistance aux intempéries/vieillissement accéléré (ASTM C957) : Réussi

##### Adhérence en pelage après immersion dans l’eau (béton)(ASTM C794) : Réussi

##### Résistance chimique (eau, éthylène glycol, eaux minérales) (ASTM ASTM D471 selon ASTM C957) :				Réussi

##### Résistance à l’abrasion (CS-17, 1 kg, 1000 cycles) (ASTM C501) : 36 mg

##### Résistance au ballast dynamique (2 millions de cycles, AREMA) : Réussi

        - Perméance à la vapeur d’eau (ASTM E96 méthode B) : 		     0,2 perm

        - Résistivité volumique (ASTM D257) : 			1,0 × 1014 ohm•cm2

        - Résistivité de surfacique (ASTM D257) :		1,8 × 1015 ohms2

### Produit spécifié : ALSAN CIVIL 773 de SOPREMA.

  - MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉE À L’ÉTAT LIQUIDE (PAR PULVÉRISATION)

### Membrane d’étanchéité liquide pulvérisable à trois composants à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) flexible à basse température et permet de réaliser des systèmes d’étanchéité sans voile de renfort. Elle est conçue pour l’étanchéité des ponts, stationnements et tout autre ouvrage de génie civil.

### Caractéristiques :

        - Dureté Shore D (ASTM D2240) : 			>40

        - Contrainte max. (ASTM D412) :			>10 MPa

        - Allongement à la rupture (ASTM D412) :		 180 %

        - Résistance à l’arrachement sur béton (ASTM D4541) : 	> 2 MPa

        - Résistance à l’arrachement sur acier (ASTM D4541) : 	> 2 MPa

        - Résistance au pelage du système à 90°: 			6 000 N/m

        - Résistance aux intempéries/vieillissement accéléré (ASTM C957) : Réussi

        - Test de durabilité :					Réussi

        - Résistance aux chlorides (ASTM C1202) :		Réussi

        - Perméance à la vapeur d’eau (ASTM E96) : 		0,2 perm

        - Résistivité volumique (ASTM D257) : 			1,0 × 1014ohm•cm2

        - Résistivité de surfacique (ASTM D257) :		1,8 × 1015 ohms2

### Produit spécifié : ALSAN CIVIL 773 SP de SOPREMA.

## ACCESSOIRES

### ENDUIT DE COLMATAGE POUR FISSURES

#### Enduit de colmatage pour fissures à deux composantes formulées à partir de résines de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) à durcissement rapide et à très faible viscosité.

#### Produit spécifié : ALSAN CIVIL Z71 de SOPREMA

### APPRÊT

### Note : Conserver le paragraphe suivant quand le système Alsan SBS 1 est spécifié. L’apprêt aux polymères SBS est utilisé pour la surface courante uniquement.

#### Mélange de bitume modifié par des polymères SBS, des solvants volatils et des additifs promoteurs d’adhésion.

#### Produit spécifié : APPRÊT ANTIROCK de SOPREMA

### [ET]

### Note : L’apprêt PMMA est utilisé pour les détails et relevés des deux systèmes et pour la surface courante du système Alsan SBS 2.

#### Apprêt translucide à deux composantes formulées à partir de résines de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) à durcissement rapide.

#### Produit spécifié : ALSAN CIVIL P70 de SOPREMA

### AGENT RÉACTIF

#### Agent réactif sous forme de poudre à base de peroxyde de dibenzoyle utilisé pour induire le durcissement des résines de polyméthacrylate de méthyle (PMMA).

#### Produit spécifié : ALSAN RS CATALYST POWDER de SOPREMA

### SCELLANT

#### Mastic noir multiusage à base de bitume modifié aux SBS, de fibres et de charges minérales. Il s’utilise en complément d’étanchéité pour les détails sur les ouvrages de génie civil.

#### Propriétés :

##### Masse volumique à 20 °C (kg/L) :	1,12

##### Couleur :			Noir

##### Températures d’application :		0 à 35 °C (32 à 95 °F)

##### Teneur en solides (%) :			83

##### Point d’éclair, ASTM D-93 :		26 °C (79 °F)

#### Produit spécifié : SCELLANT ANTIROCK de SOPREMA.

### NETTOYANT

#### Solvant clair, utilisé pour nettoyer et réactiver la surface de transition des produits à prise rapide déjà mûris. Il peut également être utilisé comme solvant pour nettoyer un déversement de produit, les outils et l’équipement.

#### Produit spécifié : ALSAN RS CLEANER de SOPREMA

# EXÉCUTION

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

### Les conditions suivantes devront être respectées pour l’examen et la préparation des surfaces : ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces soient planes, sèches et exemptes de glace, d’huile, de graisse, de saleté, d’excès de mortier ou d’autres contaminants. L’abrasion de la surface est requise pour retirer les contaminants. Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits liquides pour retirer les contaminants. Remplir les surfaces endommagées afin que celles-ci soient les plus planes possibles.

### La température du substrat doit être supérieure de 3 °C au point de rosée durant l’application et le mûrissement des produits appliqués à l’état liquide. La température d’application doit se situer de -25 °C à 35 °C (-13 °F à 95 °F), pour des applications inférieures à 0°C, veuillez contacter un représentant SOPREMA.

### La période de mûrissement du béton doit être d’au moins vingt-huit (28) jours avec une résistance à la compression minimale de 24 MPa (3 500 psi); le béton doit être exempt de vides.

### Préparer la surface du béton afin d’obtenir un profil de surface (CSP de l’ICRI) de 3 ou 4. Utiliser un équipement spécial pour obtenir un tel profil. Le grenaillage est recommandé.

### Le substrat en béton doit avoir une teneur maximale en humidité de 5 % (ASTM F2659) ou 1,5 kg/100 m²/24 h (ASTM F1869) ou un contenu interne d’humidité relative de 75 % (ASTM F2170).

### Enlever tous les agents de démoulage ou autres contaminants sur la surface du substrat en béton; utiliser un agent de nettoyage approuvé tel que l’alcool isopropylique pour les éliminer complètement.

### S’assurer de la compatibilité de tous les composants de la membrane avec les agents de durcissement, les enduits ou d’autres matériaux déjà installés sur les surfaces à traiter.

### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en revêtement d’étanchéité appliqué à l’état liquide et en feuilles au bitume modifié auront la responsabilité d'inspecter et d'approuver la condition du support et s’assurer que les travaux connexes ont été dûment achevés. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis à l'entrepreneur pour qu'il procède aux corrections.

### La décision de commencer l’application du système implique l’acceptation de la surface de béton comme satisfaisante pour recevoir le système d’imperméabilisation.

## MÉTHODE D’EXÉCUTION

### Les travaux d’étanchéité doivent être exécutés d’une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

### Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage découlant des travaux d’application.

### Enlever les rubans adhésifs d’identification du produit sur les rouleaux de membrane.

### Un essai d’arrachement selon la norme ASTM D4541-02 du système complet devra être effectué à tous les 100m2 (1076 pi2) pour confirmer l’adhérence adéquate sur la surface. Une valeur d’adhésion minimale de 1,4 N/mm2 est exigée sur les surfaces de béton.

## ÉQUIPEMENT

### Maintenir l’équipement et les outils destinés à exécuter les travaux d’étanchéité dans un bon état d’usage.

Note : Spécifier le paragraphe ci-dessous pour l’installation de la membrane d’étanchéité avec l’équipement automatisé pour les rouleaux de grande taille (200 m).

### Utiliser l’équipement automatisé d’installation de membrane, [type Macaden], qui satisfait les conditions suivantes :

#### Installe des rouleaux de 1 m x 200 m.

#### Système d’autoguidage utilisant l’ultrason et l’infrarouge.

#### Buses à air chaud conditionnant le support et soudant la membrane.

#### Rouleaux de caoutchouc et d’acier optimisant l’adhérence de la membrane à la surface du support.

#### Équipement sécuritaire certifié UL et CGA.

Note : Spécifier le paragraphe ci-dessous pour l’installation de la membrane d’étanchéité avec l’équipement automatisé pour les rouleaux de 8 m.

### Utiliser l’équipement automatisé d’installation de membrane, [type Mini-Macaden], qui satisfait les conditions suivantes :

#### Installer des rouleaux de 1 m x 8 m.

#### Buses à air chaud soudant la membrane.

#### Rouleaux de caoutchouc adhérant la membrane à la surface du support.

## APPLICATION DE L’ENDUIT DE COLMATAGE DES FISSURES

### Mélanger le contenu du récipient de résine de l’enduit de colmatage des fissures à l’aide d’un agitateur mécanique à basse vitesse (300 tr/min) pendant deux minutes avant chaque utilisation et avant de verser la résine dans un deuxième récipient propre si vous effectuez un mélange par lot.

### Ajouter l’agent réactif spécifié préalablement mesuré au contenant de résine et remuer pendant deux minutes. Se référer à la fiche technique du produit pour connaître les quantités d’agent réactif requises.

### Pour les fissures allant jusqu’à 3 mm (1/8 po), verser la résine sur les fissures propres et sèches et niveler à l’aide d’un racloir plat ou d’un rouleau. La résine doit être complètement sèche avant l’application de l’apprêt.

### Toute fissure de plus de 3 mm (1/8 po) de largeur doit être rapportée. Après approbation de l’autorité compétente, remplir les fissures avec l’apprêt spécifié préalablement mélangé à du sable de silice. Se référer au fabricant pour connaître les dosages.

## APPLICATION DE L’APPRÊT PMMA SUR SURFACE COURANTE, DÉTAILS ET RELEVÉS

### Mélanger le contenu du récipient de résine de l’apprêt spécifié à l’aide d’un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min) pendant deux minutes avant chaque utilisation.

### Ajouter l’agent réactif spécifié préalablement mesuré au contenant de résine et remuer pendant deux minutes. Utiliser et mélanger seulement la quantité d’apprêt qui pourra être appliquée dans les 10 à 15 minutes suivantes. Se référer à la fiche technique du produit pour connaître les quantités d’agent réactif requises.

### Appliquer au rouleau ou au racloir une couche d’apprêt d’une épaisseur minimale de 0,54 mm (22 mils) de film humide sur le substrat sec, propre et préparé selon les recommandations du fabricant. L’apprêt doit être réparti uniformément sur la surface.

### Attendre au moins 30 minutes avant l’application des membranes d’étanchéité. S’assurer que l’apprêt est sec.

### Note : Utiliser l’article suivant lorsque le système ALSAN CIVIL SBS 1 est spécifié.

## APPLICATION DE L'APPRÊT AUX POLYMÈRES SBS SUR SURFACE COURANTE

### Agiter le contenant avant l’application.

### Appliquer l’apprêt sur les surfaces au rouleau ou au pinceau selon les recommandations du fabricant. Les surfaces préparées doivent être recouvertes par les membranes la même journée. Si ce n’est pas le cas, les surfaces apprêtées doivent être apprêtées à nouveau.

### L’apprêt doit être sec avant l’application des membranes d’étanchéité en feuilles au bitume modifié.

## INSTALLATION DE LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EN FEUILLES AU BITUME MODIFIÉ

### Dérouler la membrane parallèlement à l’axe longitudinal de la structure, dans le sens de la circulation.

Note : L’équipement Macaden permet à la membrane qui sera installée de suivre des courbes à un rayon maximum de 130 mètres.

### Souder la membrane d’étanchéité sur le support préalablement enduit d’apprêt.

### Installer la membrane d’étanchéité en feuilles en chevauchant les joints longitudinaux de 75 mm (3 po) et les joints transversaux de 150 mm (6 po).  Au bout des rouleaux, dégranuler une bande de 150 mm (6 po) sur toute la largeur afin d’installer la membrane suivante.

### Assurer un débordement de bitume fondu d’approximativement 12 mm (1/2 po) de largeur tout le long de chaque côté de la membrane.

### Terminer l’installation en vérifiant tous les joints des membranes d’étanchéité. Elles doivent être homogènes exemptes de poches d’air, de plissements ou de déchirures.

### Réparer les poches d’air : dégranuler la membrane autour de la poche d’air sur 150 mm (6 po) dans toutes les directions. Couper et soulever la partie de membrane non adhérée et la souder à la surface à l’aide d’un chalumeau et d’une truelle. Installer une pièce de membrane qui excédera d’au moins 150 mm (6 po) les limites de la surface à réparer. Utiliser une truelle biseautée pour sceller la bordure de la membrane.

Note : Utiliser l’article suivant lorsque la membrane d’étanchéité appliquée à l’état liquide aux détails et aux relevés est appliquée manuellement.

## APPLICATION DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉE À L’ÉTAT LIQUIDE AUX DÉTAILS ET AUX RELEVÉS

### Mélanger le contenu du récipient de résine de la membrane d’étanchéité appliquée à l’état liquide spécifié à l’aide d’un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min) pendant deux minutes avant chaque utilisation.

### Ajouter l’agent réactif spécifié préalablement mesuré au contenant de résine et remuer pendant deux minutes. Utiliser et mélanger seulement la quantité de résine qui pourra être appliquée dans les 10 à 15 minutes suivantes. Se référer à la fiche technique du produit pour connaître les quantités d’agent réactif requises.

### Appliquer à l’aide d’un racloir plat ou d’un rouleau une couche de la membrane d’étanchéité liquide d’une épaisseur de 2 mm (80 mils) de film humide sur le substrat préalablement enduit d’apprêt. La membrane d’étanchéité doit être répartie uniformément sur la surface.

### Utiliser une jauge dentelée pour vérifier l’épaisseur du film humide appliqué.

### Lorsque l’application de la membrane d’étanchéité appliquée à l’état liquide doit se faire en plusieurs jours, chevaucher la nouvelle membrane d’étanchéité de 50 mm (2 po) sur la membrane d’étanchéité existante installée le jour précédent. Aucune préparation n’est requise, sauf si la membrane d’étanchéité liquide déjà en place est sale ou contaminée sur le rebord du joint. Dans un tel cas, nettoyer avec le nettoyant spécifié le rebord de la membrane d’étanchéité existante avant l’application de la nouvelle membrane d’étanchéité.

Note : Utiliser cet article lorsque la membrane d’étanchéité appliquée à l’état liquide aux détails et relevés est appliquée par pulvérisation.

## APPLICATION DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉE À L’ÉTAT LIQUIDE AUX DÉTAILS ET RELEVÉS (PAR PULVÉRISATION)

### Mélanger le contenu du récipient de résine de la membrane d’étanchéité appliquée à l’état liquide spécifiée (partie A) à l’aide d’un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min) pendant deux minutes avant chaque utilisation.

### Ajouter l’agent réactif spécifié préalablement mesuré au contenant de résine (partie A) et remuer pendant deux minutes. Se référer à la fiche technique du produit pour connaître les quantités d’agent réactif requises. Pour des applications inférieures à 0°C, veuillez contacter un représentant SOPREMA pour connaître la charte DMPT.

### Appliquer par pulvérisation, à l’aide d’une pompe volumétrique à un rapport de 1:1, une couche de la membrane d’étanchéité liquide d’une épaisseur de 2 mm (80 mils) de film humide sur le substrat préalablement enduit d’apprêt. La membrane d’étanchéité doit être répartie uniformément sur la surface.

### Utiliser une jauge dentelée pour vérifier l’épaisseur du film humide appliqué.

### Lorsque l’application de la membrane d’étanchéité appliquée à l’état liquide doit se faire en plusieurs jours, chevaucher la nouvelle membrane d’étanchéité de 50 mm (2 po) sur la membrane d’étanchéité existante installée le jour précédent. Aucune préparation n’est requise, sauf si la membrane d’étanchéité liquide déjà en place est sale ou contaminée sur le rebord du joint. Dans un tel cas, nettoyer avec le nettoyant spécifié le rebord de la membrane d’étanchéité existante avant l’application de la nouvelle membrane d’étanchéité.

## APPLICATION DU SCELLANT

### Appliquer le scellant à la terminaison des relevés, aux joints d’expansion, aux périmètres des drains et tous autres détails, une fois la membrane d’étanchéité installée. Le scellant doit être installé à l’aide d’une truelle, d’un extrudeur ou d’une pompe.

## EXIGENCES MINIMALES POUR LA COUCHE DE ROULEMENT

### La couche de roulement en béton bitumineux sera mise en oeuvre dans un délai maximum de 72 heures après la pose de la membrane d’étanchéité. La membrane d’étanchéité accepte une circulation provisoire, à vitesse lente, de véhicules de chantier équipés de pneumatique et des chenilles de finisseur.  Cependant, dans les zones de manœuvre des engins sur chenilles, il y a lieu de prévoir une protection.  Toute autre circulation de véhicules demeure à la discrétion du surveillant de chantier.

### SOPREMA INC. ne requiert aucun liant d’accrochage sur la membrane avant l’application du béton bitumineux.

### La température du béton bitumineux à la pose sera de 140 oC minimum au point de contact avec la membrane.

### L’apparition de fissures indique qu’il y a formation de cloques entre la surface et la membrane. Il est immédiatement requis d’inciser à un angle de 45o un outil pointu de sorte que lorsque le rouleau fera la passe initiale, l’air emprisonné dans la cloque sera évacué et la chaleur du pavé contribuera à adhérer la membrane à la surface.

Note : L’épaisseur de la couche de roulement dépend de la charge et de la circulation que le béton bitumineux aura à supporter. Ainsi, l’épaisseur minimale est de 40 mm (1,6 po) après compaction pour les véhicules légers (y compris les zones accessibles occasionnellement aux véhicules de pompiers et aux camions de déménagement) et de 60 mm (2,4 po) après compaction pour les véhicules lourds. Dimensionner au cas par cas lorsque le revêtement sert à la circulation d’engins spéciaux (chariots élévateurs). Des variantes peuvent être envisagées dans le cas d’emploi d’enrobés de haute performance en respectant toutefois une épaisseur minimale de 40 mm (1,6 po).

### Épaisseur minimale de l’enrobé bitumineux après compaction : [40 mm (1,6 po)] [60 mm (2,4 po)].

## INSPECTION

### Inspecter toute la membrane d’étanchéité à la fin des travaux avant de poursuivre les travaux de recouvrement. Toutes les imperfections devront être réparées.

## NETTOYAGE ET PROTECTION

### L’installateur doit protéger le système d’étanchéité de tout dommage pendant l’installation. L’entrepreneur général doit prendre des dispositions pour protéger le système d’étanchéité pendant le reste de la période de construction. Réparer tout dommage pouvant survenir après l’installation.

### Retirer les matériaux de protection après l’installation.

### Chaque jour, nettoyer et éliminer du chantier tous les déchets et les débris afin d’éviter les dommages et les perturbations des opérations.

### Nettoyer les outils avec le nettoyant spécifié. Pour le nettoyage de l’équipement de pulvérisation, se référer aux recommandations du fabricant.

### Il est recommandé de couvrir l’installation aussitôt que possible.

Note : 	En fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.

-FIN DE LA SECTION-