REVÊTEMENT DE PLANCHER

POLYURÉTHANE CIMENTAIRE ‒

SYSTÈME AGRICOLE

ALSAN FLOOR AGRI HD

CE DOCUMENT FOURNIT DES INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LES MÉTHODES D’INSTALLATION POUR LES REVÊTEMENTS DE PLANCHER DE POLYURÉTHANE CIMENTAIRE POUR LES SYSTÈMES AGRICOLES AINSI QUE LEURS ACCESSOIRES.

VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB WWW.SOPREMA.CA POUR OBTENIR LA LISTE COMPLÈTE DES FICHES TECHNIQUES, DES DEVIS ET DES DÉTAILS.

# GÉNÉRALITÉS

## DESCRIPTION

### Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et l’équipement requis pour effectuer l’installation du système complet des revêtements de polyuréthane cimentaire spécifiés dans cette section, y compris la préparation de la surface et les accessoires.

### Il est recommandé que les lignes directrices de ce document soient lues conjointement avec les fiches techniques du produit.

### Système de revêtement de plancher de polyuréthane cimentaire : ALSAN FLOOR AGRI HD de SOPREMA.

## EXIGENCES DE PERFORMANCE

### Installer le système de façon à ce qu’il s’adapte aux mouvements des matériaux et des éléments structurels du bâtiment.

### Assurer la continuité des matériaux et assemblages des systèmes de polyuréthane cimentaire en complémentarité avec les matériaux décrits dans les sections connexes.

## RÉFÉRENCES

### ASTM D501 : Méthodes d’essai standard d’échantillonnage et d’analyse chimique des détergents alcalins

### ASTM D638 : Méthode d’essai normalisée pour les propriétés d’allongement des plastiques

### ASTM D790 : Méthodes d’essai standard pour les propriétés de flexion des plastiques non renforcés et renforcés et des matériaux isolants électriques

### ASTM D2240 : Méthode d’essai normalisée pour les propriétés des caoutchoucs [dureté mesurée au duromètre])

## OUVRAGES CONNEXES

### Division [01 00 00] [Exigences générales]

### Section [01 33 00] [Documents et échantillons à soumettre]

### Section [03 01 00] [Réfection des infrastructures en béton]

### Section [03 30 00] [Béton coulé sur place]

### Section [03 31 00] [Béton structural]

### Section [03 35 00] [Finition du béton]

### Section [03 39 00] [Mûrissement du béton]

### Section [07 90 00] [Produits d’étanchéité]

### Section [09 05 58] [Préparation mécanique des substrats de plancher]

## DOCUMENTATION TECHNIQUE

### Soumettre la fiche technique du fabricant pour chacun des composants du système de revêtement de plancher de polyuréthane cimentaire.

### Soumettre des échantillons de couleur sur substrat rigide pour leur approbation par le propriétaire, l’architecte ou l’ingénieur précisé dans la Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre.

### Soumettre les dessins d’atelier conformément à la Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre, pour leur approbation par le propriétaire, l’architecte ou l’ingénieur.

## QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

### Les travaux décrits dans cette section doivent être exécutés par un sous-traitant compétent et certifié en travaux de revêtement plancher, à l’emploi d’une entreprise possédant l’expérience et l’équipement adéquats et nécessaires aux travaux décrits dans ce document.

## REPRÉSENTANT DU MANUFACTURIER

### Au début des travaux de revêtement, un représentant du manufacturier des matériaux doit être présent sur le chantier.

### L’entrepreneur doit permettre et faciliter en tout temps l’accès au chantier à tout représentant du manufacturier précédemment mentionné.

## ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

### Les matériaux doivent être livrés au chantier dans les contenants d’origine scellés et non endommagés.

### Les contenants doivent afficher clairement le nom du fabricant et du produit, le numéro de lot et la date de fabrication du produit.

### Les matériaux livrés doivent être soigneusement entreposés et protégés adéquatement selon les recommandations du fabricant afin de prévenir la détérioration causée par l’humidité, la chaleur, les rayons directs du soleil ou tout autre élément.

### S’assurer que les aires d’entreposage pour les matériaux de revêtement et les surfaces soient au-dessus de 15 °C (59 °F) et en dessous de 21 °C (70 °F) pour une période minimale de 48 heures avant de commencer l’application.

## ASSURANCE DE LA QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

### Obtenir toutes les couches des systèmes de revêtement de plancher de polyuréthane cimentaire (y compris les composants et les accessoires connexes) auprès d’un seul fabricant de revêtement de manière à s’assurer de la compatibilité et de l’intégrité complète du système.

### Le manufacturier de produits de revêtement doit fournir une preuve de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001.

## GARANTIES

### Le fabricant des produits doit fournir un document écrit, émis au nom du propriétaire, certifiant que les produits respectent les caractéristiques physiques publiées par le manufacturier pour une période de cinq ans à compter de la date de fin d’installation des revêtements de plancher. Aucune lettre du manufacturier modifiant sa garantie standard ne sera acceptée. Le certificat de garantie doit refléter les présentes exigences.

# PRODUITS

## COUCHE D’USURE POLYURÉTHANE CIMENTAIRE

### Résine cimentaire autonivelante de polyuréthane à trois composantes contenant des agrégats utilisée comme couche autonivelante.

### Propriétés :

##### Partie 1 : 	Résine

##### Partie 2 : 	Durcisseur

##### Partie 3 : 	Agrégat

##### Force d’adhésion au béton (psi) :                        > 400

##### Coefficient de friction :	0,9

##### Résistance à la compression (psi) :                     7 100

##### Résistance à la flexion (psi) :                              2 500

##### Dureté (shore D) :                                               85-90

##### Résistance à la traction (psi) :                            1 050

### Produit spécifié : URECO STS de SOPREMA.

## COUCHE DE FINITION POLYURÉTHANE CIMENTAIRE

### Enduit cimentaire en polyuréthane à trois composantes utilisé comme couche de finition.

### Propriétés :

##### Partie 1 : 	Résine

##### Partie 2 : 	Durcisseur

##### Partie 3 : 	Agrégat

##### Résistant aux rayons UV :	Oui

##### Fini :	Semi-lustré

##### Force d’adhésion au béton (psi) :                        > 400

##### Résistance à la flexion (psi) :                              4 400

##### Dureté (shore D) :                                                85

##### Résistance à la traction (psi) :                             2 200

#### Produit spécifié : URECO XTC de SOPREMA.

#### [OU]

#### Enduit cimentaire en polyuréthane à trois composantes utilisé comme couche de finition.

#### Propriétés :

##### Partie 1 : 	Résine

##### Partie 2 : 	Durcisseur

##### Partie 3 : 	Agrégat

##### Fini :	Mat

##### Force d’adhésion au béton (psi) :                        > 400

##### Résistance à la flexion (psi) :                              4 400

##### Dureté (shore D) :                                               85

##### Résistance à la traction (psi) :                             2 200

#### Produit spécifié : URECO TC de SOPREMA.

## ACCESSOIRES

### ENDUIT BOUCHE-FISSURES

#### Enduit de réparation époxydique à deux composants de haute performance ayant un rapport de malaxage volumétrique de 2:1 (résine : durcisseur). Il est inodore et ne contient aucun VOC.

#### Propriétés :

##### Couleur partie A :			Noir

##### Couleur partie B :			Gris

##### Résistance à la compression (MPa) :			95,52

##### Force d’adhésion (MPa) :			4,13

##### Allongement (%) :			2

##### Dureté (shore D) :			85-95

##### Absorption d’eau (%) :			0,05

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 041 de SOPREMA.

### GRANULATS (sable de silice)

#### Dureté minimale de 6 sur l’échelle de Moh et de 32 mesh.

#### Produit spécifié : [       ]

### NETTOYANT

#### Solvant clair, utilisé pour nettoyer et réactiver la surface de transition des produits à prise rapide déjà mûris. Il peut également être utilisé comme solvant pour nettoyer un déversement de produit, les outils et l’équipement.

#### Produit spécifié : ALSAN RS CLEANER de SOPREMA

# EXÉCUTION DES TRAVAUX

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

### Les conditions suivantes doivent être remplies pour l’examen et la préparation des surfaces : ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces soient sèches, exemptes de glace, d’huile, de graisse, de saletés, d’excès de mortier ou d’autres contaminants.

### Préparer la surface et remplir toutes les aspérités, les zones rugueuses et les surfaces endommagées avant l’application du système.

### Préparation chimique de la surface : la préparation chimique de la surface (bouchardage à l’acide) est interdite et annulera la garantie du fabricant.

### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en revêtement de plancher sont responsables d’inspecter et d’approuver la condition du substrat et de s’assurer que les travaux connexes ont été dûment achevés. Le cas échéant, un avis de non-conformité doit être remis à l’entrepreneur afin qu’il procède aux corrections.

### La décision de commencer l’application implique l’acceptation de la surface de béton comme étant satisfaisante pour recevoir le système de revêtement.

### Appliquer les matériaux de revêtement conformément aux recommandations sur la sécurité et aux conditions atmosphériques requises par le manufacturier des matériaux de revêtement ou selon les lois et réglementations municipales, provinciales ou fédérales.

### Avant l’installation du système, le béton doit être mûri (minimum 28 jours) avec une dureté minimale de 24 MPa (3 500 psi).

### La surface du béton doit être préparée de sorte qu’elle respecte les profils CSP 3 ou 4 de l’International Concrete Repair Institute (ICRI). Afin d’obtenir ces profils, la méthode de grenaillage avec billes d’acier est recommandée (ICRI – Guide technique – 310.2R-2013).

### Le substrat de béton doit avoir un contenu maximal d’humidité relative interne de 98 % (ASTM F2170) et de 0,5 kg/100 m²/24 h (ASTM F1869) et doit être préparé de façon à obtenir une adhésion minimale du système de 1,4 MPa (200 psi) selon la norme CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04, section 6B.

### Joints de contrôle et fissures : Réparer et traiter les joints de contrôle et les fissures de plus de 1,6 mm (1/16 po) à l’aide de l’enduit bouche-fissures spécifié et conformément au mode d’emploi du fabricant.

## MODE D’EXÉCUTION

### Les travaux d’application doivent s’exécuter d’une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

### Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage découlant des travaux d’application.

### Le revêtement ne doit pas être appliqué lorsque la température de l’air ambiant ou de la surface à couvrir est inférieure à 5 °C (41 °F). La température d’application doit être supérieure à 5 °C (41 °F) pendant l’installation et pour les 12 heures précédentes et suivantes.

## ÉQUIPEMENT POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX

### Maintenir l’équipement et les outils destinés à exécuter les travaux de revêtement dans un bon état d’usage.

## APPLICATION DE L’ENDUIT BOUCHE-FISSURES

### Avec une spatule, verser une portion de la partie B de l’enduit bouche-fissures dans un contenant vide et ajouter une portion de la partie A pour un rapport de 2:1. Mélanger pendant 2 à 3 minutes afin d’obtenir une consistance homogène.

### Remplir les fissures avec l’enduit bouche-fissures à l’aide d’une truelle de finition en acier, d’un couteau à bande, d’une raclette en métal rigide ou d’une raclette en caoutchouc.

### Note : Le produit peut être sablé ou recouvert après les six premières heures de durcissement selon la surface et les conditions ambiantes.

## APPLICATION DE LA COUCHE D’USURE DE POLYURÉTHANE CIMENTAIRE

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes le contenu de la partie 1 afin d’uniformiser la couleur.

### Verser la partie 1 dans un mélangeur à circulation forcée, ajouter le contenant de la partie 2 et mélanger pendant 30 secondes.

### Ajouter graduellement les agrégats de la partie 3 et mélanger pendant environ 2 minutes afin d’obtenir un mélange lisse et homogène.

### Note : Afin de prolonger le temps de mûrissement, il est possible de mélanger la partie 1 et la partie 3 en premier et de terminer le mélange avec le durcisseur (partie 2).

### Appliquer le produit à l’aide d’un râteau dentelé pour obtenir une épaisseur de 3 mm à 6 mm (1/8 po à ¼ po).

### Rouler la surface avec un mouvement aller-retour à l’aide d’un rouleau débulleur en tirant toujours le rouleau vers soi.

### Appliquer par épandage des agrégats de silice 32 mesh jusqu’à saturation de la surface mouillée. Une fois la surface mûrie, enlever tout excédant d’agrégat de silice à l’aide d’un balai ou d’un aspirateur.

### Note : Prévoir une période de mûrissement de 8 à 10 heures à 21 °C (70 °F) avant d’appliquer une couche supérieure.

## APPLICATION DE LA COUCHE DE FINITION DE POLYURÉTHANE CIMENTAIRE

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes le contenu de la partie 1 afin d’uniformiser la couleur.

### Verser la partie 1 dans un mélangeur à circulation forcée et ajouter graduellement l’agrégat de la partie 3 et mélanger pendant 2 minutes jusqu’à obtenir un mélange homogène.

### Ajouter le durcisseur de la partie 2 et mélanger environ 1 minute ou jusqu’à l’obtention un mélange lisse et homogène.

### Verser immédiatement le mélange sur la surface à recouvrir. S’assurer d’avoir respecté le temps de mûrissement des produits utilisés avant d’appliquer la couche de finition.

### Effectuer l’application à l’aide d’un racloir, d’un rouleau de 10 mm sans charpie et d’un pinceau. Épandre le produit uniformément à l’aide du racloir et s’assurer de recouvrir toute la surface.

### Égaliser avec un rouleau en tirant vers soi, d’une extrémité à l’autre de la pièce afin d’obtenir l’épaisseur requise.

### Effectuer l’application aux périmètres et aux détails à l’aide d’un pinceau.

### Note : Prévoir une période de mûrissement de 8 à 10 heures à 21 °C (70 °F) avant de permettre la circulation piétonnière et de 12 à 16 heures pour la circulation véhiculaire légère.

## INSPECTION

### Inspecter toutes les couches du système de revêtement de polyuréthane cimentaire spécifié à la fin des travaux avant de poursuivre les travaux de recouvrement. Toutes les imperfections doivent être réparées.

## NETTOYAGE ET PROTECTION

### L’applicateur doit protéger le système de revêtement de polyuréthane cimentaire de tout dommage pendant l’application. L’entrepreneur général doit prendre des dispositions pour protéger le système de revêtement de polyuréthane cimentaire pendant le reste de la période de construction. Réparer tout dommage pouvant survenir après l’application.

### Retirer les matériaux de protection après l’application.

### Chaque jour, nettoyer et éliminer du chantier tous les déchets et les débris afin d’éviter les dommages et la perturbation des opérations.

### Nettoyer les outils avec le nettoyant spécifié. Pour le nettoyage de l’équipement de pulvérisation, se référer aux recommandations du fabricant.

NOTE: SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis ces devis et ces détails en fonction de l’évolution des techniques.

- FIN DE LA SECTION -