REVÊTEMENT DE PLANCHER

POLYURÉTHANE CIMENTAIRE

URECO FLOOR HD

CE DOCUMENT FOURNIT DES INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LES MÉTHODES D’INSTALLATION POUR LES REVÊTEMENTS DE PLANCHER DE POLYURÉTHANE CIMENTAIRE AINSI QUE LEURS ACCESSOIRES.

VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB WWW.SOPREMA.CA POUR OBTENIR LA LISTE COMPLÈTE DES FICHES TECHNIQUES, DES DEVIS ET DES DÉTAILS.

# GÉNÉRALITÉS

## DESCRIPTION

### Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et l’équipement requis pour effectuer l’installation du système complet des revêtements de polyuréthane cimentaire spécifiés dans cette section, y compris la préparation de la surface et les accessoires.

### Il est recommandé que les lignes directrices de ce document soient lues conjointement avec les fiches techniques du produit.

### Système de revêtement de plancher à chape épaisse en polyuréthane cimentaire : URECO FLOOR HD de SOPREMA.

## EXIGENCES DE PERFORMANCE

### Installer le système de façon à ce qu’il s’adapte aux mouvements des matériaux et des éléments structurels du bâtiment.

### Assurer la continuité des matériaux et assemblages des systèmes de polyuréthane cimentaire en complémentarité avec les matériaux décrits dans les sections connexes.

## RÉFÉRENCES

### ASTM C501 : Méthode d'essai standard pour la résistance relative à l'usure des carreaux de céramique non émaillés par le Taber Abraser.

### ASTM C579 : Méthodes d'essai standard pour la résistance à la compression des mortiers, coulis, revêtements monolithiques et bétons polymères résistants aux produits chimiques

### ASTM D638 : Méthode d’essai normalisée pour les propriétés d’allongement des plastiques

### ASTM D790 : Méthodes d’essai standard pour les propriétés de flexion des plastiques non renforcés et renforcés et des matériaux isolants électriques

### ASTM D2047 : Méthode d'essai standard pour le coefficient de frottement statique des surfaces de revêtement de sol polies tel que mesuré par la machine James.

### ASTM D2240 : Méthode d’essai normalisée pour les propriétés des caoutchoucs [dureté mesurée au duromètre])

### ASTM D4060 :Méthode d'essai standard pour la résistance à l'abrasion des revêtements organiques par le Taber Abraser

## OUVRAGES CONNEXES

### Division [01 00 00] [Exigences générales]

### Section [01 33 00] [Documents et échantillons à soumettre]

### Section [03 01 00] [Réfection des infrastructures en béton]

### Section [03 30 00] [Béton coulé sur place]

### Section [03 31 00] [Béton structural]

### Section [03 35 00] [Finition du béton]

### Section [03 39 00] [Mûrissement du béton]

### Section [09 05 58] [Préparation mécanique des substrats de plancher]

## DOCUMENTATION TECHNIQUE

### Soumettre la fiche technique à jour du fabricant pour chacun des composants du système de revêtement de plancher de polyuréthane cimentaire.

### Soumettre des échantillons de couleur sur substrat rigide pour leur approbation par le propriétaire, l’architecte ou l’ingénieur précisé dans la Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre.

### Soumettre les dessins d’atelier conformément à la Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre, pour leur approbation par le propriétaire, l’architecte ou l’ingénieur.

## QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

### Les travaux décrits dans cette section doivent être exécutés par un sous-traitant compétent et certifié en revêtement de plancher à base de polyuréthane cimentaire, à l’emploi d’une entreprise possédant l’expérience et l’équipement adéquats et nécessaires aux travaux décrits dans ce document.

## REPRÉSENTANT DU MANUFACTURIER

### Au début des travaux de revêtement, un représentant du manufacturier des matériaux doit être présent sur le chantier.

### L’entrepreneur doit permettre et faciliter en tout temps l’accès au chantier à tout représentant du manufacturier précédemment mentionné.

## ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

### Les matériaux doivent être livrés au chantier dans les contenants d’origine scellés et non endommagés.

### Les contenants doivent afficher clairement le nom du fabricant et du produit, le numéro de lot et la date de fabrication du produit.

### Les matériaux livrés doivent être soigneusement entreposés et protégés adéquatement selon les recommandations du fabricant afin de prévenir la détérioration causée par l’humidité, la chaleur, les rayons directs du soleil ou tout autre élément.

### S’assurer que les aires d’entreposage pour les matériaux de revêtement et les surfaces soient au-dessus de 15 °C (59 °F) et en-dessous de 21 °C (70 °F) pour une période minimale de 48 heures avant de commencer l’application.

## ASSURANCE DE LA QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

### Obtenir toutes les couches des systèmes de revêtement de plancher de polyuréthane cimentaire (y compris les composantes et les accessoires connexes) auprès d’un seul fabricant de revêtement de manière à s’assurer de la compatibilité et de l’intégrité complète du système.

## GARANTIES

### Le fabricant des produits doit fournir un document écrit, émis au nom du propriétaire, certifiant que les produits respectent les caractéristiques physiques publiées par le manufacturier pour une période de cinq ans à compter de la date de fin d’installation des revêtements de plancher. Aucune lettre du manufacturier modifiant sa garantie standard ne sera acceptée. Le certificat de garantie doit refléter les présentes exigences.

# PRODUITS

## COUCHE D’USURE AUTONIVELANTE DE POLYURÉTHANE CIMENTAIRE

### Résine cimentaire à base de polyuréthane à trois composantes contenant des agrégats, utilisée comme couche autonivelante installée à une épaisseur allant de 6 mm à 9 mm (1/4 po à 3/8 po).

### Propriétés :

##### Partie 1 : 	Résine

##### Partie 2 : 	Durcisseur

##### Partie 3 : 	Agrégat

##### Couleur : 	Gris acier, charbon, bleu profond, rouge brique, vert et bois de santal

##### Force d’adhésion au béton (psi) :                       > 400

##### Résistance à l’abrasion (mg perte) : 	35

##### Coefficient de friction :	0,9

##### Résistance à la compression (psi) :                     6 900

##### Résistance à la flexion (psi) :                              1 850

##### Dureté (shore D) :                                                85-90

##### Résistance à la traction (psi) :                              850

##### Température de service :	-84 °C à 104 °C

### Produit spécifié : URECO EG de SOPREMA.

## COUCHE DE FINITION POLYURÉTHANE CIMENTAIRE

### Enduit cimentaire en polyuréthane à trois composantes utilisé comme couche de finition pour les systèmes de polyuréthane cimentaire. Il est résistant aux rayons UV.

### Propriétés :

##### Partie 1 : 	Résine

##### Partie 2 : 	Durcisseur

##### Partie 3 : 	Agrégat

##### Couleur :	Gris pâle, gris acier, gris-bleu, charbon, bleu profond, rouge brique, vert et bois de santal

##### Résistant aux rayons UV :	Oui

##### Résistance à l’abrasion (mg perte) : 	30

##### Fini :	Semi-lustré

##### Force d’adhésion au béton (psi) :                        > 400

##### Résistance à la flexion (psi) :                              4 400

##### Dureté (shore D) :                                                85

##### Résistance à la traction (psi) :                             2 200

##### Température de service :	-84 °C à 104 °C

#### Produit spécifié : URECO XTC de SOPREMA.

#### [OU]

#### Enduit cimentaire en polyuréthane à trois composantes utilisé comme couche de finition mate pour les systèmes de polyuréthane cimentaire.

#### Propriétés :

##### Partie 1 : 	Résine

##### Partie 2 : 	Durcisseur

##### Partie 3 : 	Agrégat

##### Fini :	Mât

##### Couleur :	Gris acier, charbon, bleu profond, rouge brique, vert et bois de santal

##### Résistant aux rayons UV :	Non

##### Force d’adhésion au béton (psi) :                        > 400

##### Résistance à l’abrasion (mg perte) : 	30

##### Résistance à la flexion (psi) :                              4 400

##### Dureté (shore D) :                                                85

##### Résistance à la traction (psi) :                             2 200

##### Température de service :	-84 °C à 104 °C

#### Produit spécifié : URECO TC de SOPREMA.

## ACCESSOIRES

### ENDUIT BOUCHE-FISSURES

#### Pâte de réparation époxydique à deux composants de haute performance ayant un rapport de malaxage volumétrique de 2:1 (résine : durcisseur). Il est inodore et ne contient aucun VOC.

#### Propriétés :

##### Couleur partie A :			Noir

##### Couleur partie B :			Gris

##### Résistance à la compression (MPa) :			95,52

##### Force d’adhésion (MPa) :			4,13

##### Allongement (%) :			2

##### Dureté (Shore D) :			85-95

##### Absorption d’eau (%) :			0,05

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 041 de SOPREMA.

### GRANULATS (sable de silice)

#### Dureté minimale de 6 sur l’échelle de Moh et de 32 mesh.

#### Produit spécifié : [       ]

### NETTOYANT

#### Solvant clair, utilisé pour nettoyer et réactiver la surface de transition des produits à prise rapide déjà mûris. Il peut également être utilisé comme solvant pour nettoyer un déversement de produit, les outils et l’équipement.

#### Produit spécifié : ALSAN RS CLEANER de SOPREMA

# EXÉCUTION DES TRAVAUX

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

### Les conditions suivantes doivent être remplies pour l’examen et la préparation des surfaces : ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces soient sèches, exemptes de glace, d’huile, de graisse, de saletés, d’excès de mortier ou d’autres contaminants. Préparer la surface et remplir toutes les aspérités, les zones rugueuses et les surfaces endommagées avant l’application du système.

### Préparation chimique de la surface : la préparation chimique de la surface (bouchardage à l’acide) est interdite et annulera la garantie du fabricant.

### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en revêtement de plancher sont responsables d’inspecter et d’approuver la condition du substrat et de s’assurer que les travaux connexes ont été dûment achevés. Le cas échéant, un avis de non-conformité doit être remis à l’entrepreneur afin qu’il procède aux corrections.

### La décision de commencer l’application implique l’acceptation de la surface de béton comme satisfaisante pour recevoir le système de revêtement.

### Appliquer les matériaux de revêtement conformément aux recommandations sur la sécurité et aux conditions atmosphériques requises par le manufacturier des matériaux de revêtement ou selon les lois et réglementations municipales, provinciales ou fédérales.

### Avant l’installation du système, le béton doit être âgé de 7 à 10 jours.

### La surface du béton doit être préparée de sorte qu’elle respecte les profils CSP 3 ou 4 de l’International Concrete Repair Institute (ICRI). Afin d’obtenir ces profils, la méthode de grenaillage avec billes d’acier est recommandée (ICRI – Guide technique –
310.2R-2013). Pour l’installation de la couche d’usure polyuréthane cimentaire aux relevés et parois verticales, la surface du béton doit être préparée de sorte qu’elle respecte le profil CSP 2 de l’International Concrete Repair Institute (ICRI).

### Le substrat de béton doit avoir un contenu maximal d’humidité relative interne de 98 % (ASTM F2170) et de 0,5 kg/100 m²/24 h (ASTM F1869) et doit être préparé de façon à obtenir une adhésion minimale du système de 1,4 MPa (200 psi) selon la norme CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04, section 6B.

### Joints de contrôle et fissures : Réparer et traiter les joints de contrôle et les fissures de plus de 1,6 mm (1/16 po) à l’aide de l’enduit bouche-fissures spécifié et conformément au mode d’emploi du fabricant.

### Tous les détails de relevés (murs, colonnes, etc.) doivent également être préparés à l’aide de la couche d’usure de polyuréthane cimentaire spécifiée préalablement apprêtée avec l’apprêt spécifié.

### S’il y a lieu, les réparations de béton doivent être effectuées avec le mortier de polyuréthane cimentaire spécifié ou avec l’enduit bouche-fissures spécifié.

### Tracer une rainure d’ancrage à 100 mm (4 po) avant chaque arrêt de la chape, aux drains, aux rigoles et aux points de raccordement. La rainure doit avoir une largeur de 8 mm (3/8 po) et une profondeur équivalente au double de l’épaisseur du revêtement de sol.

### À toutes les extrémités qui n’aboutissent pas à un mur ou à une bordure, éviter de diminuer l’épaisseur. Conserver une épaisseur minimale de 4,5 mm (3/16 po) autour des drains, des rigoles et de toutes ouvertures aménagées dans le sol.

## MODE D’EXÉCUTION

### Les travaux d’application doivent s’exécuter d’une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

### Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage découlant des travaux d’application.

### Le revêtement ne doit pas être appliqué lorsque la température de l’air ambiant ou de la surface à couvrir est inférieure à 5 °C (41 °F). La température d’application doit être supérieure à 5 °C (41 °F) et en-dessous de 30 °C (86 °F) pendant l’installation et pour les 12 heures précédentes et suivantes.

## ÉQUIPEMENT POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX

### Maintenir l’équipement et les outils destinés à exécuter les travaux de revêtement dans un bon état d’usage.

## APPLICATION DE L’ENDUIT BOUCHE-FISSURES

### Avec une spatule, ajouter une portion de la partie B de l’enduit bouche-fissures dans un contenant vide et ajouter une portion de la partie A pour un rapport de 2:1. Mélanger pendant 2 à 3 minutes afin d’obtenir une consistance homogène.

### Remplir les fissures avec l’enduit bouche-fissures à l’aide d’une truelle de finition en acier, d’un couteau à bande, d’une raclette en métal rigide ou d’une raclette en caoutchouc.

### Note : Le produit peut être sablé ou recouvert après les six premières heures de durcissement selon la surface et les conditions ambiantes.

## APPLICATION DE LA COUCHE D’USURE DE POLYURÉTHANE CIMENTAIRE

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes le contenu de la partie 1 afin d’uniformiser la couleur.

### Verser la partie 1 dans un mélangeur à circulation forcée, ajouter le contenu de la partie 2 et mélanger pendant 30 secondes.

### Ajouter graduellement les agrégats de la partie 3 et mélanger pendant environ 2 minutes afin d’obtenir un mélange lisse et homogène.

### Note : Afin de prolonger le temps de mûrissement, il est possible de mélanger la partie 1 et la partie 3 en premier et de terminer le mélange avec le durcisseur (partie 2).

### Verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Effectuer l’application à l’aide d’une truelle en acier pour obtenir une épaisseur de 6 mm à 9 mm (¼ po à 3/8 po).

### Note : Prévoir une période de mûrissement de 8 à 10 heures à 21 °C (70 °F) avant d’appliquer une couche supérieure.

## APPLICATION DE LA COUCHE DE FINITION DE POLYURÉTHANE CIMENTAIRE

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes le contenu de la partie 1 afin d’uniformiser la couleur.

### Verser la partie 1 dans un mélangeur à circulation forcée, ajouter graduellement l’agrégat de la partie 3 et mélanger pendant 2 minutes jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

### Ajouter le durcisseur de la partie 2 et mélanger environ 1 minute ou jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et homogène.

### Verser immédiatement le mélange sur la surface à recouvrir. S’assurer d’avoir respecté le temps de mûrissement des produits utilisés avant d’appliquer la couche de finition.

### Effectuer l’application à l’aide d’un racloir, d’un rouleau de 10 mm sans charpie et d’un pinceau. Épandre le produit uniformément à l’aide du racloir et s’assurer de recouvrir toute la surface.

### Égaliser avec un rouleau en tirant vers soi afin d’obtenir l’épaisseur requise.

### Effectuer les périmètres et les détails à l’aide d’un pinceau.

### Note : Prévoir une période de mûrissement de 8 à 10 heures à 21 °C (70 °F) avant de permettre la circulation piétonnière et de 12 à 16 heures pour la circulation véhiculaire légère.

## INSPECTION

### Inspecter toutes les couches du système de revêtement de polyuréthane cimentaire spécifié à la fin des travaux avant de poursuivre les travaux de recouvrement. Toutes les imperfections doivent être réparées.

## NETTOYAGE ET PROTECTION

### L’applicateur doit protéger le système de revêtement de polyuréthane cimentaire de tout dommage pendant l’application. L’entrepreneur général doit prendre des dispositions pour protéger le système de revêtement de polyuréthane cimentaire pendant le reste de la période de construction. Réparer tout dommage pouvant survenir après l’application.

### Retirer les matériaux de protection après l’application.

### Chaque jour, nettoyer et éliminer du chantier tous les déchets et les débris afin d’éviter les dommages et la perturbation des opérations.

### Nettoyer les outils avec le nettoyant spécifié. Pour le nettoyage de l’équipement de pulvérisation, se référer aux recommandations du fabricant.

Note : En fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.

- FIN DE LA SECTION -