REVÊTEMENTS D’ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉS À L’ÉTAT LIQUIDE POUR AIRES DE CIRCULATION PIÉTONNIÈRE ET BALCONS

ALSAN LIGHT TRAFIK

CE DOCUMENT FOURNIT DES INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LES MÉTHODES D’INSTALLATION DES REVÊTEMENTS POUR LES AIRES DE CIRCULATION PIÉTONNIÈRE ET BALCONS À BASE DE POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANT AINSI QUE LES ACCESSOIRES.

VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB WWW.SOPREMA.CA POUR OBTENIR LA LISTE COMPLÈTE DES FICHES TECHNIQUES, DES DEVIS ET DES DÉTAILS.

# GÉNÉRALITÉS

## DESCRIPTION

### Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et l’équipement requis pour compléter l’installation du système de revêtements pour aires de circulation piétonnière et balcons à base de polyuréthane monocomposant spécifiés dans cette section, y compris la préparation de la surface et les accessoires.

### Système d’étanchéité à base de polyuréthane monocomposant : ALSAN LIGHT TRAFIK de SOPREMA.

## EXIGENCES DE PERFORMANCE

### Installer le système de manière à ce qu’il s’adapte aux mouvements des matériaux et des éléments structurels.

### Assurer la continuité des matériaux et assemblages des systèmes à base de polyuréthane monocomposant en complémentarité avec les matériaux décrits dans les sections connexes.

## RÉFÉRENCES

### ASTM D412 : Méthodes d’essai normalisées pour le caoutchouc vulcanisé et les élastomères thermoplastiques – Tension.

### ASTM D2240 : Méthode d’essai normalisée pour les propriétés des caoutchoucs (dureté mesurée au duromètre)

### CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04 section 6B : Constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton

## OUVRAGES CONNEXES

### Division [01 00 00] [Exigences générales]

### Section [01 33 00] [Documents et échantillons à soumettre]

### Section [03 01 00] [Réfection des infrastructures en béton]

### Section [03 30 00] [Béton coulé sur place]

### Section [03 31 00] [Béton structural]

### Section [03 35 00] [Finition du béton]

### Section [03 39 00] [Mûrissement du béton]

### Section [07 90 00] [Produits d’étanchéité]

## DOCUMENTATION TECHNIQUE

### Soumettre la fiche technique à jour du fabricant pour chacune des composantes du système de revêtement d’étanchéité.

### Soumettre les dessins d’atelier conformément à la Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre, pour l’approbation par le propriétaire, l’architecte ou l’ingénieur

## QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

### Les travaux décrits dans cette section doivent être exécutés par un sous-traitant compétent et certifié en travaux d’étanchéité, à l’emploi d’une entreprise possédant l’expérience et l’équipement adéquats et nécessaires aux travaux décrits dans ce document.

## REPRÉSENTANT DU MANUFACTURIER

### Au début des travaux de revêtement d’étanchéité, un représentant du manufacturier des matériaux doit être présent sur le chantier.

### L’entrepreneur doit permettre et faciliter en tout temps l’accès au chantier à tout représentant du manufacturier précédemment mentionné.

## ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

### Les matériaux seront livrés au chantier dans les contenants d’origine scellés et non endommagés.

### Les contenants doivent afficher clairement le nom du fabricant et du produit, le numéro de lot et la date de fabrication du produit.

### Les matériaux livrés seront soigneusement entreposés et protégés adéquatement selon les recommandations du fabricant afin de prévenir la détérioration causée par l’humidité, la chaleur, les rayons directs du soleil ou par tout autre élément.

### S’assurer que les aires d’entreposage pour les matériaux de revêtement d’étanchéité soient au-dessus de 10 °C (50 °F).

## ASSURANCE QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

### Obtenir toutes les couches des systèmes de revêtement d’étanchéité (y compris les composantes et les accessoires connexes) auprès d’un seul fabricant de revêtements d’étanchéité de manière à s’assurer de la compatibilité et de l’intégrité complète du système.

### Le manufacturier de produits de revêtement d’étanchéité doit fournir une preuve de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001.

## ÉCHANTILLONS DE L’OUVRAGE

### Un échantillon d’au moins 2 m² (20 pi²) représentatif de chaque système doit être fait sur le site, examiné et accepté par toutes les parties avant de débuter tous travaux. L’échantillon servira de guide pour l’installation de chaque système du projet au complet.

## GARANTIES

### Le fabricant des produits fournira un document écrit, émis au nom du propriétaire, certifiant que les produits rencontreront les caractéristiques physiques publiées par le manufacturier pour une période de 5 ans à compter de la date de fin d’application des revêtements d’étanchéité. Aucune lettre du manufacturier modifiant sa garantie standard ne sera acceptée. Le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

# PRODUITS

## FABRICANT DE LA MEMBRANE :

### SOPREMA CANADA INC

### 1688, rue Jean-Berchmans-Michaud

### Drummondville, QC, J2C 8E9

### Site Web : www.soprema.ca

## MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

### Résine polyuréthane monocomposant utilisée comme membrane d’étanchéité.

### Propriétés :

##### Couleur :	Gris

##### Viscosité (cP) :	1500-3500

##### Teneur en solides (%) :	75

##### Allongement à la rupture (%) ASTM D-412 :	600

##### Résistance à la traction (MPa) ASTM D-412 :	8

##### Dureté (Shore A) ASTM D2240 : 	80

### Produit spécifié : ALSAN TRAFIK HP 520 de SOPREMA.

## COUCHE D’USURE

### Résine polyuréthane monocomposant aliphatique utilisée comme couche d’usure.

### Propriétés :

##### Couleur :	Gris, Gris foncé

##### Viscosité (cP) :	2000

##### Teneur en solides (%) :	72

##### Allongement à la rupture (%) ASTM D-412 :	500

##### Résistance à la traction (MPa) ASTM D-412 :	13

##### Dureté (Shore A) ASTM D2240 : 		96

### Produit spécifié : ALSAN TRAFIK HP 530 de SOPREMA.

## COUCHE DE FINITION

### Résine polyuréthanne monocomposante utilisée comme couche de finition.

### Propriétés :

##### Couleur :	Transparent

##### Viscosité (cP) :	250

##### Teneur en solides (%) :	66

##### Allongement à la rupture (%) ASTM D-412 :	100

##### Résistance à la traction (MPa) ASTM D-412 :	13 (1 885 psi)

### Produit spécifié : ALSAN TRAFIK HP 540 de SOPREMA.

## ACCESSOIRES

### APPRÊT ÉPOXY

#### Apprêt époxyde utilisé dans les systèmes de polyuréthane ou d’époxy dans le but de favoriser l’adhérence des revêtements et peut agir comme pare-vapeur lorsqu’appliqué à 10 mils d’épaisseur minimum.

#### Propriétés :

##### Couleur partie A :			Transparent ou blanc translucide

##### Couleur partie B :			Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :			870

##### Viscosité partie B (cP) :			2150

##### Teneur en solides (%) :			100

##### Force d’adhésion (MPa) :			> 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 101 de SOPREMA.

### [OU]

### APPRÊT POLYURÉTHANE

### Résine polyuréthane à deux composants, utilisée comme apprêt sur le béton.

### Propriétés :

##### Couleur partie A :	Clair

##### Couleur partie B :	Brunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	250

##### Viscosité partie B (cP) :	125

##### Teneur en solides (%) :	100 %

##### Force d’adhésion (MPa) :			3

### Produit spécifié : ALSAN TRAFIK HP 515 de SOPREMA.

### ENDUIT BOUCHE-FISSURES

#### Scellant adhésif de polyéther hydroréactif sans solvant, à faible teneur en COV et sans isocyanates. Pour des applications au-dessus de 0 °C.

#### Produit spécifié : SCELLANT SOPRASEAL de SOPREMA.

### ACCÉLÉRATEUR

#### Additif ajouté à la membrane d’étanchéité liquide pour accélérer le temps de séchage.

#### Produit spécifié : ACCÉLÉRATEUR ALSAN de SOPREMA.

### GRANULATS (sable de silice)

#### Dureté minimale de 6 sur l’échelle de Moh.

#### Produit spécifié : [       ]

### COLORANT

#### Pâte pigmentaire qui est ajoutée à l’ALSAN TRAFIK HP 540.

#### Couleurs disponibles : Gris, gris foncé, gris silex, beige, blanc, jaune, bleu, noir et rouge.

#### Produit spécifié : ALSAN TRAFIK HP COLORANT de SOPREMA.

### NETTOYANT

#### Solvant clair, utilisé pour nettoyer et réactiver la surface de transition des produits à prise rapide déjà mûris. Il peut également être utilisé comme solvant pour nettoyer un déversement de produit, les outils et l’équipement.

#### Produit spécifié : ALSAN RS CLEANER de SOPREMA

# EXÉCUTION

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

### Les conditions suivantes devront être remplies pour l’examen et la préparation des surfaces : ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces soient sèches, exemptes de glace, d’huile, de graisse, de saleté, d’excès de mortier ou d’autres contaminants. Remplir toutes les aspérités, zones rugueuses et les surfaces endommagées avant l’application du système.

### Préparation chimique de la surface : La préparation chimique de la surface (bouchardage à l’acide) est interdite et annulera la garantie du fabricant.

### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en revêtement d’étanchéité auront la responsabilité d’inspecter et d’approuver la condition du substrat et de s’assurer que les travaux connexes ont été dûment achevés. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis à l’entrepreneur pour qu’il procède aux corrections.

### La décision de commencer l’application implique l’acceptation de la surface comme étant satisfaisante pour recevoir le système de revêtement d’étanchéité.

### Appliquer les matériaux de revêtement conformément à la sécurité et aux conditions atmosphériques requises par le manufacturier des matériaux de revêtement ou selon les lois et réglementations municipales, provinciales ou fédérales.

### Avant l’installation du système, le béton doit être mûri (minimum 28 jours) avec une dureté minimale de 24 MPa (3 500 psi).

### La surface du béton doit être préparée de sorte qu’elle respecte les profils CSP 3 ou 4 de l’International Concrete Repair Institute (ICRI). Afin d’obtenir ces profils, la méthode de grenaillage avec billes d’acier est recommandée (ICRI – Guide technique –
310.2R-2013).

### Le substrat de béton doit avoir un contenu maximal d’humidité de 75 % RH interne (ASTM F2170) et 1,5 kg/100 m²/24 h (ASTM F1869) et doit être préparé de façon à obtenir une adhérence du système minimale de 1,4 MPa (200 psi) selon la norme CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04 Section 6B (ou ASTM D 7234).

### Joints de contrôle et fissures : Réparer et traiter les joints de contrôle et les fissures de plus de 1,6 mm (1/16 po) à l’aide de l’enduit bouche-fissures spécifié et conformément au mode d’emploi du fabricant.

### S’il y a lieu, les réparations de béton doivent être effectuées avec un mélange d’apprêt et fumée de silice ou avec des produits appropriés.

## MODE D’EXÉCUTION

### Les travaux doivent s’exécuter d’une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

### Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage découlant des travaux de pose.

### Le revêtement ne doit pas être installé lorsque la température de l’air ambiant ou de la surface à couvrir est inférieure à 5 °C. Les températures d’installation doivent être supérieures à 5 °C pour les 12 heures avant, pendant et après l’installation.

### Il ne doit pas être installé par temps pluvieux ou lorsque des précipitations sont imminentes. Ces consignes sont valides pour les 12 heures avant l’application, pendant l’application et les 12 heures suivant l’application du produit.

## ÉQUIPEMENT POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX

### Maintenir l’équipement et les outils destinés à exécuter les travaux de revêtement dans un bon état d’usage.

## APPLICATION DE L’APPRÊT (ÉPOXY)

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes le contenu de la partie A de l’apprêt et y ajouter le contenu de la partie B.

### Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
(200 à 400 tr/min), et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène et verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Appliquer à l’aide d’un rouleau ou d’un racloir plat afin d’obtenir une épaisseur de 254 micromètres (10 mils) à l’état humide.

### Note : L’apprêt doit être sec au toucher avant l’application de la membrane d’étanchéité (temps de recouvrement maximum 72 heures).

## APPLICATION DE L’APPRÊT POLYURÉTHANE

### Mélanger indépendamment le contenu de la partie A et celui de la partie B pendant 2 à 3 minutes. Ajouter la partie B à la partie A en s’assurant de bien incorporer tout le contenu.

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
(300-450 tr/min) et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène.

### Appliquer à l’aide d’un rouleau ou d’un racloir plat afin d’obtenir une épaisseur de 203 à 254 micromètres (8 à10 mils) à l’état humide.

### Note : Le temps d’utilisation du mélange est de 50 minutes, à 25 °C (77 °F).

### Note : L’apprêt doit être sec au toucher avant l’application de la membrane d’étanchéité (temps de recouvrement maximum 36 heures).

## APPLICATION DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

### Incorporer l’accélérateur spécifié dans le contenant de la résine de la membrane d’étanchéité.

### À l’aide d’un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min), mélanger le contenu du récipient de résine pendant 2 minutes.

### Appliquer une couche de résine sur le substrat à l’aide d’un racloir dentelé de 6 mm (3/16 po), d’une épaisseur de 0,7 mm (28 mils) à l’état humide.

### À l’aide d’un rouleau, niveler la couche encore liquide de la membrane d’étanchéité.

### Note : La membrane d’étanchéité doit être sèche avant l’application de la couche d’usure (temps de recouvrement maximum 36 heures).

## APPLICATION DE LA COUCHE D’USURE

### Mélanger le contenant pendant 2-3 minutes avant l’application.

### Appliquer une couche de la membrane d’usure à l’aide d’un rouleau d’une épaisseur de 0,4 mm (14 mils) à l’état humide.

### Ajouter du sable de silice à la volée partiellement sur la couche d’usure encore humide afin d’obtenir un fini antidérapant. Rouler à contresens à l’aide d’un rouleau, afin de bien encapsuler le sable de silice dans la résine.

## APPLICATION DE LA COUCHE DE FINITION

### Mélanger le contenant pendant 2-3 minutes avant l’application.

### Lorsque le colorant est utilisé, vider complètement le contenant du colorant dans le contenant de la couche de finition. Bien mélanger pendant au moins 1 minute à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse (300-450 tr/min) et d’une palette à mélanger de type « Jiffy » afin d’assurer une couleur uniforme.

### Appliquer une couche de finition à l’aide d’un rouleau d’une épaisseur de 250 micromètres (10 mils) à l’état humide.

### Note : On doit attendre 72 heures après l’installation de la couche de finition avant de pouvoir circuler sur la surface.  Fournir et installer des barrières temporaires pour protéger la membrane pendant la période de mûrissement.

## INSPECTION

### Inspecter toutes les couches du système spécifié appliqué à l’état liquide à la fin des travaux avant de poursuivre les travaux de recouvrement. Toutes les imperfections devront être réparées.

## NETTOYAGE ET PROTECTION

### L’applicateur doit protéger le système de revêtement d’étanchéité appliqué à l’état liquide de tout dommage pendant l’application. L’entrepreneur général doit prendre des dispositions pour protéger le système de revêtement appliqué d’étanchéité à l’état liquide pendant le reste de la période de construction. Réparer tout dommage pouvant survenir après l’application.

### Retirer les matériaux de protection après l’application.

### Chaque jour, nettoyer et éliminer du chantier tous les déchets et les débris afin d’éviter les dommages et les perturbations des opérations.

### Nettoyer les outils avec le nettoyant spécifié. Pour le nettoyage de l’équipement de pulvérisation, se référer aux recommandations du fabricant.

### Il est recommandé de couvrir l’installation aussitôt que possible.

Remarque : En fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.

- FIN DE LA SECTION -