REVÊTEMENTS D’ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉS À L’ÉTAT LIQUIDE

POUR AIRES DE CIRCULATION VÉHICULAIRE ET ÉTANCHÉITÉ INTÉRIEUR

ALSAN TRAFIK EP

CE DOCUMENT FOURNIT DES INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LES MÉTHODES D’INSTALLATION POUR LES REVÊTEMENTS D’ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉS À L’ÉTAT LIQUIDE POUR LES AIRES DE CIRCULATION VÉHICULAIRE ET POUR LES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS NÉCESSITANT DE L’ÉTANCHÉITÉ AINSI QUE LES ACCESSOIRES.

VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB WWW.SOPREMA.CA POUR OBTENIR LA LISTE COMPLÈTE DES FICHES TECHNIQUES, DES DEVIS ET DES DÉTAILS.

# GÉNÉRALITÉS

## DESCRIPTION

### Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et l’équipement requis pour compléter l’application du système d’étanchéité appliqué à l’état liquide pour les aires de circulation véhiculaire et pour les environnements intérieurs nécessitant de l’étanchéité, y compris la préparation de la surface et les accessoires.

### Il est recommandé que les lignes directrices de ce document soient lues conjointement avec les fiches techniques du produit.

### Système de revêtement d’étanchéité appliqué à l’état liquide : ALSAN TRAFIK EP de SOPREMA.

## EXIGENCES DE PERFORMANCE

### Installer le système d’étanchéité de manière à ce qu’il s’adapte aux mouvements des matériaux et des éléments structurels mis en place.

### Assurer la continuité des matériaux et des assemblages d’étanchéité en complémentarité avec les matériaux décrits dans les sections connexes.

## RÉFÉRENCES

### ASTM C1305 : Méthode d'essai standard pour la capacité de pontage des fissures de la membrane d'étanchéité à application liquide.

### ASTM D412 : Méthodes d’essai normalisées pour le caoutchouc vulcanisé et les élastomères thermoplastiques – Tension.

### ASTM D570 : Méthode d'essai standard pour l'absorption d'eau des plastiques.

### ASTM D695-10 : Méthode d'essai normalisée pour les propriétés de compression des plastiques rigides

### ASTM D891 : Méthodes d'essai standard pour la densité, apparente, des produits liquides chimiques industriels.

### ASTM D2240 : Méthode d’essai standard pour la propriété du caoutchouc – Dureté du duromètre.

### ASTM D2369: Méthode d'essai standard pour le contenu volatil des revêtements.

### ASTM D4060-10 : Méthode d'essai normalisée pour la résistance à l'abrasion des enduits organiques par l'abrasimètre Taber

### ASTM D5895 : Méthodes d'essai standard pour évaluer le séchage ou le durcissement pendant la formation de film de revêtements organiques à l'aide d'enregistreurs mécaniques.

### ASTM D7234: Méthode d'essai standard pour la force d'adhérence par arrachement des revêtements sur le béton à l'aide de testeurs d'adhérence portatifs par arrachement

### ASTM E96 : Méthodes d'essai standard pour la transmission de la vapeur d'eau des matériaux.

### ASTM G21 :Pratique standard pour déterminer la résistance aux champignons des matériaux polymères synthétiques.

## OUVRAGES CONNEXES

### Division [03 00 00] [Béton]

### Division [05 0 00] [Métaux]

### Division [07 00 00] [Isolation thermique et étanchéité]

## DOCUMENTATION À SOUMETTRE

### Soumettre les fiches techniques les plus récentes du fabricant ainsi que pour chacune des composantes spécifiées du système d’étanchéité appliqué à l’état liquide.

## QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

### Seule une main-d’œuvre compétente et certifiée en travaux d'étanchéité, à l'emploi d'une entreprise possédant l’expérience ainsi que l'équipement adéquat et nécessaire à de tels travaux, pourra exécuter ceux-ci.

## REPRÉSENTANT DU FABRICANT

### Au début des travaux d’étanchéité, un représentant du manufacturier des matériaux doit être présent sur le chantier.

### L’entrepreneur doit, en tout temps, permettre et faciliter l’accès au chantier à tout représentant du fabricant de matériaux d’étanchéité liquides appliqués à froid.

## ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

### Manipuler les matériaux avec un équipement approprié.

### Les matériaux seront livrés au chantier dans les contenants d’origine scellés et non endommagés.

### Les contenants doivent afficher clairement le nom du fabricant et du produit, le numéro de lot et la date de fabrication du produit.

### Les matériaux livrés doivent être soigneusement entreposés et protégés adéquatement selon les recommandations du fabricant afin de prévenir la détérioration causée par l’humidité, la chaleur, les rayons directs du soleil ou par tout autre élément.

### Conditionner les produits d’étanchéité à des températures supérieures à 10 °C (50 °F) avant et pendant l’application.

## ASSURANCE QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

### Obtenir la membrane d’étanchéité (y compris les composantes et les accessoires connexes) auprès d’un seul fabricant de membranes afin d’assurer la compatibilité et l’intégrité complète du système.

### Le manufacturier de produits de revêtement doit fournir une preuve de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001.

## GARANTIES

### Le fabricant des produits doit fournir un document écrit et signé, émis au nom du propriétaire, certifiant que le produit respecte toutes les caractéristiques physiques publiées par le fabricant pour une période de cinq ans à compter de la date de fin d’application des membranes liquides. Aucune lettre du fabricant modifiant sa garantie standard n’est acceptée. Le certificat de garantie doit refléter les présentes exigences.

# PRODUITS

## FABRICANT DE LA MEMBRANE :

### SOPREMA CANADA INC.

### 1688, rue Jean-Berchmans-Michaud

### Drummondville, QC  J2C 8E9

### Site Web : www.soprema.ca

## MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

### Résine polyuréthanne 100% solides à deux composants, sans composé organique volatil (COV) et sans odeur.

### Propriétés :

##### Couleur partie A :	Blanc

##### Couleur partie B :	Ambré

##### Viscosité partie A (cP) :	2 700

##### Viscosité partie B (cP) :	600

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) CAN/CSA-A23.1-04 : > 2.0

##### Allongement à la rupture (%) ASTM D-412 :	150

##### Contrainte maximale (MPa) ASTM D-412 :	> 5

##### Absorption d’eau (24h) (%) ASTM D570 :	0,3

##### Teneur en COV (g/l) ASTM D2369 : 	< 6

##### Pontage de fissure ASTM C1305 :	Réussi

##### Transmission de vapeur (perms) ASTM E96 :	0,3

##### Dureté (Shore A) ASTM D2240 :	75-80

##### Temps de séchage, @ 22 °C 50% HR ASTM D5895 : 8hrs

### Produit spécifié : ALSAN TRAFIK PU 221 de SOPREMA.

## COUCHE DE FINITION COLORÉE

### Enduit de finition époxyde bicomposant coloré qui a été formulé pour la protection des planchers de béton intérieurs. Cette résine liquide à haute teneur en solides (100 %) est autonivelante et offre un fini lisse, brillant et durable.

### Propriétés :

##### Couleur partie A :	Gris pâle, gris foncé, gris silex,  blanche ou noire

##### Couleur partie B :	Claire à ambrée

##### Viscosité partie A (cP) :	2200-2500

##### Viscosité partie B (cP) :	< 500

##### Teneur en solides (%) :	100

##### Force d’adhésion (MPa) :			> 2

##### Dureté (Shore D) :			> 76

##### Résistance à l'abrasion, (perte de masse pour 1000 cycles, roue CS17, poids 1000 g) (mg) :					65-120

##### C.O.V. (g/L):					< 29

### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 440 de SOPREMA.

## ACCESSOIRES

### APPRÊT

#### Apprêt époxyde utilisé dans les systèmes de polyuréthane ou d’époxy dans le but de favoriser l’adhérence des revêtements et peut agir comme pare-vapeur lorsqu’appliqué à 10 mils d’épaisseur minimum.

#### Propriétés :

##### Couleur partie A :			Transparent ou blanc translucide

##### Couleur partie B :			Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :			870

##### Viscosité partie B (cP) :			2150

##### Teneur en solides (%) :			100

##### Force d’adhésion (MPa) :			> 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 101 de SOPREMA.

### [OU]

### Résine polyuréthane à deux composants, utilisée comme apprêt sur le béton.

### Propriétés :

##### Couleur partie A :	Clair

##### Couleur partie B :	Brunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :	250

##### Viscosité partie B (cP) :	125

##### Teneur en solides (%) :	100 %

##### Force d’adhésion (MPa) :			3

### Produit spécifié : ALSAN TRAFIK HP 515 de SOPREMA.

### ENDUIT BOUCHE-FISSURES

#### Scellant adhésif de polyéther hydroréactif sans solvant, à faible teneur en COV et sans isocyanates. Pour des applications au-dessus de 0 °C.

#### Produit spécifié : SCELLANT SOPRASEAL de SOPREMA.

### GRANULATS (sable de silice)

#### Dureté minimale de 6 sur l’échelle de Moh. Sèche avec tamisage de 24 (mesh).

#### Produit spécifié : [       ].

### NETTOYANT

#### Solvant clair, utilisé pour nettoyer et réactiver la surface de transition des produits à prise rapide déjà mûris. Il peut également être utilisé comme solvant pour nettoyer un déversement de produit, les outils et l’équipement.

#### Produit spécifié : ALSAN RS CLEANER de SOPREMA

# EXÉCUTION

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

### Les conditions suivantes devront être remplies pour l’examen et la préparation des surfaces : ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces soient sèches, exemptes de glace, d’huile, de graisse, de saleté, d’excès de mortier ou d’autres contaminants. Remplir toutes les aspérités, les zones rugueuses et les surfaces endommagées avant l’application du système.

### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en revêtement d’étanchéité auront la responsabilité d’inspecter et d’approuver la condition du substrat et de s’assurer que les travaux connexes ont été dûment achevés. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis à l’entrepreneur pour qu’il procède aux corrections.

### La décision de commencer l’application implique l’acceptation de la surface de béton comme étant satisfaisante pour recevoir le système de revêtement.

### Avant l’installation du système, le béton doit être mûri (minimum 28 jours) avec une dureté minimale de 24 MPa (3 500 psi).

### La surface du béton doit être préparée de sorte qu’elle respecte les profils CSP 3 ou 4 de l’International Concrete Repair Institute (ICRI). Afin d’obtenir ces profils, la méthode de grenaillage avec billes d’acier est recommandée (ICRI – Guide technique –
310.2R-2013).

### Le substrat de béton doit avoir un contenu maximal d’humidité de 75 % RH interne (ASTM F2170) et 1,5 kg/100 m²/24 h (ASTM F1869) et doit être préparé de façon à obtenir une adhérence du système minimale de 1,4 MPa (200 psi) selon la norme CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04 Section 6B (ou ASTM D 7234).

### Enlever tous les agents de démoulage ou autres contaminants sur la surface du substrat en béton; utiliser un agent de nettoyage approuvé tel que l’alcool isopropylique pour les éliminer complètement.

### S’assurer de la compatibilité de tous les composants de la membrane avec les agents de durcissement, les enduits ou d’autres matériaux déjà installés sur les surfaces à traiter.

### Joints de contrôle et fissures : réparer et traiter les joints de contrôle et les fissures de plus de 1,6 mm (1/16 po) à l’aide de l’enduit bouche-fissures spécifié et conformément au mode d’emploi du fabricant.

### Tous les détails de relevés (murs, colonnes, etc.) doivent également être préparés à l’aide de l’enduit bouche-fissures spécifié.

### S’il y a lieu, les réparations de béton doivent être effectuées avec un mélange d’enduit bouche-fissures et fumée de silice ou avec des produits appropriés.

### La membrane d’étanchéité peut être installée sans apprêt si le substrat respecte l’ensemble des conditions précédentes. Des tests additionnels peuvent être exigés par un consultant externe selon la condition du substrat. Il est requis de procéder à un test d’application en échantillonnage sur une superficie de 1 m x 1 m avant de procéder à l’application principale. Étant donné que les méthodes d’application et les conditions du chantier sont au-delà de notre contrôle et peuvent affecter les performances du système, SOPREMA ne garantit que la défectuosité du matériel.

## MODE D’EXÉCUTION

### Les travaux d’étanchéité doivent s’exécuter d’une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

### Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage découlant des travaux de pose.

### Le revêtement ne doit pas être installé lorsque la température de l’air ambiant ou de la surface à couvrir est inférieure à 10 °C. Les températures d’installation doivent être supérieures à 10 °C pour les 12 heures avant, pendant et après l’installation.

### Il ne doit pas être installé par temps pluvieux ou lorsque des précipitations sont imminentes. Ces consignes sont valides pour les 12 heures avant l’application, pendant l’application et les 12 heures suivant l’application du produit.

## ÉQUIPEMENT POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX

### Maintenir l’équipement et les outils destinés à exécuter les travaux d’étanchéité dans un bon état d’usage.

## APPLICATION DE L’APPRÊT POLYURÉTHANNE

### Note : L’application de l’apprêt est obligatoire si le substrat ne respecte pas les conditions émises aux paragraphes 3.1.4 à 3.1.7 inclusivement de ce document.

### Mélanger indépendamment le contenu de la partie A et celui de la partie B pendant 2 à 3 minutes. Ajouter la partie B à la partie A en s’assurant de bien incorporer tout le contenu.

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
(300-450 tr/min) et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène.

### Appliquer à l’aide d’un rouleau ou d’un racloir plat afin d’obtenir une épaisseur de 254 micromètres (10 mils) à l’état humide.

### Note : Le temps d’utilisation du mélange est de 50 minutes, à 25 °C (77 °F).

### Note : L’apprêt doit être sec au toucher avant l’application de la membrane d’étanchéité (temps de recouvrement maximum 36 heures).

## APPLICATION DE L’APPRÊT ÉPOXY

### Note : L’application de l’apprêt est obligatoire si le substrat ne respecte pas les conditions émises aux paragraphes 3.1.4 à 3.1.7 inclusivement de ce document.

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes le contenu de la partie A de l’apprêt et y ajouter le contenu de la partie B.

### Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
(300 à 450 tr/min) et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène et verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Appliquer à l’aide d’un rouleau ou d’un racloir plat afin d’obtenir une épaisseur de 254 micromètres (10 mils) à l’état humide.

### Note : Le temps d’utilisation du mélange est de 20 minutes, à 22 °C (72 °F).

### Note : L’apprêt doit être sec au toucher avant l’application de la membrane d’étanchéité (temps de recouvrement maximum de 72 heures).

## APPLICATION DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

### Mélanger indépendamment le contenu de la partie A et celui de la partie B pendant 2 à 3 minutes. Ajouter la partie B à la partie A en s’assurant de bien incorporer tout le contenu.

### Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes afin d’obtenir une consistance homogène et verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Appliquez à l’aide d’un racloir dentelé de 6 mm (3/16 po) une couche d’une épaisseur de 635 μm (25 mils) film humide sur le substrat. La résine doit être répartie uniformément sur la surface.

### La couche encore liquide doit être nivelée à contresens à l’aide d’un rouleau.

## APPLICATION DE LA COUCHE DE FINITION COLORÉE ÉPOXYDE

### Mélanger indépendamment le contenu de la partie A de la couche d’usure et celui de la partie B pendant 2 à 3 minutes.

### Ajouter la partie B à la partie A en s’assurant de bien incorporer tout le contenu. Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse (300 à 450 tr/min) et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène et verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Pour un fini lisse, appliquer la couche de finition à l’aide d’un rouleau ou un racloir plat, afin d’obtenir une épaisseur de 381 à 508 micromètres (15 à 20 mils) à l’état humide.

### Pour un fini « pelure d’orange », ajouter la fibre texturante au mélange de résine préalablement mixé, en le versant doucement pendant 15 secondes afin d’éviter la formation de grumeaux dans le mélange. À l’aide d’un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min), mélangez soigneusement tout le contenu pendant 2 minutes. Appliquer sur le substrat à l’aide d’un racloir plat et passer un rouleau pour effet « pelure d’orange » spécialement conçu à cet effet sur la couche de finition.

### Pour un fini antidérapant de base, étendre des granulats de silice à saturation partiel sur toute la surface. La couche encore liquide doit être nivelée à contresens à l’aide d’un rouleau afin de bien encapsuler les granulats.

### Pour un fini antidérapant haute performance, étendre des granulats de silice à saturation partielle ou à pleine saturation sur toute la surface. Lors d’une saturation partielle, la couche encore liquide doit être nivelée à contresens à l’aide d’un rouleau afin de bien encapsuler les granulats. Lors d’une pleine saturation, enlever les granulats non adhérés à l’aide d’un balai et d’un aspirateur après le mûrissement complet de la résine. Appliquer une deuxième couche de finition à l’aide d’un rouleau ou un racloir plat, afin d’obtenir une épaisseur de 381 à 508 micromètres (15 à 20 mils) à l’état humide.

### Note : Lorsque toutes les couches du système choisi sont appliquées, attendre 72 heures avant de circuler sur la surface.

## INSPECTION

### Inspecter toutes les couches du système spécifié appliqué à l’état liquide à la fin des travaux avant de poursuivre les travaux de recouvrement. Toutes les imperfections devront être réparées.

## NETTOYAGE ET PROTECTION

### L’applicateur doit protéger le système de revêtement d’étanchéité appliqué à l’état liquide de tout dommage pendant l’application. L’entrepreneur général doit prendre des dispositions pour protéger le système de revêtement d’étanchéité appliqué à l’état liquide pendant le reste de la période de construction. Réparer tout dommage pouvant survenir après l’application.

### Retirer les matériaux de protection après l’application.

### Chaque jour, nettoyer et éliminer du chantier tous les déchets et les débris afin d’éviter les dommages et les perturbations des opérations.

### Nettoyer les outils avec le nettoyant spécifié.

Remarque : En fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.

- FIN DE LA SECTION -