REVÊTEMENT

DE PLANCHER ÉPOXYDE

ALSAN FLOOR GRIP

CE DOCUMENT FOURNIT DES INFORMATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LES MÉTHODES D’INSTALLATION POUR LES REVÊTEMENTS ÉPOXYDE AINSI QUE LEURS ACCESSOIRES.

VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB WWW.SOPREMA.CA POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FICHES TECHNIQUES, DES DEVIS ET DES DÉTAILS.

# GÉNÉRALITÉS

## DESCRIPTION

### Fournir la main-d’œuvre, les matériaux et l'équipement requis pour compléter l'installation du système complet des revêtements époxydes spécifiés dans cette section, y compris la préparation de la surface et les accessoires.

### Système de revêtement de plancher époxyde: ALSAN FLOOR GRIP de SOPREMA.

## EXIGENCES DE PERFORMANCE

### Installer le système de manière à ce qu'il s'adapte aux mouvements des matériaux et des éléments structurels du bâtiment.

### Assurer la continuité des matériaux et des assemblages des systèmes à base d’époxyde en complémentarité avec les matériaux décrits dans les sections connexes.

## RÉFÉRENCES

### ASTM D570-98 (2010) : Méthode d'essai normalisée pour l'absorption d'eau des plastiques

### ASTM D695-10 : Méthode d'essai normalisée pour les propriétés de compression des plastiques rigides

### ASTM D2240-05 (2010) : Méthode d'essai normalisée pour les propriétés des caoutchoucs (dureté mesurée au duromètre)

### ASTM D4060-10 : Méthode d'essai normalisée pour la résistance à l'abrasion des enduits organiques par l'abrasimètre Taber

### ASTM D7234: Méthode d'essai standard pour la résistance d'adhérence par arrachement des revêtements sur le béton à l'aide de testeurs d'adhérence par arrachement portables

### ASTM G21 :Pratique standard pour déterminer la résistance aux champignons des matériaux polymères synthétiques.

## OUVRAGES CONNEXES

### Division [01 00 00] [Exigences générales]

### Section [01 33 00] [Documents et échantillons à soumettre]

### Section [03 01 00] [Réfection des infrastructures en béton]

### Section [03 30 00] [Béton coulé sur place]

### Section [03 31 00] [Béton structural]

### Section [03 35 00] [Finition du béton]

### Section [03 39 00] [Mûrissement du béton]

### Section [07 90 00] [Produits d’étanchéité]

### Section [09 05 58] [Préparation mécanique des substrats de plancher]

## DOCUMENTATION TECHNIQUE

### Soumettre la fiche technique à jour du fabricant pour chacune des composantes du système de revêtement de plancher époxyde.

### Soumettre des échantillons de couleur sur substrat rigide pour qu’ils soient approuvés par le propriétaire, l’architecte ou l’ingénieur précisé dans la Section 01 33 00- Documents/ Échantillons à soumettre.

### Soumettre les dessins d’atelier conformément à la Section 01 33 00- Documents/ Échantillons à soumettre, pour qu’ils soient approuvés par le propriétaire, l’architecte ou l’ingénieur

## QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR

### Les travaux décrits dans cette section doivent être exécutés par un sous-traitant compétent et certifié en travaux d’étanchéité, à l’emploi d’une entreprise possédant l’expérience et l’équipement adéquats et nécessaires aux travaux décrits dans ce document.

## REPRÉSENTANT DU MANUFACTURIER

### Au début des travaux de revêtement, un représentant du manufacturier des matériaux devra être présent sur le chantier.

### L'entrepreneur devra permettre et faciliter en tout temps l'accès au chantier à tout représentant du manufacturier précédemment mentionné.

## ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

### Les matériaux seront livrés au chantier dans les contenants d’origine scellés et non endommagés.

### Les contenants devront afficher clairement le nom du fabricant et du produit, le numéro de lot et la date de fabrication du produit.

### Les matériaux livrés seront soigneusement entreposés et protégés adéquatement selon les recommandations du fabricant afin de prévenir la détérioration causée par l'humidité, la chaleur, les rayons directs du soleil ou par toute autre cause.

### S'assurer que les aires d'entreposage pour les matériaux de revêtement et les surfaces sont au-dessus de 10oC (50oF) pour une période minimale de 48 heures avant de commencer l'application.

## ASSURANCE QUALITÉ ET GESTION ENVIRONNEMENTALE

### Obtenir toutes les couches des systèmes de plancher époxyde (y compris les composantes et les accessoires connexes) auprès d'un seul fabricant de revêtements de manière à s’assurer de la compatibilité et de l’intégrité complète du système.

### Le manufacturier de produits de revêtement fournira une preuve de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001.

## ÉCHANTILLONS DE L’OUVRAGE

### Un échantillon d’au moins 2m2 (20 pi2) représentatif de chaque système doit être fait sur le site, examiné et accepté par toutes les parties avant de débuter tous travaux. L'échantillon servira de guide pour l’installation de chaque système du projet au complet.

## GARANTIES

### Le fabricant des produits fournira un document écrit, émis au nom du propriétaire, certifiant que les produits satisferont les caractéristiques physiques publiées par le manufacturier pour une période de 5 ans à compter de la date de fin d’installation des revêtements de plancher. Aucune lettre du manufacturier modifiant sa garantie standard ne sera acceptée.  Le certificat de garantie devra refléter les présentes exigences.

# PRODUITS

## FABRICANT DE LA MEMBRANE :

### SOPREMA CANADA INC

### 1688 Jean-Berchmans-Michaud

### Drummondville, QC, J2C 8E9

### Site internet : www.soprema.ca

## COUCHE D’USURE

#### Enduit de finition époxydique bicomposant coloré à haute teneur en solides (100 %) est autonivelant.

### Propriétés :

##### Couleur partie A :					Gris pâle, gris foncé, gris silex, blanche ou noire

##### Couleur partie B :					Claire à ambrée

##### Viscosité partie A (cP) :					2200-2500

##### Viscosité partie B (cP) :					< 500

##### Teneur en solides (%) :					100

##### Force d’adhésion (MPa) :					> 2

##### Dureté (Shore D) :						> 76

##### Résistance à l'abrasion, (perte de masse pour 1000 cycles, roue CS17, poids 1000 g) (mg) :							65-120

##### C.O.V. (g/L):							< 29

### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 440 de SOPREMA.

## ACCESSOIRES

### APPRÊT

#### Apprêt époxyde utilisé dans les systèmes de polyuréthane ou d'époxy dans le but de favoriser l'adhérence des revêtements et peut agir comme pare-vapeur lorsque appliqué à 10 mils d'épaisseur minimum.

#### Propriétés:

##### Couleur partie A :			Transparent ou blanc translucide

##### Couleur partie B :			Jaunâtre

##### Viscosité partie A (cP) :			870

##### Viscosité partie B (cP) :			2150

##### Teneur en solides (%) :			100

##### Force d’adhésion (MPa) :			> 2

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 101 de SOPREMA.

#### [OU]

#### Enduit de finition époxydique bicomposant coloré à haute teneur en solides (100 %).

#### Propriétés :

##### Couleur partie A :					Gris pâle, gris foncé, gris silex, blanche ou noire

##### Couleur partie B :					Claire à ambrée

##### Viscosité partie A (cP) :					2200-2500

##### Viscosité partie B (cP) :					< 500

##### Teneur en solides (%) :					100

##### Force d’adhésion (MPa) :					> 2

##### Dureté (Shore D) :						> 76

##### Résistance à l'abrasion, (perte de masse pour 1000 cycles, roue CS17, poids 1000 g) (mg) :							65-120

##### C.O.V. (g/L):							< 29

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 440 de SOPREMA.

### ENDUIT BOUCHE-FISSURES

#### Pâte de réparation époxydique à deux composants haute performance ayant un rapport de malaxage volumétrique de 2:1 (résine : durcisseur) inodore et contenant zéro COV.

#### Propriétés :

##### Couleur partie A :			Noir

##### Couleur partie B :			Gris

##### Résistance à la compression (MPa) :			95,52

##### Force d’adhésion (MPa) :			4,13

##### Allongement (%) :			2

##### Dureté (Shore D) :			85-95

##### Absorption d’eau (%) :			0,05

#### Produit spécifié : ALSAN FLOOR EP 041 de SOPREMA.

### FIBRE TEXTURISANTE

#### Fine poudre blanche, inerte et fibreuse utilisée comme agent épaississant afin d’augmenter la viscosité des produits époxydes.

#### Produit spécifié : ALSAN TF 801 de SOPREMA

### GRANULATS (sable de silice)

#### Dureté minimale de 6 sur l’échelle de Mohs.

#### Produit spécifié : [       ]

### NETTOYANT

#### Solvant clair, utilisé pour nettoyer et réactiver la surface de transition des produits à prise rapide déjà mûris. Il peut également être utilisé comme solvant pour nettoyer un déversement de produit, les outils et l’équipement.

#### Produit spécifié : ALSAN RS CLEANER de SOPREMA

# EXÉCUTION

## EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES

### Les conditions suivantes devront être remplies pour l'examen et la préparation des surfaces : ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces soient lisses, sèches, exemptes de glace, d’huile, de graisse, de saleté, d’excès de mortier ou d’autres contaminants. Remplir toutes les aspérités, les zones rugueuses et les surfaces endommagées afin que celles-ci soient les plus lisses possibles.

### Préparation chimique de la surface : la préparation chimique de la surface (bouchardage à l'acide) est interdite et annulera la garantie du fabricant.

### Avant le début des travaux, le représentant du propriétaire et le contremaître en revêtement de plancher auront la responsabilité d'inspecter et d'approuver la condition du support et s’assurer que les travaux connexes ont été dûment achevés. Le cas échéant, un avis de non-conformité sera remis à l'entrepreneur pour qu'il procède aux corrections.

### La décision de commencer l’application implique l’acceptation de la surface de béton comme satisfaisante pour recevoir le système de revêtement.

### Appliquer les matériaux de revêtement conformément à la sécurité et aux conditions atmosphériques requises par le manufacturier des matériaux de revêtement ou selon les lois et réglementations municipales, provinciales ou fédérales.

### Avant l’installation du système, le béton doit être mûri (minimum 28 jours) avec une dureté minimum de 24 MPa (3 500 psi).

### La surface du béton doit être préparée de sorte qu’elle respecte les profils CSP 3 ou 4 de l’International Concrete Repair Institute (ICRI). Afin d’obtenir ces profils, la méthode de grenaillage avec billes d’acier est recommandée (ICRI – Guide Technique –
310.2R-2013).

### Le substrat de béton doit avoir un contenu maximal d’humidité de 98 % RH interne (ASTM F2170) et 0,5 kg/100 m²/24 h (ASTM F1869) et doit être préparé de façon à obtenir une adhésion du système minimale de 1,4 MPa (200 psi) selon la norme CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04 Section 6B.

### Joints de contrôle et fissures : réparer et traiter les joints de contrôle et les fissures de plus de 1,6 mm (1/16 po) à l’aide de l’enduit bouche-fissures spécifié et conformément au mode d'emploi du fabricant.

### Tous les détails de relevés (murs, colonnes, etc.) doivent également être préparés à l’aide de l’enduit bouche-fissures spécifié.

### S’il y a lieu, les réparations de béton doivent être effectuées avec un mélange d’apprêt spécifié et sable de silice #40 ou 50 ou avec l’enduit bouche-fissures.

## MODE D’EXÉCUTION

### Les travaux doivent s'exécuter d'une façon continue au fur et à mesure que les surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.

### Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage découlant des travaux de pose.

### Le revêtement ne doit pas être installé lorsque la température de l’air ambiant ou de la surface à couvrir est inférieure à 10 ºC (50 °F). Les températures d’installation doivent être supérieures à 10 °C (50 °F) pour les douze heures avant, pendant et après l’installation.

## ÉQUIPEMENT POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

### Maintenir l'équipement et les outils destinés à exécuter les travaux de revêtement dans un bon état d'usage.

## APPLICATION DE L’ENDUIT BOUCHE-FISSURES

### Avec une spatule ajouter une portion de la PARTIE B de l’enduit bouche-fissures dans un contenant vide et ajouter une portion de la PARTIE A pour un ratio de 2 :1. Mélanger pendant 2 à 3 minutes afin d’obtenir une consistance homogène.

### Remplir les fissures avec l’enduit bouche-fissures à l’aide d'une truelle de finition en acier, d’un couteau à bande, d’une raclette en métal rigide ou d’une raclette en caoutchouc.

### Note : Le produit peut être sablé ou recouvert après les 6 premières heures de durcissement selon la surface et les conditions ambiantes.

## APPLICATION DE L’APPRÊT CLAIR

### Mélanger pendant 2 à 3 minutes le contenu de la partie A de l’apprêt et y ajouter le contenu de la partie B.

### Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
(300 à 450 tr/min) et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène et verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Appliquer à l’aide d’un rouleau ou d’un racloir plat afin d’obtenir une épaisseur de 254 micromètres (10 mils) à l’état humide.

### Note : L’apprêt doit être sec au toucher avant l’application de la couche de finition (temps de recouvrement maximum de 72 heures).

## APPLICATION DE L’APPRÊT COLORÉ

### Mélanger indépendamment le contenu de la partie A et celui de la partie B pendant 2 à 3 minutes.

### Ajouter la partie B à la partie A en s’assurant de bien incorporer tout le contenu. Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
(300 à 450 tr/min) et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène et verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Appliquer l’apprêt à l’aide d’un rouleau ou un racloir plat, afin d’obtenir une épaisseur de 203 à 254 micromètres (8 à 10 mils) à l’état humide.

### Note : L’apprêt doit être sec au toucher avant l’application de la couche de finition (temps de recouvrement maximum de 72 heures).

## APPLICATION DE LA COUCHE D’USURE

### Mélanger indépendamment le contenu de la partie A de la couche d’usure et celui de la partie B pendant 2 à 3 minutes.

### Ajouter la partie B à la partie A en s’assurant de bien incorporer tout le contenu. Mélanger à nouveau pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un mélangeur à basse vitesse
(300 à 450 tr/min) et d’une palette de type « Jiffy » afin d’obtenir une consistance homogène et verser immédiatement le mélange sur le substrat.

### Appliquer la couche d’usure à l’aide d’un rouleau ou un racloir plat, afin d’obtenir une épaisseur de 381 à 508 micromètres (15 à 20 mils) à l’état humide.

### Ajouter du sable de silice à la volée partielle sur la couche d’usure encore humide et rouler à contresens à l’aide d’un rouleau, afin de bien encapsuler le sable de silice dans la résine.

### Note : La couche d’usure doit être sèche au toucher avant l’application de la couche de finition (temps de recouvrement maximum de 72 heures).

## INSPECTION

### Inspecter toutes les couches du système spécifié appliqué à l’état liquide à la fin des travaux avant de poursuivre les travaux de recouvrement. Toutes les imperfections devront être réparées.

## NETTOYAGE ET PROTECTION

### L’applicateur doit protéger le système de revêtement appliqué à l’état liquide de tout dommage pendant l’application. L’entrepreneur général doit prendre des dispositions pour protéger le système de revêtement appliqué à l’état liquide pendant le reste de la période de construction. Réparer tout dommage pouvant survenir après l’application.

### Retirer les matériaux de protection après l’application.

### Chaque jour, nettoyer et éliminer du chantier tous les déchets et les débris afin d’éviter les dommages et les perturbations des opérations.

### Nettoyer les outils avec le nettoyant spécifié. Pour le nettoyage de l’équipement de pulvérisation, se référer aux recommandations du fabricant.

Note: 	SOPREMA INC. se réserve le droit de modifier sans préavis ces devis et ces détails en fonction de l’évolution des techniques.

-FIN DE LA SECTION-